L555M管线钢板，API5L X80M PSL2中厚板规格，X80M管线钢板定轧

L555相当于API Spec 5L的X80。X80管线钢是美国石油学会《API Spec 5L 管线钢管规范》中的的标号。X在API Spec 5L标准中代表管线钢，80是强度级别，其单位是kpsi，X80表示最小屈服强度为80kpsi的管线钢，转换成公制单位约等于552MPa。

X80M管线钢板定轧：#舞阳孙凡#

L555管线钢板化学成分：

材质   C    Si   Mn   P      S

L555 0.1  0.4  1.8   0.02 0.01

L555管线钢板的力学性能：

材质 抗拉强度 屈服比 断后伸长率 冲击试验 180°弯曲试验 落锤撕裂试验（DWTT）

L555管线钢 625-825 0.93 18 150 d=2a

X80钢板简介

X80钢板屈服强度

X80管线钢美制单位屈服强度最小值前两位X80即管线钢管最小屈服强度80000psi（552MPa）。

管线钢牌号有：

质量等级：PSL1

热处理状态：热轧，正火，正火轧制，热机械轧制

L210/A，L245/B，L290/X42，L320/X46，L360/X52，L390/X56，LA15/X60，L450/X65，L485/X70

质量等级：PSL2

热处理状态：热轧

L245R/BR，L290R/X42R

热处理状态：正火，正火轧制

L245N/BN ，L290N/X42N，L320N/X46N，L360N/X52N，L390N/X56N，LA15N/X60N

热处理状态：热机械轧制

L245M/BM，L290M/X42M，L320M/X46M，L.36OM/X52N，L390M/X56M，L415M/X60M，L450M/X65M，L485M/X70M，L555M/X80M，L625M/X90M，L690M/XI00M，L830M/X120M

热处理状态：淬火+回火

L245Q/BQ，L290Q/X42Q，L320Q/X46Q，L360Q/X52Q，L390Q/X56Q，L415Q/X60Q，LA50Q/X65Q，L485Q/X70Q，L555Q/X80Q

L555钢是高强度管线钢，适用于长距离输送、高压和高速流动的液体或气体。这些钢材的强度和耐腐蚀性可以有效提高管道的安全性和可靠性。

L555在管道工程中，管线钢的选择十分重要。根据不同的使用环境和需要，选用不同等级的管线钢可以满足特定的要求，并确保管道系统的正常运行和安全性。