市政工程质量管理体系与措施

一、质量管理

我公司全面执行 GB／T19902—IS09002 质量管理标准，本工程将坚持开展全员、

全过程、全方位的质量管理，成立质量管理领导小组，全面负责工程质量的实施和管

理工作。

二、质量控制计划

（一）建立图纸会审制度：在接到设计图纸后由总工程师主持，施工科、质检科

参加设计文件会审，明确工程质量要求，做好会审记录，发现设计问题及时上报，对

返回的设计问题的答复和设计变更应立即由施工科组织上述人员进行学习、贯彻并存

档。

（二）建立技术交底制度：技术部向各施工队队长进行技术交底，并留有记录，

施工队长应向各工种工人进行分类技术交底，使各工种工人明确职责和技术要求，努

力把好质量关。

（三）事前控制：基层灰土配合比设计、含灰量和重型击实报告应按设计要求，

在各分部工程开工前上报监理工程师试验数据。

（四）事中控制：工作交接和质量互检制度，各施工队对工程质量应进行自检，

交接班时两施工队进行书面互检，认为上道工序不符合质量要求的接班方有权拒绝接

收，并由原施工队立即进行返修、纠正，直至达到质量要求。接收方认为上班合格的

则由双方施工队长在对方施工日志中相关栏签字确认。

（五）事后控制：坚决杜绝不合格品的出现。

三、工程质量保证措施

（一）生产要素的质量保证措施：从工程一开始就做好质量策划，建立质量岗位

责任制，把工程质量目标层层分解到各部门，从管理、实施和检验三个层次把关，以

及人员、设备、材料、工艺环境五个方面采取一整套切实可行措施，来确保优质工程。

（二）材料上质量保证措施：为保证采购的原材料、成品及半成品满足工程质量

要求，严格审查供料方资质，所有使用的材料必须符合设计要求，原材料及成品、半

成品进入现场要提供合格证及相关试验报告，对于进入现场的材料进行产品标识、状

态标识、并及时送往有相应资质的试验室做材料复试。主要材料要经监理工程师确认

后方可进场。

（三）施工中严格执行持证上岗制度，项目经理、技术负责人、施工员、质检人

员、测量、试验人员及特殊工种均要取得上岗证，严禁无证上岗。

（四）施工技术质量保证措施：

工程施工中做好原始记录，材料试验及见证试验及工序自检等质量保证资料。竣

工后，向招标单位和城建档案馆提交真实完整的竣工资料。认真做好技术交底工作，

并切实起到指导施工的目的，并根据相关工序的关键项目制定预防措施，以避免质量

问题的出现。

1、灰土质量控制

（1）灰土顶面标高：每完成 1000 ㎡随机抽取 4 点，用水准仪进行检测（标高误

差在 10mm 以内）

（2）平整度检测：平整度误差在 15mm 以内为合格。

（3）生石灰，含灰量及压实度检测

1）生石灰：石灰质量要求达到Ⅱ级以上石灰标准，生石灰有效钙镁含量大于

75%，消石灰有效钙镁含量大于 55%，未消解残渣含量不大于 20%。石灰按提前 7-10

天消解，消解后过 10mm 筛备用。

2）含灰量：采用体积法控制。根据石灰的松容重计算每平米石灰使用量，然

后按计算量布置石灰。

3）压实度：压实度检验采用灌砂法进行，同时参照自重不小于 12 吨以上压路

机碾压的轮迹，压实度不小于 94%。

2、路面砖质量控制要点

（1）铺砌前应检验路面砖的外观质量和尺寸偏差

（2）检查方格坐标。按控制点定出方格坐标并挂线，按分段铺装样板条，随时

检查位置和高程；

（3）路面砖铺装要轻拿轻放，找平层可用天然砂或石屑，用橡皮锤或木锤(钉橡

皮)敲实，不得损坏砖边角。

（4）检查和灌缝。铺好路面砖后应沿线检查平整度，发现有位移、不稳、翘角、

与相邻板不平等现象，应立即修正，最后用砂或石屑扫缝或掺水泥(1:10 体积比)拌

合均匀填缝并洒水。

（5）养生。洒水养生 3d，保持缝隙湿润。养生期间严禁上人上车。

（6）面层检验

3.0

0.5

2.0

拉 5m 线和用钢尺检查

用 2m 靠尺和楔形塞尺检查

用钢尺检查

接缝高低差(㎜)

板块间隙宽度(㎜)

3、试验、检验及资料

（1）原材料使用前要进行的检测试验。按施工规范规定，对原材料及时取样，

及时送检，根据使用部位，按批量取样，并督促有关人员索取合格证。

（2）按规定对回填分层、分步取样做压实度试验。试验、取样要真实、具有代

表性，填写的资料要清楚齐全。并每天做好试验日记，将每天的试验取样进行分析，

试验取样项目填写清楚。