# 北京彩钢板AB胶技术2020~2021首选【工厂技术，工厂培训】

一.产品概述：

北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆http://www.lkxtg.com)胶粘剂专家组最新研制的双组份彩钢板胶技术,该产品主要用于彩钢板与聚苯乙烯泡沫、聚氨酯硬质泡沫、塑料、木材、金属等复合材料的粘接。该产品使用方便、固化速度快、粘接性强。

二.产品类型：

双组分无苯溶剂型聚氨酯胶粘剂

三.理化性能：

性  能                     主剂                固化剂 
    外  观                 淡黄色粘稠液体        茶褐色液体 
    粘  度mPa·s(25℃)       500±100             200±50 
    剥离强度KN/m   (彩钢板与聚苯乙烯泡沫)          泡沫破坏 
    固化时间(min)                    ≤2

四.使用方法：

该产品的主剂与固化剂按1：1-1：1.2的比例混合后使用。 
　　可直接用与机械化连续生产，亦可手工涂刷于被粘接材料，粘帖后加压复合。

五.储存方法：

应密封存放于室内阴凉干燥处，避免与空气中的水分接触。 
　　储存期为6个月。

六.注意事项：

胶粘剂在使用过程中要注意密封保存。 
　　避免该产品与皮肤接触。保持工作场地通风良好。

七.技术转让方式：

1.生产本产品设备投资：1吨搅拌灌两个约6000元； 
   2.生产过程中不需加温加压，常温搅拌2-3小时即可； 
   3.为接产方提供原材料的生产厂家及设备的采购信息； 
   4.生产本产品原材料和设备易购，产品成本每公斤5.5元左右（黑.白料每组）市场售价8元左右。为接产方培训1-2名技术人员，也可上门建厂； 
   5.全套技术转让.培训费2万元。 
   6.同时学习双（单）组份彩钢板胶技术，转让费优惠3.6万元。 

技术咨询电话 13301269298  15311210332