L290N管线钢板，X42N管线钢板，L290M中厚板定轧，API 5L-X42M钢板规格尺寸

L290N管线钢板对于API 5L-X42N，是生产石油、天然气输送管用厚度为6mm-50mm的宽厚钢板，属于质量等级PSL2.管线钢按质量等级分：质量等级1（PSL1）和质量等级2（PSL2）。

L290M中厚板定轧：舞阳孙凡

管线钢板牌号表示方法

L：代表输送管线Line的首位英文字母

290：代表钢板规定的屈服强度值

M：代表交货状态，仅适用于PSL2质量等级

X：代表管线钢

42：代表钢板规定的屈服强度值，单位ksi

M：代表交货状态，仅适用于PSL2质量等级

管线钢执行标准：

API SPEC 5L——美国石油学会标准

GB/T9711——国内标准

管线钢牌号有：

质量等级：PSL1

热处理状态：热轧，正火，正火轧制，热机械轧制

L210/A，L245/B，L290/X42，L320/X46，L360/X52，L390/X56，LA15/X60，L450/X65，L485/X70

质量等级：PSL2

热处理状态：热轧

L245R/BR，L290R/X42R

热处理状态：正火，正火轧制

L245N/BN ，L290N/X42N，L320N/X46N，L360N/X52N，L390N/X56N，LA15N/X60N

热处理状态：热机械轧制

L245M/BM，L290M/X42M，L320M/X46M，L.36OM/X52N，L390M/X56M，L415M/X60M，L450M/X65M，L485M/X70M，L555M/X80M，L625M/X90M，L690M/XI00M，L830M/X120M

热处理状态：淬火+回火

L245Q/BQ，L290Q/X42Q，L320Q/X46Q，L360Q/X52Q，L390Q/X56Q，L415Q/X60Q，LA50Q/X65Q，L485Q/X70Q，L555Q/X80Q

X42以及低于这种强度级别的管线钢均属于铁素体一珠光体，其基本成分是碳和锰，通常碳含量（质量分数，下同）为0.10%一0.20%，锰含量为1.30%～1.70%，一般采用热轧或正火热处理工艺生产。

当要求较高强度时，或在锰系的基础上添加微量铌和钒。通常认为，铁素体一珠光体管线钢具有晶粒尺寸约为7μm的多边形铁素体和体积分数约30%的珠光体。常见的铁素体一珠光体管线钢有5LB、X42、X52、X60、X60和X70。

L290N管线钢板对于API 5L-X42N用于输送石油、天然气等管道所用的一类具有特殊要求的钢种，根据厚度和后续形成等方面的不同，可由热连轧机组、炉卷轧机或中厚板轧机生产，经螺旋焊接或UOE直缝焊接形成大口径钢管。