SMT 整个工艺流程细讲

一、     SMT 工艺流程简介........................................................................................................... 4

二、     焊接材料.............................................................................................................................6

锡膏.............................................................................................................................................6

锡膏检验项目.....................................................................................................................9

锡膏保存， 使用及环境要求............................................................................................ 9

助焊剂（FLUX）...................................................................................................................... 9

焊锡： ....................................................................................................................................... 11

红胶........................................................................................................................................... 11

洗板水.......................................................................................................................................12

三、     钢网印刷制程规范...........................................................................................................13

锡膏印刷机（丝印机） ...........................................................................................................13

SMT 半自动印刷机(PT-250)作业规范...........................................................................13

刮刀(squeegee)................................................................................................................. 14

真空支座...........................................................................................................................14

影响因素...................................................................................................................................15

1．钢网/PCB 精确对位： ...............................................................................................15

2、消除钢网支撑架的厚度误差： ................................................................................ 15

3、消除 PCB 的翘曲： ...................................................................................................16

4、 印刷时刮刀的速度： .............................................................................................. 16

5、 刮刀压力： ...............................................................................................................16

6、钢网/PCB 分离： .......................................................................................................16

7、 钢网清洗： ...............................................................................................................17

8、印刷方向： .................................................................................................................17

9、温度： .........................................................................................................................17

10、焊膏图形的印刷后检测： ...................................................................................... 17

焊膏图形的缺陷类型及产生原因.......................................................................................... 18

钢网 stencils..............................................................................................................................19

自动光学检测(AOI).................................................................................................................21

四、     贴片制程规定...................................................................................................................23

贴片机简介...............................................................................................................................23

YAMAHA 贴片机 YV100X.................................................................................................... 25

使用条件和参数...............................................................................................................25

各部件的名称及功能.......................................................................................................26

供料器 feeder............................................................................................................................30

盘装供料器.......................................................................................................................30

托盘供料器.......................................................................................................................32

管装供料器.......................................................................................................................32

排除流程图（元件不能被拾取产生拾取故障时） ...................................................... 32

贴片机 YV100X 的基本操作..................................................................................................33

1、日常生产基本操作（集中在 running 菜单中） ......................................................33

4、PCB 生产开始............................................................................................................ 33

5、PCB 生产完成............................................................................................................ 34

6、关电源.........................................................................................................................34

7、改变运输轨部件设置.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 34

贴片机 YV100X 的高级操作..................................................................................................35

1、创建新的 PCB 板....................................................................................................... 35

找 Mark............................................................................................................................. 35

2、创建新的器件库（database）...................................................................................35

3、生产信息查看 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  36

4、打特定几个器件(补料)..............................................................................................36

YV100X 贴片机常见故障及解决方法...................................................................................36

1、PCB 传输故障： ........................................................................................................ 36

2、丢料故障.....................................................................................................................37

3、元件计数停止故障： .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 37

4、托盘供料器故障.........................................................................................................38

5、联锁故障： .................................................................................................................39

6、暖机操作.....................................................................................................................40

7、其它故障信息： .........................................................................................................40

工艺分析. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .    .    .    .    .    .    .   41 A：元器件贴装偏移........................................................................................................41

B：器件贴装角度偏移....................................................................................................42

C：元件丢失： ................................................................................................................ 42

D：取件不正常： ............................................................................................................43

E：随机性不贴片（漏贴）： .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 43

F：取件姿态不良： ........................................................................................................ 44

贴片机抛料原因分析及对策.......................................................................................... 45

五、     回流焊...............................................................................................................................47

回流焊炉...................................................................................................................................47

回焊炉 KWA-1225 Super EP8 结构.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 47

操作指导...........................................................................................................................47

回流焊的保养...................................................................................................................48

锡膏的回流过程.......................................................................................................................48

2.怎样设定锡膏回流温度曲线....................................................................................... 51

5.回焊之 PROFILE 量测.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  54

6.标准有铅制程........................................................................................................................56

7.无铅焊接制程........................................................................................................................58

8.点胶制程................................................................................................................................62

回流焊接缺陷分析...................................................................................................................63

1.未焊满.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .63

2 断续润湿........................................................................................................................63

3 低残留物........................................................................................................................64

4 间隙................................................................................................................................64

5 焊料成球........................................................................................................................64

6 焊料结珠 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .65

7 焊接角焊接抬起............................................................................................................65

8 竖碑（Tombstoning）.................................................................................................. 65

9、 BGA 成球不良......................................................................................................... 66

10 形成孔隙. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .66

六、     手工焊接制程以及手工标准.......................................................................................... 67

4.1 焊接操作的正确姿势.........................................................................................................68

4.2 焊接操作的基本步骤.........................................................................................................68

4.3 焊接温度与加热时间.........................................................................................................69

4.4 焊接操作的具体手法.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 69

4.5 焊点质量及检查.................................................................................................................70

手工烙铁焊接技术...................................................................................................................74

4.3  焊接温度与加热时间............................................................................................... 75

4.4  焊接操作的具体手法............................................................................................... 75

4.5  焊点质量及检查 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 76

五． 静电简介...................................................................................................................79

七、     波峰焊机...........................................................................................................................81

波峰焊机组件日常维护要点.......................................................................................... 82

八、     其他 SMT 设备................................................................................................................ 84

空压机 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 84

空气压缩机操作指导.......................................................................................................84

螺杆式空气压缩机 SA-350W 操作指导........................................................................ 84

冷冻式干燥机...........................................................................................................................85

冷冻式干燥机 GC-75/ GC-30/ GC-10 操作指导........................................................... 85

水洗机 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 85

九、     运输、储存和生产环境.................................................................................................. 86

十、     料件的基本知识...............................................................................................................90

PCB（PrintedCircuitBoard）即印刷电路板.......................................................................... 90

2.2  元件基本知识....................................................................................................................90

2.2.1 电阻器. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .90

2.2.2  电容器.....................................................................................................................91

2.2.3        表贴阻容元件的封装代号.............................................................................. 92

2.2.4  二极管.....................................................................................................................92

2.2.5 存储器......................................................................................................................93

2.2.6 芯片： . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .93

2.2.7        BGA 封装......................................................................................................... 94

2.3           SMD 元件的包装形式： .........................................................................................94

2.4 PCB 及 IC 的方向.............................................................................................................. 95

十一、       如何读懂 BOM........................................................................................................ 98

贴片机料件知识 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  99

十二、       SMT 设计（可生产性） ....................................................................................... 100

影响回流焊接缺陷的设计因素。................................................................................ 101

# SMT 就是表面组装技术（ Surface Mounted Technology） 的缩写,是目前电子组装行业里

最流行的一种技术和工艺。表面组装技术是一种无需在印制板上钻插装孔，直接将表面组装 元器件贴 ﹑ 焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术。具体的说，表面组装技术就是 一定的工具将表面组装元器件引脚对准预先涂覆了了粘接剂和焊膏的焊盘图形上，把表面组 装组件贴装元器件贴装到未钻安装孔的 PCB 表面上，然后经过波峰焊或回流焊使表面组装 元器件和电路之间建立可靠的机械和电气连接。

SMT （ Surface    Mounting    Technology）表面安装技术的由来

在几十年代的温长岁月中，电路组装技术得到经历三次大的变革。

六十年代和七十年代导体集成电路的推广应用爆发了电路组装技术的第一次变革─通孔插 装技术的兴起和发展，出现了半自动和全自动插装以及浸焊和波峰焊接技术。

六十年代开发，七十年代开始应用的表面组装元器件动遥了通孔插装技术的“统治地位”， 以自身的特点显示出强大的生命力，激起了电路组装技术的第二次变革─表面组装技术的蓬 勃发展。

八十年代中期出现高速发展局面，九十年代初进入完全成熟阶段，现已成为电路组装技术主 流，九十年代初兴起的第三次变革，使电路组装技术进入微组装技术的新时代。

一、SMT 的特点：                                                                   1.组装密度高、 电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的 1/ 10 左右,一般采用 SMT 之后, 电子产品体积缩小 40%~60%,重量减轻 60%~80%。

2.可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。

3.高频特性好。减少了电磁和射频干扰。

4. 易于实现自动化,提高生产效率。

5.降低成本达 30%~50% 。节省材料、能源、设备、人力、时间等。

二、为什么要用表面贴装技术(SMT)？

1. 电子产品追求小型化, 以前使用的穿孔插件元件已无法缩小 。

2. 电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成 IC,不得 不采用表面贴片元件。                                                               3.产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量, 出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场 竞争力 。

4. 电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用。

5. 电子科技革命势在必行,追逐国际潮流。

一、 SMT 工艺流程简介

根据器件的放置可以分为两种： 单面板和双面板。

一般流程包括： PCB 检查——刷锡（锡膏印刷机） ——器件摆放（贴片机） ——过炉（回 流炉、波峰焊） ——检查测试。详细区分如下：                                        1 ．单面板生产流程                                                                  供板——>印刷红胶(或锡膏)  ——>贴装 SMT 元器件——>回流固化(或焊接)  ——>检查— —>测试——>包装                                                                   2 ．双面板生产流程                                                                  ( 1)一面锡膏 ﹑ 一面红胶之双面板生产流程:

供板——>丝印锡膏——>贴装 SMT 元器件——>回流焊接——>检查——>供板(翻面)——> 丝印红胶——>贴装 SMT 元器件——>回流固化——>波峰焊接——>检查——>包装

即一面用红胶固定（这样回流温度低，不会让反面的器件掉落），再用波峰焊来焊接。 (2)双面锡膏板生产流程

供板第一面(集成电路少,重量大的元器件少)——>丝印锡膏——>贴装 SMT 元器件——>回 流焊接——>检查——>供板第二面(集成电路多 ﹑ 重量大的元器件多)——>丝印锡膏——> 贴装 SMT 元器件——>回流焊接——>检查——>包装

这种情况下，第一面因为器件较轻，利用焊锡的附着力就可以保持器件不会脱落。现在的回 流炉已经可以改变上下面的温度来避免此问题。

每个步骤详细解释如下

1.供板

印刷电路板是针对某一特定控制功能而设计制造，供板时必须确认印刷电路板的正确性。一 般以 PCB 面丝印编号进行核对。同时还需要检查 PCB 有无破损，污渍和板屑等引致不良的 现象。如有发现 PCB 编号不符 ﹑ 有破损 ﹑ 污渍和板屑等，作业员需取出并及时汇报管理人 员。

2. 印刷锡膏

确保印刷的质量，需控制其三要素： 力度 ﹑ 速度和角度。据不同丝印钢网，辅料(锡膏)和印 刷要求质量等合理调校，锡膏平时保存于适温冰箱中，使用前从冰箱取出解冻至室温下方可 开盖搅拌至均匀 ﹑ 流畅后投入使用。印刷后需检查锡膏是否均匀适量地印刷于 PCB 焊盘上， 有无坍塌和散落于 PCB 面，确保回流焊接元器件良好，无锡珠散落于板面。

3.贴装 SMT 元器件

贴装 SMT 元器件主要控制元器件的正确性和贴装质量。

( 1)元器件正确性的控制

使用正确型号和版本的排位表核对物料站位 ﹑ 物料名称 ﹑ 物料编号，全部一致方可将物料装 于 FEEDER 上料于机组相应站位。以便与生产技术员所调用贴装程序匹配。              (2)贴装质量的控制

生产技朮员依据客户品质标准调校机组贴装质量，生产线作业员全面检查，反馈贴装不良信 息予生产技朮员，再次调校机组，直至达到客户品质标准。

4. 回流固化(或焊接)

对已贴装完成 SMT 元器件的半成品经生产线作业员检查后，需经回流焊接炉熔焊锡膏。   回流焊接是使用锡膏的 PCB 某一贴装面将元器件与之焊接。回流焊接所需温度条件由 PCB 材质 ﹑ PCB 大小 ﹑ 元器件重量和锡膏型号类别等设定。在投入半成品前，需由生产技朮员 确认炉温，指导放板密度和方向。

5.检查

生产线作业员依据客户品质标准,全面检查半成品质量状况,将不良点标识 ﹑ 数量记录,并及 时反馈与生产管理员,相应及时联络生产技朮员 ﹑ 品质人员针对不良情况分析原因,作出改善 控制。

6.测试

若客户要求对 SMT 半成品进行测试，确认元器件贴装质量和性能等时，需经 ICT 测试机对 所有半成品进行测试。针对不良现象，相关部门需及时分析原因作出改善控制，并跟踪至完 全改善。

7.包装

依客户包装要求，对生产完成品用符合客户要求的包装材料和方式进行正确包装，包装时，

# 需注意不混入异机种半成品，不得损坏 PCB 或 PCB 面元器件。

丝印： 其作用是将焊膏或贴片胶漏印到 PCB 的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备 为丝印机（丝网印刷机） ,位于 SMT 生产线的最前端。

点胶： 它是将胶水滴到 PCB 的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到 PCB 板上。所 用设备为点胶机,位于 SMT 生产线的最前端或检测设备的后面。

贴装： 其作用是将表面组装元器件准确安装到 PCB 的固定位置上。所用设备为贴片机,位 于 SMT 生产线中丝印机的后面。

固化： 其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与 PCB 板牢固粘接在一起。所用设 备为固化炉,位于 SMT 生产线中贴片机的后面。

回流焊接： 其作用是将焊膏溶化,使表面组装元器件与 PCB 板牢固粘接在一起。所用设备 为回流焊炉,位于 SMT 生产线中贴片机的后面。

清洗： 其作用是将组装好的 PCB 板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用 设备为清洗机,位置可以不固定,可在线上,也可不在线上。

检测： 其作用是对组装好的 PCB 板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、 显微镜、线上测试仪（ICT）、飞针测试仪、 自动光学检测（AOI）、X-RAY 检测系统、功能 测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。

返修： 其作用是对检测出现故障的 PCB 板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配 置在生产线中任意位置。

二、 焊接材料

## 锡膏

焊膏是由合金焊料粉未和焊剂等均匀混合而的膏状体。合金的化学成份应符合 GB3131 中的有关规定。焊剂应符合 GB9491 中的有关规定。焊膏具有三种功能：

A   在焊料热熔前，使元器件固定在焊盘上。

B.提供促进润湿和清洁表面的焊剂。

C.提供形成焊点的焊料。

合金焊料粉未：

合金焊料未是焊膏的主要成份。它占焊膏质量百分比的 80-96% ，体积百分比的 50%左 右。影响合金焊料粉未的主要因素有合金金属组份及含量、粒度、氧含量和粉未形状。

①合金金属组及含量：

合金金属组份及含量的选择主要是根据 PCB 上焊盘材料、元器件焊端和再流焊温度来 确定。目前电子行业应用最多的是 63Sn/37Pb ，约占总用量的 65% ，其次是 62Sn/36Pb/2Ag， 约占总用量 25% ，合金金属组份主要有锡铅、银、铟等，其性质及用途见表一和表二

表一  焊膏合金的主要应用

| 合金 | 应用 |
| --- | --- |
| 48Sn/52In | 低温焊接 |
| 50Sn/50In | 低温焊接 |
| 52Sn/48In | 低温焊接 |
| 58Bi/42Sn | 低温焊接 |
| 58Sn/42In | 低温焊接 |
| 80In/15Pb/5Ag | 低温焊接 |
| 43Sn/43Pb/14Bi | 铜、镍、锡和锡/铅表面的焊接 |
| 70In/30Pb | 金表面的焊接，要求合金具有良好的延展性 |
| 60In/40Pb | 类同 70In/30Pb |
| 63Sn/37Pb | 铜、镍、锡和锡/铅表面的焊接，再流温度 215℃到 250℃， 表面组装件最常用的合金。 |
| 60Sn/40Pb | 金属性质和温度范围类同 63Sn/37Pb，但是现在主要应用于要求 不高的组件中。 |
| 62Sn/36Pb/2Ag | 银和银/钯表面的焊接，再流温度 215℃到 250℃ 。当对焊点强 度有更高要求时，可替代 63Sn/37Pb 或 60Sn/40Pb。由于固状银 迁移的影响，这种替代很少见。 |
| 50In/50Pb | 类同 70In/30Pb 和 60In/40Pb |
| 96.5Sn/3.5Ag | 可用于在热循环中有良好的焊点强度，特别是银和银/钯金属化 表面的厚膜混合电路。用于焊接工作温度较高的元器件，例如， “机罩”下的汽车部件。 |
| 40In/60Pb | 类同 70In/30Pb 和 60In/40Pb |
| 95Sn/5Sb | 当需要较高的抗张强度时，用于替代 96.5Sn/3.5Ag ，不适合厚 膜电路，在电子工业中应用有限。 |
| 95Sn/5Ag | 需要较高熔点时，替代 96.5Sn/3.5Ag |
| 80Au/20Sn | 金和金合表面的焊接 |
| 19In/81Pb | 类同 70In/40Pb ，特别用于替代相同熔点的 80Au/20Sn |
| 92.5Pb/5Sn/2.5Ag | 用于高温厚膜混合电路，也用于银或银/钯金属化表面的元器件 焊接，如电容器。 |
| 10Sn/88Pb/2.5Ag | 类同 92.5Pb/5Sb/2.5Ag |
| 92.5Pb/5In/2.5Ag | 铟/铅合金的高温替代 |
| 10Sn/90Pb | 不采用银和银/钯金属化表面的元器件组装 |
| 95Pb/3Sn/2Ag | 替代 92.5Pb/5Sn/2.5Ag ，具有较小糊状和塑性范围 |
| 97.5Pb/1Sn/1.5Ag | 共晶态，但由于含铅量较高， 因此稳定性比 92 5Pb/3Sn/2Ag 差 |
| 5Sn/95Pb | 类同 10Sn/90Pb ，但是熔点高，塑性范围窄 |

表二   焊膏合金的性质与用途

| 金属组份 | 物态范围 | 性质与用途 |
| --- | --- | --- |
| Sn63Pb37 | 183E | 共晶常温焊料。适用于常用 SMA 焊接，但不适用于 含 Ag 、Ag/Pa 材料电极的元器件 |

| Sn60Pb40 | 183~188L | 近共晶常温焊料，易制得，用途同上 |
| --- | --- | --- |
| Sn62Pb36Ag2 | 179E | 共晶常温焊料，易于减少Ag、Ag/Pa 材料电极的浸析， 广泛用于 SMA 焊接（不适用于金） |
| Sn10Pb88Ag2 | 268S~290L | 近共晶高温焊料。适用于耐高温元器件及需两次再流 焊的 SMA 的第一再流焊（不适用于金） |
| Sn96.5Ag3.5 | 221E | 共晶高温焊料，适用于要求焊点强度较高的 SMA 的 焊接（不适用于金） |
| Sn42Bi58 | 138E | 共晶低温焊料。适用于热敏元器件及需要两次再流焊 的 SMA 的第二次再流焊 |

注：S-固态； L-液态； E-共晶态。S、L、E 前的数值是温度值（℃）

②粒度：

选择粒度的主要依是 PCB 上焊盘的间距。对于标准焊盘间距，通常选用-200/+325 目的 颗粒尺寸； 对于间距小于 0 6mm(25mi 1)的 PCB,通常选用-325/+500  目的颗粒尺寸,适合标准  QFP 、LCCC 、SOT 和 BGA 的焊接。超细间距器件（0.3-0.4mm）选用-400/+500 目的颗粒尺 寸。焊盘/间距小于 0.3mm 的器件选用-500 目的焊膏。颗粒小要求合金百分含量少一些，焊 剂多一些。颗粒小，表面积大，氧化严重，可焊性降低。再流焊时，所需的去氧化时间长。 一般来说，颗粒尺寸是模板最窄开口的 1/4~ 1/5 。小于 10- 15 μm 的颗粒应尽可能少，要少于 质量百分比的 10% 。小的颗粒在焊熔化过程容易从焊点冲走，产生过多的焊球。同时，丝 网印刷、模板漏印和注射滴涂也影响粒度的选择。③氧含量：

合金焊料粉未的氧含量直接影响焊接效果。它降低了可焊性，使邻近焊盘产生桥接，形 成焊球等。氧含量应不大于 200ppM。④粉未形状： 粉未形状最好是球形，即 90%以上的合金 粉未为球形式长轴与短轴比小于 1.5 的近球形。球形捕面积最小，氧化的机率也最小，同时 印刷时容易滚动。⑤合金焊料粉未形成焊点的主要成份。质量百分比含量影响再流焊后焊点 的厚度和元器件同 PCB 之间的长起高度。焊点质量的好坏影响焊点的导电性和机械强度。百 分含量高。焊膏重，印刷来说最好选用百分比为 90%~92%的焊膏。焊料粉未含量同粘度成正 比，含量高、粘度大，印刷后不易坍塌，减少了桥接的可能性。

同时含量在 90%以上时，焊膏的粘度可以保持更长时间。

锡膏由锡粉及助焊剂组成：

① 根据助焊剂的成份分为： 松香型锡膏、免洗型锡膏、水溶性型锡膏。

② 根据回焊温度分： 高温锡膏、常温锡膏、低温锡膏。

③ 根据金属成份分： 含银锡膏（ Sn62/Pb36/Ag2），非含银锡膏（ Sn63/ Pb37) 、含铋锡膏 （Bi 14/Sn43/Pb43)。

二、锡膏中助焊剂作用：

1.  除去金属表面氧化物。

2.  覆盖加热中金属面，防止再度氧化。

3.  加强焊接流动性。

三、锡膏要具备的条件：

保质期间中，粘度的经时变化要很少，在常温下锡粉和焊剂不会分离，常要保持均质。

要有良好涂抹性。要好印刷，丝印版的透出性要好，不会溢粘在印板开口部周围，给涂拌后， 在常温下要保持长时间，有一定的粘着性，就是说置放 IC 零件时，要有良好的位置安定性。 给加热后对 IC 零件和回路导体要有良好焊接性，并要有良好的凝集性，不产生过于滑散现 象。

焊剂的耐蚀性，空气绝缘性，要有良好的标准规格，并无毒性。

焊剂的残渣要有良好的溶解性及洗净性。

锡粉和焊剂不分离。

### 锡膏检验项目

要求：

1   锡粉颗粒大小及均匀度。

2.  锡膏的粘度和稠性。

3.  印刷渗透性。

4.  气味及毒性。

5.  裸露在空气中时间与焊接性。

6   焊接性及焊点亮度。

7.  铜镜测验。

8.  锡珠现象。

9.  表面绝缘值及助焊剂残留物。

### 锡膏保存，使用及环境要求

锡膏是一种比较敏感性的焊接材料、污染、氧化、吸潮都会使其产生不同程度变质。

一、锡膏存放：

1.  要求温度 5 ℃~ 10℃相对温度低于 50%。

2.  保存期为 5 个月，采用先进先用原则。

二、使用及环境要求：

1.  从冰箱里取出的锡膏至少解冻 3~4 小时方可使用。

2.  使用前对罐风锡膏顺同一方向分搅拌，机器搅拌为 4~5 分钟。                         3. 已开盖的锡膏原则上尽快用完，工作结束将钢模、用过锡膏装入空罐子内，下次优先使用。

4.  防止助焊剂挥发，印锡膏工位空气流动要小。

5.  当天气湿度大时要特别注意出炉的品质。

备注： 水溶性锡膏对环境要求特别严格，湿度必须低于 70%。

## 助焊剂（FLUX）

助焊剂是焊接过程中不可缺少的辅料，在波峰焊中助焊剂和合金焊料分开使用，而在回流焊 中，助焊剂则作为焊膏的重要组成部分。

焊接效果的好坏，除了与焊接工艺、元器件和印刷板的质量有关外，助焊剂的选择是十分重 要的，性能良好的助焊剂应具有以下作用：

①除去焊接表面的氧化物。

②防止焊接时焊料和焊接表面的氧化 。

③降低焊料的表面张力。    ④有利于热量传递到焊接区。 一：特性

为充分发挥助焊剂的作用，对助焊剂的性能提出了各种要求，主要有以下几方面：

①具有除表氧化物、防止再氧化、降低表面张力等特性，这是助剂必需具备的基本性能。

②熔点比焊料低，在焊料熔化之前，助焊剂要先熔化，才能充分发挥助焊作用。

③浸润扩散速度比熔化焊料快，通常要求扩展率在 90%左右或 90%以上。        ④粘度和比重比焊料小，粘度大会使浸润扩散困难，比重大就不能覆盖焊料表面。 ⑤焊接时不产生焊珠飞溅，也不产生毒气和强烈的刺激性臭味。

⑥焊后残渣易于去除，并具有不腐蚀、不吸湿和不导电等特性。

⑦不沾性、焊接后不沾手，焊点不易拉尖。

⑧在常温下贮稳定。

二、化学组成

传统的助焊剂通常以松香为基体： 松香具有弱酸性和热熔流动性，并具良好的绝缘性、耐湿 性，无毒性和长期稳定性，是不可多得的助焊材料。

目前在 SMT 中采用的大多是以松香为基体的活性助焊剂，通用的助焊剂还包括以下成分： 1.  活性剂

活性剂是为了提高助焊能力而在焊剂中加入的活性物质。

2.  成膜物质

加入成膜物质，能在焊接后形成一层紧密的有机膜，保护了焊点和基板，具有防腐蚀性和优 良的电气绝缘性。

3.  添加剂

添加剂是为适应工艺和工艺环境而加入的具有特殊物理的化学性能的物质，常用的添加剂 有：

调节剂： 为调节助焊剂的酸性而加入的材料。

消光剂： 能使焊点消光,操作和检验时克服眼睛疲劳和视力衰退。

缓蚀剂： 加入缓蚀剂能保护印制板和元器件引线，具有防潮、防霉、防腐蚀性，又保持了优 良的可焊性。

光亮剂： 能使焊点发光

阻燃剂： 为保证使用安全，提高抗燃性而加入的材料。

4.  溶剂

①对助焊剂中各种固体成分均具有良好的溶解性。

②常温下挥发程度适中,在焊接温度下迅速挥发。

③气味小、毒性小。

三、助焊剂的分类

1.  按状态分有液态、糊状和固态三类。

2.  常温下挥发程度适中，在焊接温度下迅速挥发。

3   按助焊剂的活性大小分： 未活化、低活化、适度活化和高度活化四类。

4.  按化学成分分为三大类，即：无机系列、有机系列和树脂系列。

5.  按残留物的溶解性能，将助焊剂分为如下三类： 无活性（R ）类

有机溶剂清洗型中等活性

活性（RMA）类

无机盐类

助焊剂水清洗型有机盐类

有机酸类

免洗型

四：选用原则

助焊剂的选择一般考虑以下几点： 助焊效果好、无腐蚀、高绝缘、耐湿、无毒和长期稳定，

但还需根据不同的焊接对象来选用不同的焊剂。

1.不同的焊接方法需用不同状态的助焊剂，波峰焊应用液态助焊剂，回流焊应用糊状助焊剂。 2. 当焊接对象可焊性好时不必采用活性较强的助焊剂,焊接对象可焊性差时必须采用活性较 强的助焊剂,SMT 中最常用的是中等活性的助焊剂。

3.  清洗方式不同，要用不同类型的肋焊剂。

## 焊锡：

1.金属： 金属是一个具有光泽、坚硬、有延展性、好的热与电的导体的化学元素。  2.合金： 两种以上的不同金属组合，具有其独特性，与其原来金属的特性完全不同。

3.焊锡是白铅和锡合成的合金, 中锡占 63,  铅占 37,  焊锡因铅锡的比例不同，而溶点不同，当 比例为 63 锡，37 铅时，焊锡的溶点为 183℃。

4.焊锡在使用过程中，受到污染而会影响其焊接品质。

5.焊锡线： 分为免洗型、水溶性、松香型，根据清洗的方式不同选择相应锡线。

## 红胶

特点

红胶具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。根据红胶的这个特性，在生产中，利用红胶 的目的就是使零件牢固地粘贴于 PCB 表面，防止其掉落。

| 工艺方式 | 特点 |
| --- | --- |
| 印刷方式 | 钢网刻孔要根据零件类型和基材性能来决定： 其厚度和孔的大小及形状。 其优点是速度快、效率高。 |
| 点胶方式 | 点胶是利用压缩空气，将红胶透过专用点胶头点到基板上，胶点的大小、多少、 由时间、压力管直径等参数来控制，点胶机具有灵活的功能。 对于不同的零 件，我们可以使用不同的点胶头，设定参数来改变，也可以改变胶点的形状和 数量，以求达到效果，优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。 我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整，来尽量减少这些缺点。 |
| 针转方式 | 针转方式是将一个特制的针膜，浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点，当胶点接 触基板时，就会脱离针头，胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。 |

保存条件

在室温下可储存 7 天，在小于 5 ℃时储存大于个 6 月，在 5~25℃可储存大于 30 天。 应用

红胶于印刷机或点胶机上使用。

1 、为保持贴片胶的品质，请置于冰箱内冷藏（ 5±3 ℃） 储存；

# 2 、从冰箱中取出使用前，应放在室温下回温 2~3 小时；

3 、可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管。 点胶：

1 、在点胶管中加入后塞，可以获得更稳定的点胶量；

2 、推荐的点胶温度为 30-35℃；

3 、分装点胶管时，请使用专用胶水分装机进行分装，以防止在胶水中混入气泡。 刮胶： 推荐的刮胶温度为 30-35℃。

注意： 红胶从冷藏环境中移出后，到达室温前不可打开使用。为避免污染原装产品，不 得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。

固化温度

100℃ 120℃ 150℃

固化时间

5 分钟 150 秒 60 秒

典型固化条件

注意点：

1 、固化温度越高以及固化时间越长，粘接强度也越强。

2 、 由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化，因此我们建议

找出最合适的硬化条件。

管理

由于红胶受温度影响用本身粘度，流动性，润湿等特性，所以红胶要有一定的使用条件 和规范的管理。

1 、红胶要有特定流水编号，根据进料数量、 日期、种类来编号。    2 、红胶要放在 2~8 ℃的冰箱中保存，防止由于温度变化，影响特性。 3  、红胶回温要求在室温下回温 4 小时，按先进先出的顺序使用。

4 、对于点胶作业，胶管红胶要脱泡，对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存，旧胶 与新胶不能混用。

5、要准确地填写回温记录表，回温人及回温时间，使用者需确认回温 OK 后方可使用。 通常，红胶不可使用过期的

## 洗板水

三、 钢网印刷制程规范

锡膏印刷是 SMT 工艺的第一步工序，也是焊点形成的基础，许多焊后产生的焊接缺陷 并不是回流焊工序产生的； 而是印刷锡膏时的质量原因产生的。焊膏印刷不同于贴片工序， 贴片好坏主要由贴片机的精度和性能决定，而影响印后焊膏图形的因素很多，它包括 PCB  质量（基准标志和定位孔的精度，焊盘图形尺寸的误差、阻焊膜误差、平整度） ，钢网和丝 印机的性能。

## 锡膏印刷机（丝印机）

现代锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压 印、输电路板等机构组成。它的工作原理是：  先将要印刷的电路板制成印版，装在印刷机上， 然后由人工或印刷机把锡膏涂敷于印版上有文 字和图像的地方，再直接或间接地转印到电路 板上，从而复制出与印版相同的 PCB 板。

锡膏印刷质量对表面贴装产品的质量影响 很大，有统计资料表明，60%的返修理工板是因 锡膏印刷不良引起故障的，丝印的好坏基本上 决定了 SMT 好坏程度。所以在表面贴装中严格 把好锡膏印刷这一关。即使是最好的锡膏、设 备和应用方法，也不一定充分保证得到可接受 的结果。使用者必须控制工艺过程和设备变量， 以达到良好的印刷品质。

在印刷锡膏的过程中，基板放在工作台上， 机械地或真空夹紧定位，用定位销或视觉来对 准。在手工或半自动印刷机中，印刷刮板向下 压在模板上，使模板底面接触到电路板顶面。 当刮板走过所腐蚀的整个图形区域长度时，锡 膏通过模板/丝网上的开孔印刷到焊盘上。在锡 膏已经沉积之后，丝网在刮板之后马上脱开

(snap off) ，回到原地。

左图为实际印刷机照片。

### SMT 半自动印刷机(PT-250)作业规范

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 目的 | 为规范操作人员能正确调试、操作机台，提高产品质量及生产率。 |
|  | 使操作人员能正确维护此机台。 |

| 范围 | 具有相关专一培训上岗人员。 |
| --- | --- |
| 职责 | 严格按照作业规范以及（使用说明书） 操作。 |
| 作业程序 | 1. 选取正确型号钢网与板一致（包括察看钢网厚度与 PCB 版本匹配），再用柔布 调配洗板水，擦拭干净。 2. 将钢网和 PCB 直接放在操作台上大致对准，再把钢网固定在操作台两边支架 中心处(拧紧 4 个固定螺丝)。 3. 固定 PCB （选好固定孔或固定边），将钢网压下，再通过移动操作台下面的 3 个旋钮进行位置微调，使 PCB 与钢网一一对应。 4. 调整 印刷机参数 — — 下 降 行程为: 1.5-2.0mm, 印刷压 力 :2kgf/cm2 刮 刀 角 度:45°-60 °,刮刀速度:10-20mm/s. 5. 边调试边观察印刷质量。不得有拉丝、塌落、连锡膏、无锡膏、堵网现象。 6. 干式或湿式法清洁（不定时） 每 5- 10pcs 以保焊膏印刷质量稳定性。 |
| 注意事项 | 对印刷之“PCB”要不定时检查（印刷效果确认） 且对 PCB 结构对印刷质量带来不 良检查。 印刷“PCB”不宜过多且印刷有质量缺陷，需及时清洗后再印刷。 工单完成后，待换的钢网在清洗（按规定方法） 之后，放置于规定区域。 |

### 刮刀(squeegee)

刮刀是印刷时直接接触模板产生用力的工具，对它的要求是耐磨、边缘锋利。刮刀的磨 损、压力和硬度决定印刷质量，应该仔细监测。对可接受的印刷品质，刮板边缘应该锋利和 直线。刮板压力低造成遗漏和粗糙的边缘，而刮板压力高或很软的刮板将引起斑点状的 (smeared)印刷，甚至可能损坏刮板和模板或丝网。过高的压力也倾向于从宽的开孔中挖出锡 膏，引起焊锡圆角不够。

刮刀的材料： 有不锈钢（  或  ）和聚亚氨酯橡胶两种。聚亚氨酯橡胶的硬度为 80 到 120 。刮刀形状有 V 形（高 19mm ×宽 9.5mm ）和棱形（边长 9.5mm），不锈钢刮刀主要用 于细间距和超细间距模板漏印。橡胶刮刀有弹性，它可能压到模板的开孔中，刮走一些焊膏， 使焊膏图形的顶部出现凹形。

| 性 | 格 |
| --- | --- |
| 印刷的角度（ ） | 60±2.5 度。量 方法： Bevel 量角器 |
| 刮刀旁 膏 片 | 按照要求，在印刷 程中如果 有 板，Retainer 接近 板表面但是不 能接触 板。 |
| DEK&MPM 及同等印刷机的 刮刀 度 | 板的 度四舍五入，接近 准 度。 |

注意！ 刮刀 曲力是一   的  。

### 真空支座

| 性 | 定 |
| --- | --- |
| 材料 | 机械构造金 ：如 或 合金。建 使用上表面摩擦 大者，使用材料符合 防 要求。 |

| 支 台 与 板 平 行 度 | 在支 台 域上最大 0.2mm |
| --- | --- |
| 支 表面光滑度 | 整 域±0.025mm |
| 加工深度* | 大于最大 件高度+5 mm |
| 件 支 * | 件 支 指向 件中心 1.5mm±0.5mm 。最大 支 的 域 距： 15MM。支 台大小 或等于待印板子的大小。 |
| 支 台上的真空孔 | 真空孔定位在非印刷 域，并且防止真空泄漏到印刷 域。如果真空可 以可靠的限制在 100-200 mbar 范 ，在仔 制程 下整 域的真空才 成 可能。 |
| 真空支 台 | -支 台凹槽 足 大且深，保 件不能接触到支 台。 - 支 台 行 和版本控制，并且同意 品的所有支 台 是一 的。 |
| Panel alignment ? | Mechanical, so called “Hard Stopper” recommended especially for products having0.5 mmpitch CSP components？ |

*只有第 2 面支 台

## 影响因素

选择了合适的焊膏和高质量的钢网后，下一步就是印刷了。目前用于钢网印刷的丝印机有全 自动、半自动和手动三种。设定的参数有速度、压和钢网/PCB 间距等，下面主要叙述一下 使用丝印机应该考虑的一些因素。

### 1 ．钢网/PCB 精确对位：

钢网/PCB 精确对位是保证钢网开孔/PCB 焊盘重叠的关键，它直接影响焊膏图形覆盖焊盘的 百分率，对位方式有定位孔/定位销方式、边缘增强视觉系统对位和基准标志视觉系统对位。 在定位孔/定位销对位方式中，对定位孔提出了下列要求：                                ①沉印制板的长边相对应角位置，应至少各有一个定位孔；                              ②定位孔的尺寸公差应在±0.75mm 之间。

定位孔/定位销对位方式多数用在手动丝印机中，有些也用在半自动丝印机中。

半自动丝印机多数采用双摄像、彩色、边缘增强视觉系统对位方式。视觉系统观察钢网开孔 同 PCB 焊盘对位情况，测算覆盖百分率，合格后，锁定 PCB。

全自动丝印机采用基准标志识别视觉系统对位。而 PCB 上的基准标志图形和标志误差则根 据视觉系统来定。例如 MPM 公司的 Utraprint3000 型丝印机要求 PCB 上有 2 至 5 个尺寸为 0.5~.3mm 的基准标志。

### 2 、消除钢网支撑架的厚度误差：

钢网支撑架的厚度误差一般在 0.0254mm~0.3mm(lmil~ 12mil)之间，它影响焊膏印刷的重复 性。要调整支撑架的四个角的高度消误差，而不能只调整 Z 轴高度。

### 3 、消除 PCB 的翘曲：

印刷时对 PCB 的翘曲度有要求。对厚度为 1.6mm 的 PCB ，在 90mm 长度上的翘曲应不大 于 1.5mm 。把 PCB 放在真空印刷平台上，真空将 PCB 紧紧吸附在平台上，消除了 PCB 的 翘曲。

### 4 、 印刷时刮刀的速度：

刮刀的速度主要取决于焊膏的性质。对于粘度大的焊膏，速度过快，容易使刮刀打滑， 产生遗漏。有时过快的速度也会产生焊膏的差异，即钢网开孔的长边同刮刀动行方向平行时， 焊膏量多； 而钢网开孔的长边同刮刀动行方向垂直时，焊膏少。速度和压力要一起考虑，因 为焊膏是假塑性流体，其粘度是剪切力的函数，但非线性。在剪切刀达到一定值时，粘度下 降，有利于印刷和焊膏脱模。在满足印刷质量的前提下，速度要快，则工作效率高，产量大。 一般来说，不同的丝机其最佳的速度设定范围是不同的，但所有丝机都应以匀速印刷。

建 100mm/s ，范 70 ~ 120 mm/s 。  制程： 100±30 mm/s。

### 5 、 刮刀压力：

调整刮刀压力时应从小到大进行。压力应尽可能小，这有利于保护钢网，使其不易产生 变形。同时，压力太大会造成焊膏从钢网底部挤出，散落在焊盘中间引起桥接或焊球。

刮刀压力要均匀一致。这有两个含意：

整个印刷行程中保持刮刀压力一致；

刮刀上每一点的压力都相同。

均匀一致的刮刀压力可减少 PCB 表在焊盘和阻焊膜高度误差造成的影响。刮刀压力还 同刮刀在钢网/PCB 上的吃力深度有关，在整个印刷行程中都要保护刮刀/钢网/PCB 之间的 平行度。

在 constant force mode 模式1下，200mm 的刮刀 力安全 界： 可擦干  板的最小力+5N。 通常在 40-50N 之 。

### 6 、钢网/PCB 分离：

印刷行程完成后，钢网/PCB 要分离。分离时注意三点：

离时钢网/PCB 要保持平行；

分离期间，不要对 PCB 施加任何压力；

避免钢网弹跳。分离速度要小些，可以获得完整晰的焊膏图形。

Snap-off   模距离： 在整 板子 域-0.5～0.0mm(建  的 snap-off 以抵消机器的 差)

分离速度： 在分离的 段,要保持 PCB 与底座的接触。建 MPM 印刷机的 Slow Snap-Off 定 “No ”。

### 7 、 钢网清洗：

钢网开孔阻塞会引起漏印。焊膏涂到钢网的底部使钢网厚度增加，焊膏量增加引起桥接。 钢网底面焊膏散落在 PCB 上，引起误印，因此必须定时清洗钢网底面。

清洗时间间隔同焊膏类型，钢网开孔尺寸、元器件引线间距和印刷速度有关。如果钢网 /PCB 接触良好、压力均匀、钢网底面所带的焊膏少，就可减少清洗掉的焊膏量，节省焊膏。 通常采用溶剂结合脱棉纸的清洗方式。

自 擦拭 率：有 每印刷 5- 15 次。注意： 如果出   性的技   ，可提高擦拭 率。

每印刷 3-6 次。

建 擦拭方式： 一次真空干擦或者一次 擦加上一次不 真空的干擦。

### 8 、印刷方向：

焊盘长边的方向同刮刀运动方向不一致时，容易产生焊膏图形高度的差异，例如 QFP 器件的焊盘图形，过去由贴片机工艺方向决定印刷方向。如果钢网开孔的长边同刮刀运行方 向一致时，则印刷印焊膏图形； 如果开孔的长边同刮刀运动方向垂直时，则焊膏图形薄。为 了消防除焊膏图形的不一致性，有些丝印机可以旋转 PCB 平台成 45 度角，然后印刷，可以 保证焊膏厚度的一致性，这一点对 QFP 器较多的 PCB 尤其重要，有些资料表明细间距器件 （如： 0 3mm 、0.4mm 和 0 5mm），采用 45 度角印刷，明显改善焊膏厚度的不一致性。而引 脚间距大于 0.5mm 时，45 度角印刷同 0 度角印刷效果基本一致。

### 9 、温度：

温度应控制在 20℃左右，误差±12℃ ，有时也通过调整温度，改变焊膏的粘度。

### 10 、焊膏图形的印刷后检测：

印刷后对焊膏图形检测的要求如下：

①焊膏图形与焊位置、尺寸、形状相符；

②焊膏图形印刷厚度符合工艺设计厚度要求，一致性好，厚薄均匀；

③焊膏图形表面平整，无凸、凹现象；

④焊膏图形完整，至少覆盖焊盘面积的 75%以上（对于 0.5mm 间距的 QFP 要求 80%以 上）；

⑤焊膏图形边缘清晰，无塌边、无桥接、无坫污、无漏印。

印后检测主要采用视觉系统。有两种视觉系统： 二维（2D）和三维（ 3D）。2D 方式检 测焊图形覆盖焊盘的情况和漏印。计算覆盖率，并将数据传输到 SPC 系统中，为工艺工程 师诊断提供依靠。3D 方式采用视觉结合激光的技术，不但可以检验焊膏图形的覆盖率，而 且可以测量焊膏图形的高度，并计算每个焊盘上的焊膏量。这些特点对 BGA 器件的 PCB 一 次通过率是很重要的。

对于 CBGA 器件来说，印刷后焊盘上的焊膏量是非常关键的。PCB 和 BCGA 之间的热 膨胀系数（ CTE）不同，在 PCB/CBGA 的焊接点处存在着应力断裂的可能性，因此必须有

足够的焊膏量才能保证焊点的长期可靠性。CBGA 的焊盘一般采用园形，但为了提高焊盘上 的焊膏量，在不引起桥接的情况下，有时也采用方形。

对于 CCGA 器件来说，焊膏图形的高度比焊膏量更重要，因为它能够补偿 CCGA 焊柱 之间的误差。同样对引线共面性考虑较多的器件，焊膏图形的高度和一致性都是重要因素。

对于 TBGA 器件来说，焊膏量不像 CBGA 那样重要。但焊膏图形高度的共面性对组装 影响很大。它必须同 TBGA 器件焊球的共面性相匹配。

PBGA 的共晶态焊球是形成时点的主要成份。印刷焊膏的主要目的是使焊剂发挥作用， 充分润湿焊盘。与 CBGA 不同，过多的焊膏对提高长期可靠性影响不大，太多的话，反而 易产生桥接。

BGA 的焊点隐藏在器件下方，不太好检测。即使是一个焊点出现缺陷，也不得不拿掉 整个器件返修，这一点同 QFP 不一样。因此，一次通过是非常必要的。在印刷焊膏后，最 好采用视觉系统检测。

| 板上 膏量控制 | 始 的用量： 200 mm 的刮刀： 150 – 160 g ；250 mm 的刮 刀：190-200 g。重要 ： 膏 直 最大 20 mm( 10 cent coin)， 最小 12mm。 |
| --- | --- |
| 增加 膏 | 在 膏 直 到 12 mm 前，增加 膏量 20 –40 g。 |
| 膏的再使用 | 板上的 膏可以 移到其它 板上，或者可被 存于干 的塑 料罐子中。在 板上以及被 存的有效期一共 6 小 。停 超 15 分 ， 用塑料薄膜 板上的 膏封 保存。如果 膏在 板上 保 的停留超 1 小 ， 更 新的 膏，原有 膏做 理。 |
| 建 使用的 板自 擦洗 | Multicore Prozone SC-0 ，Kiwoclean 或者印刷机制造商 可的 同 快速溶 . 出于防火安全的考 ，异丙醇(IPA)或此 溶 不推 荐使用。 |
| 清洗印 的板子以及手 清洗 板和 建 使用之清洗 | 最好使用 Multicore Prozone SC-01 ，Kiwoclean (SC-02 丙烯 酸和一些橡 手套有 微 害) 。异丙醇(IPA)允 但不推荐使用， 妥善 理 物。 注意！ 在清洗完 PCB 及其激光 孔后，不允 液体清洗之 件 更 。 OSP 理以及全部或部分 Aramid based 之 PCB 不允 清洗！ 清洗液 入 PCB 构 部，而且 降低尤其是 CSP 件的 焊 可靠性。 |

## 焊膏图形的缺陷类型及产生原因

如果印刷不当，会产生下列焊膏图形缺陷：

3.3. 1  位置偏移； 原因是钢网/PCB 对位不准； PCB 制作误差。

3.3.2  图形薄； 原因是①钢网本身薄； ②采用橡胶刮刀时， 由于橡胶的弹性，刮出钢网开孔 上面一部分焊膏； ③刮刀速度快、压力低，使焊膏溢流性变差，不能充分填充钢网开孔。

3.3.3  图形厚； 原因是①钢网本身厚； ②阻焊膜过厚，高于焊盘； ③钢网底面清洗不彻底， 形一层干焊膏层，加厚了钢网。

3.3.4  图形边缘模糊： 原因是①焊膏粘度低，产生塌落； ②焊盘上镀层太厚，产生凹凸不平；

③钢网孔壁粗糙； ④刮刀压力过大，焊膏从钢网底部挤出； ⑤刮刀/钢网分离时，钢网抖动。

3.3.5  图形不完整： 原因是①钢网开孔堵塞； ②刮刀分离过快； ③焊盘表面清洁度差，减弱 了焊膏/焊盘附着力； ④阻焊膜覆盖了 PCB 焊盘； ⑤焊膏干燥； ⑥钢网开孔/钢网厚度比率小。

3.3.6  图形薄厚不均匀： 原因是①钢网开孔同印刷方向不一致； ②钢网/PCB 不平行； ③焊膏 混合不均匀。

3.3.7  有焊膏峰： 原因是钢网/PCB 间距过大。

3.3.8  焊膏玷污： 原因是①钢网/PCB 未对准； ②刮刀压力过大，烛膏从钢网底面挤出； ③模 板/PCB 间距过大，焊膏从钢网底面渗出； ④钢网底面清洗不彻底。

| 缺陷类型 | 可能原因 | 改正行动 |
| --- | --- | --- |
| 锡膏对焊盘位移 | 钢网未对准，模板或电路板不良 | 调整丝印机，测量模板或 电路板 |
| 锡膏桥 | 锡膏过多，丝孔损坏 | 检查模板 |
| 锡膏模糊 | 模板底面有锡膏、与电路板面间隙太多 | 清洁模板底面 |
| 锡膏面积缩小 | 丝孔有干锡膏、刮板速度太快 | 清洗丝孔、调节机器 |
| 锡膏面积太大 | 刮板压力太大、丝孔损坏 | 调节机器、检查模板 |
| 锡膏量多、高度太 高 | 模板变形、与电路板之间污浊 | 检查模板、清洁模板底面 |
| 锡膏下塌 | 刮板速度太快、锡膏温度太高、吸入潮汽 | 调节机器、更换锡膏 |
| 锡膏高度变化大 | 模板变形、刮板速度太快、分开控制速度 太快 | 调节机器、检查模板 |
| 锡膏量少 | 刮板速度太快、塑料刮刀扣刮出锡膏 | 调节机器 |

## 钢网 stencils

钢网是丝印机的关键部件之一，它控制着焊膏图形的面积、厚度和形状。 由于 PFQ 、 BGA、Flipchip 等器件的发展，使引线间距达到 0.6mm(25mil),而超细间距器件引线间距则小 于 0.5mm(20mil) 。这就对钢网制作提出了下列要求：

○1孔的位置精度；

②开孔尺寸的精度；

③孔壁的精糙度；

④孔壁呈小梯形（有一微小锥度） ，有利于焊膏脱模；

⑤精确控制钢网厚度；

⑥精确控制开孔长/宽比和厚度/开孔深宽比；

⑦方形（或长方形） 开孔的四角处制成园弧形，有利于焊膏脱模。为了减少刮刀的磨损和焊 膏图形的挤压变形，钢网材料的摩擦系数要注意。

为使钢网图形在刮刀压力作用下不变形，钢网材料的弹性模量应该大。钢网制作主要采用的 金属材料有黄铜、锈钢、钼、铜/铍/镍合金、镍/铁合金等， 目前也有用塑料制作钢网的。 （见表三）

钢网制的主要困难是开孔太小，钢网开孔的尺寸决定了焊膏图形的面积和形状。而开孔的尺 寸由元器件引线和焊盘的尺寸决定。同时最大和最小焊盘尺寸也决字钢网的厚度。对于引线 焊盘较小的元器件来说，钢网厚度是一个关键因素，因为它决定了印刷后的焊膏厚度。

理论上钢网开孔的窄边至少要比厚度大 1.5 倍，有利于焊膏脱模。所以说，钢网越薄、开孔 越大，脱模越易。有关各种主要器件的开孔宽度和钢网厚度（见表四和表五） 。

用户制作钢网时，应提出下列指标：

①框架尺寸；

②钢网在框架中的位置和方向；

③模板材料；       ④钢网厚度；       ⑤定位边或定位孔；

⑥基准标志。

对 PCB 上有标准器件和细间距的混合 PCB，可采用阶梯钢网。在细间距器件图形的边缘， 必须留有 6.4mm 的空间，以便刮刀降低高度。而较薄的图形区域在印刷和清洗的作用下，更 易损坏。因此，一般还是采用同样厚度的钢网，只是对细间距器件图形的开孔有所修正，减 少开孔尺寸（如 0.4mm×0.25mm 的开孔减少到 0.3mm×0.23mm） 。

表三  钢网材料及特点

| 钢网材料 | 制作方法 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 黄铜 | 化学蚀刻 | 易蚀刻、孔壁较光滑，成本低，但耐用性差，适 合小批量低成本生产 |
| 不锈钢 | 化学蚀刻和激光切割 | 耐用。激光切割后，最好电抛光，可以获得满意 的孔壁粗糙度 |
| 钼 | 化学蚀刻 | 孔壁粗糙度好，但材料成本高 |
| 镍/铁合金 | 化学蚀刻和激光切割 | 晶作结构比不锈钢更细 |
| 镍 | 激光切割和电铸法 | 孔壁粗糙度小 |

表四   PLCC、LCCC、QFP、SOIC、SOJ 焊盘及开孔尺寸

| Pitch |  | 焊盘宽度 |  | 开孔宽度 |  | 钢网厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mil | mm | mil | mm | mil | mm | mil |
| 1.27 | 50 | 0.635 | 25 | 0.58 | 23 | 0.2~0.25 | 8~10 |
| 0.65 | 25 | 0.35 | 14 | 0.3~0.33 | 12~13 | 0.15~0.18 | 6~7.5 |
| 0.5 | 20 | 0.3 | 12 | 0.22~0.254 | 9~10 | 0.12~0.15 | 5~7 |
| 0.4 | 16 | 0.22 | 9 | 0.18~0.2 | 7~8 | 0.1~0.12 | 4~6 |
| 0.3 | 12 | 0.18 | 7 | 0.12~0.15 | 5~6 | 0.1 | 3~5 |

表五   CSP、BGA、Filp chip 焊盘及开孔尺寸

| Pitch |  | 焊盘宽度 |  | 开孔宽度 |  | 钢网厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mil | mm | mil | mm | mil | mm | mil |  |
| BGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | 50 | 0.3 | 32 | 0.76 | 30 | 0.2~0.25 | 8~10 |  |
| 1.0 | 40 | 0.635 | 25 | 0.56 | 22 | 0.15~0.2 | 6~8 |  |
| 0.5 | 20 | 0.254 | 10 | 0.23 | 9 | 0.12~0.19 | 5~7.5 |  |
| FLIP CHIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.25 | 10 | 0.12 | 5 | 0.12 | 5 | 0.08~0.1 | 3~4 |  |
| 0.2 | 8 | 0.1 | 4 | 0.1 | 4 | 0.05~0.1 | 2~4 |  |
| 0.15 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 3 | 0.025~0.08 | 1~3 |  |
| 性 |  |  | 定 |  |  |  |  |  |
| 板材料 |  |  | 一般等 的聚脂板 55T-66T (140-167 mesh/inch) ，同等的不 也可以，但不推荐。 框架的可交 之 板也可以使用。 |  |  |  |  |  |
| 板 上后 板各 力 |  |  | 最小 25N/cm(量 可能 不准确，但是可以 示 果) |  |  |  |  |  |

| 板 口精度 | 最大±10 μm or ±5% |
| --- | --- |
| 板厚度 | 0. 10mm ±0.01mm ，决定了锡膏的厚度 |
| 板厚度 | 0. 12mm ± 0.01mm(0402 or min0.4mm pitch QFP ，min0.75mm pitch CSP) |
| 板材料/制造工 | 于微小 距 件(0201 ，0.5 CSPs) ，未保 良好 模， 板 口使 用 E-fab 型。 或激光刻不 。 |
| 建 板与框架面 比 | 60%±10% |
| 在生 程中量 任何 之 板 力拒收 准 | 小于等于 20N/cm 。量测方法： Fabric Tension Gauge ，例如： ZBF Tetkomat, CH-8803 之类工具。 |
| 基准 | 刻在 板上的 直 1mm 的半球 |
| Step stencils? | Max step thickness </= 25% of nominal stencil thickness (e.g. 100 μm stencil, step area 125 μm ? |

注意： 如果使用聚脂材料，  注意 ESD 防 措施。

## 自动光学检测(AOI)

3. 1.AOI 一般在生产线中的位置

在大多 情 下，AOI 的最佳位置 在高速 片机之后。在 一  上，所有被 片的 CHIP   件和

集成 路上的 膏仍然可 。

3.2.AOI 检查的优点

使用 AOI      机最主要的目的就是用    膏的印刷和 片的 果。它是    分析的 件 制程

的 果 行分析判 。 可以  AOI   查出的不良 行相 合理的 修，重工。 3.3.组件和锡膏的抓取报警设定

下表 不同 件 型和 膏印刷的推荐警戒限度值。目的是 了探 出在回焊流程中 法自我校准

的     ，避免不必要的 警。

| 件 型 | 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 制程 | 制程 |
| 0402 ，0603 和 0805 CHIP 型 件 | X & Y 差：??180μm 差：??15 ? | X & Y 差：??150μm 差：??15 ? |
| 大于 0805 chip 件 | X & Y 差：??220μm 差：??15 ? | X & Y 差：??200μm 差：??15 ? |
| 0.5 mmpitch CSP | X & Y 差：??220μm 差：??10 ? | X & Y 差：??100μm 差：??10 ? |
| ? | Paste registration (X&Y): ??150 μm 面 ：35%- 150% 搭 ：0 4 倍孔 | Paste registration (X&Y): ??120 μm 面 ：35%- 150% 搭 ：0 3 倍孔 |
| Other paste deposits | Paste registration (X&Y): | Paste registration (X&Y): |

| # ? | ??150 μm 面 ：50%- 150% 搭 ：0.4 倍孔 | ??150 μm 面 ：50%- 150% 搭 ：0.3 倍孔 |
| --- | --- | --- |
| 其它 件一般 差 | X & Y 差：??250μm 差：??15 ? | X & Y 差：??250μm 差：??15 ? |

四、 贴片制程规定

随着电子产品的发展，现代高科技的需要，电子零件以越来越精细，元件结构也由以前 的 DIP 直插件发展到表面贴装件，各种 IC 的形状也正朝向 SMT 件的形状发展，很明显的 一种情况为芯片的包装，以由过去的 QFP 、PLCC 向 BGA 方向发展，这都是电子产品随科 技发展的必然趋势，0603 （ 1608）件在人的肉眼下可以操作已到了极限，同如 QFP 在现所 允许的体积下已不能满足新时代的要求，产生了 BGA，同样的主板在大量 SMD 件下手工是 无法有效生产一样，贴片机在 SMT 中的发展领域是自然的。

## 贴片机简介

贴片机分类：

拱架型(Gantry)：

元件 feeder、基板(PCB)是固定的，贴片头(安装多个真空吸料嘴)在 feeder 与基板之间来回移 动，将元件从 feeder 取出，经过对元件位置与方向的调整，然后贴放于基板上。由于贴片头

是安装于拱架型的 X/Y 坐标移动横梁上，所以得名。YV100X 属于拱架型。 对元件位置与方向的调整方法：

1) 、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向，这种方法能达到的精度有限，较晚的机型 已再不采用。

2) 、激光识别、X/Y 坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向，这种方法可实现飞行过程 中的识别，但不能用于球栅列陈元件 BGA。

3) 、相机识别、X/Y 坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向，一般相机固定，贴片头飞 行划过相机上空，进行成像识别，比激光识别耽误一点时间，但可识别任何元件，也有 实现飞行过程中的识别的相机识别系统，机械结构方面有其它牺牲。

这种形式由于贴片头来回移动的距离长，所以速度受到限制。现在一般采用多个真空吸料嘴 同时取料(多达上十个)和采用双梁系统来提高速度，即一个梁上的贴片头在取料的同时，另 一个梁上的贴片头贴放元件，速度几乎比单梁系统快一倍。但是实际应用中，同时取料的条

## 件较难达到，而且不同类型的元件需要换用不同的真空吸料嘴，换吸料嘴有时间上的延误。

这类机型的优势在于： 系统结构简单，可实现高精度，适于各种大小、形状的元件，甚至异 型元件，feeder 有带状、管状、托盘形式。适于中小批量生产，也可多台机组合用于大批量 生产。

转塔型(Turret)：

元件 feeder 放于一个单坐标移动的料车上，基板(PCB)放于一个 X/Y 坐标系统移动的工作台 上，贴片头安装在一个转塔上，工作时，料车将元件 feeder 移动到取料位置，贴片头上的真 空吸料嘴在取料位置取元件，经转塔转动到贴片位置(与取料位置成 180 度) ，在转动过程中 经过对元件位置与方向的调整，将元件贴放于基板上。

对元件位置与方向的调整方法：

1) 、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向，这种方法能达到的精度有限，较晚的机型已再 不采用。

2) 、相机识别、X/Y 坐标系统调整位置、吸嘴自旋转调整方向，相机固定，贴片头飞行划过 相机上空，进行成像识别。

一般，转塔上安装有十几到二十几个贴片头，每个贴片头上安装 2~4 个真空吸嘴(较早机型) 至 5~6 个真空吸嘴(现在机型) 。 由于转塔的特点，将动作细微化，选换吸嘴、feeder 移动到 位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动(包含位置调整) 、贴放元件等动作都可以在 同一时间周期内完成，所以实现真正意义上的高速度。 目前最快的时间周期达到 0.08~0. 10 秒钟一片元件。

此机型在速度上是优越的，适于大批量生产，但其只能用带状包装的元件，如果是密脚、大 型的集成电路(IC) ，只有托盘包装，则无法完成，因此还有赖于其它机型来共同合作。这种 设备结构复杂，造价昂贵，是拱架型的三倍以上。

YAMAHA 贴片机 YV100X

### 使用条件和参数

电压要求：

三相 AC380V± 10% ，50HZ 。通过对变压器接线的改变，三相电压范围为 200-416V± 10%

压缩空气要求：

空气压力应大于 5 0kg/cm2 ，否则当检测系统检测到小于此值时，将会出于安全考虑停止机 器工作并报警，同时如果气压达不到，吸料会经常出错。

空气必须经过过滤或干燥后的干净气体。如果气体含有水份、油、灰尘时，机器就不能正常 工作，电磁阀、滤芯、传感器、密封件等部件也会加速老化。

环境要求：

室温应为 24℃左右，温度太低或太高都将对机器的机械运动部份和控制箱时的控制模块产 生不良影响。

车间是封密无尘的，当空气中灰尘较多时，它们也会影响到机械运动部份和传感器灵敏度。 贴片机周边不能有产生较大机械振动和电磁干扰的其它设备，以免影响贴片机的正常工作。

对 PCB 板的要求：

| 尺寸 | 最小： L50×W50mm ；最大： L457×W407mm 其最大尺寸会因机器型号或安装的选择不同而不同。 |
| --- | --- |
| 厚度 | 0.6-2.0mm 。根据 PCB 的材料也有变化。 |
| 其它要求 | PCB 板向上或向下的变形最大不超过 1mm |

操作安全要求

贴片机作为高科技产品，安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。

安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断，应遵循以下的基本安全规则： 1.机器操作者应接受正确方法下的操作培训。

2.检查机器，更换零件或修理及内部调整时应关电源（对机器的检修都必须要在按下紧急按 钮或断电源情况下进行。

3.确使“读坐标”和进行调整机器时 YPU （编程部件） 在你手中以随时停机动作。        4.确使“联锁”安全设备保持有效以随时停止机器，机器上的安全检测等都不可以跳过、短 接，否则极易出现人身或机器安全事故。

5.生产时只允许一名操作员操作一台机器。

6.操作期间，确使身体各部分如手和头等在机器移动范围之外。

7.机器必须有正确接地〈真正接地，而不是接零线〉。

8.不要在有燃气体或极脏的环境中使用机器。

注意：

a)未接受过培训者严禁上机操作。

b)安全第一，机器操作者应严格按操作规范操作机器，否则可能造成机器损坏或危害人身安 全。

c)机器操作者应做到小心、细心。

### 各部件的名称及功能

1. 1 主电源开关（Main Power Switch）： 开启或关闭主机电源

1.2 视觉显示器（Vision Monitor）：显示移动镜头所得的图像或元件和记号的识别情况。

1.3 操作显示器（Operation Monitor ）：显示机器操作的 VIOS 软件屏幕，如操作过程中出现 错误或有问题时，在这个屏幕上也显示纠正信息。

1.4 警告灯（Warning Lamp）：指示贴片机在绿色、黄色和红色时的操作条件。 绿色： 机器在自动操作中

黄色： 错误（回归原点不能执行，拾取错误，识别故障等） 或联锁产生。

红色： 机器在紧急停止状态下（在机器或 YPU 停止按钮被按下） 。

1.5 紧急停止按钮（Emergency Stop Button）：按下这按钮马上触发紧急停止。

2.工作头组件(Head Assembly)

工作头组件： 在 XY 方向（或 X 方向） 移动，从供料器中拾取零件和贴装在 PCB 上。

工作头组件移动手柄（Movement Handle ）：当伺服控制解除时，你可用手在每个方向移动， 当用手移动工作头组件时通常用这个手柄。

3.视觉系统（Vision System）

移动镜头（Moving Camera ）：用于识别 PCB 上的记号或照位置或坐标跟踪。

独立视觉镜头（ Single-Vision Camera ）：用于识别元件，主要是那些有引脚的 QPF。

背光部件（Backlight Unit）：当用独立视觉镜头识别时，从背部照射元件。  激光部件（Laser Unit）：通过激光束可用于识别零件，主要是片状零件。   多视像镜头（Multi-Vision Camera ）：可一次识别多种零件，加快识别速度。

4.供料平台（FeederPlate ）：

盘装供料器、散装供料器和管装供料器（多管供料器），可安装在贴片机的前或后供料平台。

5.轴结构（Axis Configuration）

X 轴：移动工作头组件跟 PCB 传送方向平行。

Y 轴：移动工作头组件跟 PCB 传送方向垂直。

Z 轴：控制工作头组件的高度。

R 轴：控制工作头组件吸嘴轴的旋转。

W 轴：调整运输轨的宽度。

6.运输轨部件（Conveyor Unit）

1 、主挡板（Main Stopper）

2 、定位针(Locate Pins)

3 、Push-in Unit （推入部件）

4 、边缘夹具(Edge Clamp)

5 、上推平板(Push-up Plate)

6 、上推顶针(Push-up Pins)

7 、入口挡板(Entrance Stopper)

7.吸嘴站（Nozzle Station）

允许吸嘴的自动交换，总共 4 个固定吸嘴站+4 个可变吸嘴站（每个上面包括 3 种吸嘴），同

时可装载 16 个吸嘴。

不同包  型需要不同种类的吸嘴

| 吸嘴 | 支持的 |
| --- | --- |

8.气源部件（Air Supply Unit）

包括空气过滤器、气压调节按钮、气压表。

9.输入和操作部件（Data Input and Operation Devices）

1 、YPU (YAMAHA Programming Unit)编程部件     Ready 按钮： 异常停止的解除和伺服系统发生作用。

2 、键盘（Keyboard）各键的功能  F1：用于获得目前选项的帮助信息 F2：PCB 生产转型时使用

F3：转换编制目标（元件信息、贴装信息等）

F4：转换副视窗（形状、识别等信息）

F5：用于跳至数据地址

F6：辅助调整时使用

F7：设定数据库

F8：视觉显示实物轮廓

F9：照位置

F10：坐标跟踪

Tab ：各视窗间转换

Insert ，Delete ：改变副视窗各参数

↑ ↓ →← ：光标移动及文页 UP/Down 移动

Space Bar （空档键） ：操作期间暂停机器（再按解除暂停）

注意：

1)掌握各部件的名称，跟机器实物对照，可指出哪个部件的名称及基本作用。        2)请问当发生紧急情况时，应按哪个按钮，警告灯的状态以及操作显示器的显示情况？

## 供料器 feeder

元件的包装形式有以下 4 种：A.盘装 Tape （或称带装） ；B.管装 Stick；C.托盘 Tray； D.散装 Bulk 。同种料件可有多种包装形式。故此 feeder 也有相应配套的类型

| Tape Feeder ### 盘装供料器 | 盘装零件供料器根据料带的宽度可分为： 8mm / 12mm / 16mm / 24mm / 32mm / 44mm / 56mm 等种类。 12mm 以上的 feeder（除 32mm-edh 外） ，输送间距可根据元件情况进行调整。 |
| --- | --- |
| Stick Feeder 管装供料器 | High-Speed Stick Feeder 高速管装代料器 High-Precision Multi-Stick Feeder 高精度多重管装供料器 High-Speed Stack Stick Feeder 高速层式管装供料器 |
| Tray Feeder 托盘代料器 | 手动换盘式： Manual Tray Feeder (Fix.TF) 自动换盘式： Auto Tray Stacker ATS27A 自动换盘拾取式换盘送料 YTF31A Pick & Place Tray Feeder (Ext.TC) |
| Bulk Feeder 散装供料器 | （ 目前较少使用） 种类： 振动式和吹气式 |

盘装供料器

盘装供料器图片：

夹紧手柄 Clamping Lever

料带导板 Tape Guide

锁杆 LockLever

Front / Rear Knock Pin 前/后固定针

盘装料件装载一般步骤：

1.     根据料带宽度确定所用 feeder 的类型（ 8 、12 、16 、24mm）

2.     检查该 feeder 是否粘附杂物，有无异常（有则排除）

3.     根据供给间距进行调整。

4.      按正确的胶带（盖带） 安装路线来装料

5.     检查拾料位置和供料问题是否跟料带相符

6.     手动操作检查是否供料正常

7.     根据 Feeder 排位表把 Feeder 安装到供料平台上。确保导杆牢固地卡住在供料平台 上，否则可能发生振动。

Feeder 在供料平台上的安装和拆卸（Attach ，Detach）   盖带（胶带） 与载带安装路线(Top Tape and Carrier Tach)

拾取位置

16 到 24mm 盘装供料器和 32mm 凸胶型盘装供料器，有一条表明拾取位置的记号线（32mm 凸粘型为标签） 。安装料带时，使此线对准电子元件的中心，然后压下并扣住其导料板。  注：确保载带上的供给孔和供料器棘轮（带尖角齿的齿轮） 的齿吻合。

D 操作的确认

在供料器上安装元件后，确定其操作正确，将供料器安装在供料平台上

打开 FEEDER ON/OFF 屏幕除（SHELL/M）外所有批示项中都有（4/MANNAL/ FEEDER ON/ OFF）

驱动供料器： 移动光标到驱动供料器的供料平台的编号，然后按（ENTER）键，按几次。 盘装供料器的调整：

要进行稳定及准确的元件供给，必须正确调整如下项目：

| 调整基目 | 盘装供料器类型 |
| --- | --- |
| 供给间距 | 除 8mm 和 32mm-adh 盘装供料器外的所有供料器 |
| 供料器速度 | 16mm 、24mm 、32mm 和 44mm 盘装供料器 |
| 胶带驳离压力 | 8mm 和 12mm 盘装供料器 |
| 锁柄（杆） 位置 | 32 凸胶和 44mm 盘装供料器 |

①料带的供给间距

依元件的类型不同而改变，必须设定为元件间距一样

调整步骤： 拧松气缸支持板上的两个螺丝，将两个螺栓插入另一个孔中安装支撑板上的期望 凹槽中，拧紧螺栓固定气缸

| 12mm Tape Feeder | 16mm 、24mm 、32mm-emb 、44mm 、56mm Tape Feeder |
| --- | --- |
| 拧松气缸上的两个螺栓 | 拧松气缸支持板上的两个螺丝，将两个螺栓插入另一个孔中安装 支撑板上的期望凹槽中，拧紧螺栓固定气缸 |

②供料器速度

（对 12mmLP 、16mm 、24mm 、32mm 、44mm 而言）

与盘装供料器的气缸相连的调速阀可使你改变元件送出的速度，左旋调速阀增大速度，右旋 降低速度

最佳速度依元件及料带不同，如速度设定得太快，元件可能跳出或被卡住或料带引导链轮跳 出，使元件不能正确供给，这时应调到适中。

③盖带驳离压力

（用于 8mm 和 12mm Tape Feeder）

一个带盘的盖带和载带用胶水粘住，如果粘力太强，盖带不能在适当时间从载带上驳离（一 般为低带） ，将弹簧装到上面的支撑针上可增大料带驳离压力。

④锁杆

（用于 32mm 和 44mm 凸料 Tape Feeder）

如果料带导板与锁杆间有空隙，工作时导板松弛，可能阻碍元件恰当供给，要阻止这种情况，

料带是否通过正确料带路径供给

是否还有料带存在

请更换料带

供给间距是否跟零件尺寸相符

锁柄和料带导板空隙是否设为“0”

需调整锁柄，按紧急停止钮，将盘装供料器装在供料平台上拧松固定锁柄的两个螺栓调整 A 板和 B 板，使料带导板和锁柄接触锁紧螺栓

### 托盘供料器

放松螺丝，托盘固定，托盘安装，锁紧托盘夹具上的螺丝

### 管装供料器

将定位针和带供气孔的定位梢对准供料平台的定位孔进行定位安装。

移动夹紧手柄可以从供料平台上拆下管装供料器

管装供料器主体： Main Unit

管托架： Stick Saucer

管道： Track

注意：

A 在供料平台上安装时，确保供料器安装编号与定位针位置对应。

B 机器主电源的总电源开，手动操作供给气源 n 次，确认其动作是否平稳。 C 将管装供料器装到供料平台前，确保无电子元件或杂物粘附在平台上。

D 管装供料器以大冲程垂直移动，而引起戳到眼睛或碰到手等伤害，为安全着想，将转换开 关放在“底部”。

### 排除流程图（元件不能被拾取产生拾取故障时）

NO

YES

NO

请设好正确路径

YES

NO

请调整供给间距

YES

NO

请调整空隙为“0”

掌握各种供料器的安装步骤以及注意事项

熟悉供料器的结构及调整项目的调整步骤

当发生拾取故障，该如何排除

勤于练习，熟能生巧

## 贴片机 YV100X 的基本操作

### 1 、 日常生产基本操作（集中在 running 菜单中）

|  | 操作步骤及说明 | 操作条件及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 开机 | 检查周围安全 ，开主机电源 ，软件自动运行 ， 回车进入 RUNNING 界面。 按[READY]开伺服（没有这一步，则下一步回原点无法进行） 安全检查，D2 （INIT. SERVO ORIGIN）(回归原点) | 1.操作期间如遇紧急情 况, 可按机器紧急停止 按钮。 2 机器出现故障，马上 通知技术人员排除。 3.检查 feeder 安装位置 是否与排料单相符。 4.生产时，应及时放板 取板。 5.定期保养，保持机器 清洁，运行正常。 6.集成电路属易被静电 损坏之器件，接触时注 意戴防静电环。 |
| 暖 机 操作 | 开机生产前的机器动作准备。特别是 X-Y 轴，正常大约 10 分钟暖机就够了，如果停机时间较短（2 小时或更少），无须 暖机，而且主机和托盘供料器同时开始暖机操作。 暖机前检查，1 / 1 / D2 （WARM UP），设定暖机时间，安全 检查，暖机开始，暖机自动停止。 |  |
| 开 始 生产 | 2.3 按[F2]键选取所要生产的PCB 名，然后在YPU 上按[RUN] 键，机器开始自动操作。 2.4 PCB 生产开始，如果贴片期间发生故障，及时处置，继 续贴片。 2 5 元件贴装完成，QC 检查贴片结果 2.6 批量生产，人工检查修正，准备过回焊炉。 |  |
| 停机 | 3. 1 生产结束，退出各项显示及系统运用，按异常停止钮， 清屏幕显示，关主电源。 注：关电源后到激光恢复大约要 5 到 10 秒，所以关电源后 马上开电源可能发生故障。 3.2 清洁机器，做好维护保养事项。 建议： 尽量不关机，使用异常停止按钮待机。内部清洁时需 要断电 |  |

### 4 、PCB 生产开始

流程图：

1 / 1 / RUNNING

选择 PCB 名

CONUEYOR UNITS

COMPONENT ASSIGNMENT

1 / 1 / D4 RUNNING UTILITYEDIT TRAY COUNTER

FEED BULK COMPONENT

CHECK NOZZLE

选择操作速度

操作时有否信息显示在监测屏上？

YES——>按（F4）键

NO——>操作开始

小心： 操作期间操作者身体任何部分进入机器头移动范围都很危险，确保远离机器的活动范 围。

### 5 、PCB 生产完成

流程图：

停止操作（ Stop Operation ）或操作复原（Reset Operation）

停止机器操作有五种方法：

< 1>紧急停止按钮（Emergency Stop Button）

<2>YPU (STOP)Key

<3>< 1 / 1 / A1 Stop Running> Command

<4>< 1 / 1 / E5 CYCLE STOP> Command

<5>< 1/ 1 / D6 Convey OutPCB> Command

操作复原有 3 种方法：

< 1> YPU (RESET) KEY

<2> < 1 / 1 / E2 RESET RUNNING> Command

<3> < 1 / 1 / E4 DUMP COM & RESET> Command

### 6 、关电源

流程图：

[ESC]键和按[ENTER]键选（O / EXIT）可关闭各项选择的屏幕。

退出目前各项显示,退出系统运用,按紧急停止按钮,关屏幕显示,关电源开关 小心： 突然关电源会引起硬盘数据丢失。

### 7 、改变运输轨部件设置

流程图：

Adjust Conveyor Width

Press Emergency Stop Button

Raise Main Stopper

Pin Push UpLocate PinEdge Clamp

Adjust Locate PinAdjust Locate PinAdjust Push-up Pin

Adjust PCB Support PlateAdjust PCB Support PlateAdjust Push-in

Adjust Push-up PinAdjust PCB Support Plate

参考： 在<1/ 1/RUNNING>项目里，在选 PCB 数据后执行（ 1/ 1/B6 RUNNING CONDITION）

命令可检查 PCB

定位方式。

注意： 1 、熟练掌握贴片机的基本操作。

2 、进入某项目或执行某命令有三种方法：

A 、用箭头键移至某项目或某命令再按[ENTER]键。

B 、按某项目或执行某命令前的数字键或字母键+数字键可直接进入某项目或执行某命名。 C 、某项目或某命令有快捷键或功能键，可直接按快捷键或功能键执行之。

3 、注意操作顺序或某些可省略的操作。

5 、 日常生产基本操作在<1 / 1 / RUNNING>项目里进行，熟练掌握这一项目里的所有命令以 及用法。

6 、在操作过程中，操作规范并注意安全。

## 贴片机 YV100X 的高级操作

### 1 、创建新的 PCB 板

包含了，Mount 信息（位置信息）、元件信息（bom）、料站信息（）

### 找 Mark

### 2 、创建新的器件库（database）

### 3 、生产信息查看

### 4 、打特定几个器件(补料)

## YV100X 贴片机常见故障及解决方法

### 1 、PCB 传输故障：

①E0070：PCB TRANSFER ERROR

Unexpected PCB is on the Conveyor

“PCB 传输故障，运输轨上有额外的 PCB 在”

注：在运输轨上的 PCB ，数量最多 3 块（进板、出板、正在贴装的板子） ，超过这个额定 的数量就会报错。

②E0071：The PCB detected before transfer is not detected after transfer  Maybe there is the PCB on the edge of the moving conveyor. Set the PCB to its normal Position Manually.

“传输前检测到的 PCB 在传输后检测不到，PCB 可能在移动运输轨的边缘，手动将 PCB 放置在其正常的位置。 ”

意义： 3 个位置都有 PCB 检测功能，如果前面检测到而传送到后面之后没有检测到，设备 就会报错。

③ E0072 ： Machine in Unable to  start running because the conveyor width is not ready. The conveyor width will be changed first. Misaligment of PUSH-UP PINS or PCB on conveyor may danage machine.

Assure Safety and push the [ENTER] key.

意义： 因未准备运输轨宽度机器不能开始运行，运输轨宽度将先被改变，在运输轨上的 PCB 或上推顶针的失调可能损坏机器，确保安全并按[ENTER]键。

④E0073：PCB is detected on the edge of the moving conveyor.Set the PCB to its normal Position mannally

在移动运输轨边上检测到 PCB ，将 PCB 手动放置在正常位置。

意义： 在移动运输轨的的连接部分，危险警告传感器检测到一块 PCB。

⑤E0074：PCB FIXING ERROR

PCB trans-Unit, Locate-Pin or push-up-Unit does not response to command

PCB 固定故障

PCB 传输部件，定位针或上推部件不响应指令。

意义： 在 PCB 传输部件上的定位针传感器或上推部件，传感器不能正确响应电磁阀的状况。

⑥E0078: When the PCB was transfered to fixed conveyor of PCB exit Side ,error happened for time  over  Maybe  the  PCB  stoppered between  fix  conveyor  and moving  enveyor  or the  PCB stopped is fixed

Conveyor of PCB exit side .

Set the PCB to its normal position mannally.

当 PCB 传送到 PCB 出口处边的固定运输轨时，发生超时故障，PCB 可能停在固定运输轨和 移动轨之间，或 PCB 停在 PCB 出口边的固定运输轨中，用手将 PCB 放在正常位置。

意义： 当从运输轨上卸出 PCB 时，PCB 不能到达出口传感器。

⑦E0079: The PCB was not able to exit from fixed conveyor of PCB exit side . Maybe the PCB stopped onedge of fixed conveyor ofPCB exit side. Set the PCB to its mormal position mannally.    PCB 不能从出口边的固定运输轨出来，PCB 可能停在 PCB 出口边固定运输轨边上，手动将 PCB 放在正常位置。

意义： PCB 不能载出到下一工序。

⑧E0080：Moving conveyor can’t net move, because there is the PCB on the edge of the moving conveyor . Set the PCB to its normal position mannally.

移动运输轨不能移动，因为在移动运输轨边缘有 PCB ，手动将 PCB 放于正确 位置。

意义： 工作台 A 和 B 之间有一块 PCB ，阻碍工作台移动。

⑨ E0081 ：Fixed conveyor of PCB entrancesidestopper for time over. Check whether the PCB stops in fixed conveyor ofPCB extrance side.

PCB 入口边的固定运输轨因为超时停止，检查是否有 PCB 停止在入口边的固定运输轨中。 意义： 一块 PCB 载入无问题，但不能运到准备位置的传感器处。

⑩ E0082: PCBS are found both on extrance and extrance stopper, check whether more than  1 PCBS are conveyed to the working position.

在入口处和入口挡板上发现 PCBS ，检查是否多过一块 PCBS 运送到工作位置。

### 2 、丢料故障

E0075：DUMP STATION FULL 丢料站满

Dump station is filled with components  Please remove the components manually from the dump Station then start again.

丢料站上元件满溢，请用手从丢料站上移走元件，然后再开始。

### 3 、元件计数停止故障：

E0076：COMPONENT COUNT STOP 元件计数器停止

Component counter reached to specified number, Fill the component and run again . 元件计数器达到规定的数目，装上元件并重新运行。

Componeht data 151 元件数据

Feeder Set position 21 供料器安装位置

意义： 测试运行期间，测试的规定数目运行后发生故障。

### 4 、托盘供料器故障

①E0300: Tray unit error:  托盘单元故障：                                               The component is not placed correctly on the traverser station. If the component is on the station, Please remove it.                                                                                                                                           元件未正确放置在送料横梁的站上，如果元件留在站上，移走它。                       Mount data （贴装数据） 765                                                                                                                     Component data （元件数据）  153                                                                                                          Station （站） 2                                                                                                                                             Next tray position is for the next pick sequerice (x=6, y=3)                                                                     下一托盘位置是用于下一拾取工序的（x=6, y=3 ）。

意义： 托盘供料器不能将元件放置在横梁站上，如果额外的元件放在规定的横梁上，移开它。

②E0301：Tray unit error:  托盘部件故障                                                Returned component is not placed correctly on the traverser station. If the component is on the station  Please remove it                                                                                                                               退回的元件未正确放置在横梁站上，如果在横梁站上有元件，请移开它。

意义： 从主机退回的元件不能正确放置在横梁站上。

③E0302：Tray unit error:  托盘部件故障                                                Returned component is not placed correctly on the traverser station  If the component is on the station,please remove it .                                                                                                                              不能从托盘上拾取元件，托盘部件不能从下面的托盘位置拾取元件。                     Mount data 765 贴装数据                                                              Component data 153 元件数据                                                          Station2 站                                                                          Next tray position is for the next pick sequence (x=6, y=3)                                                                     下一托盘位置是用于下一拾取工序的（x=6, y=3 ）。

意义： 不能从托盘上拾取元件。

④E0306: Tray unit error: Failed to store the pallet   To start production again , please return the pallet to its assigned magazine .                                                                                                                  不能存放载盘，要再开始生产，请将载盘装回指定的载架上。                           Mount data 765 贴装数据                                                              Component data 153 元件数据                                                          Pallet9 载盘

意义： 载盘不能装到载架上。

⑤E0307: Tray unit error : Failed to pull out the pallet to start production again. Please return the

pallet to its assigned magazine.

不能抽出载盘，要再开始生产，请将载盘装回指定的载架上。

意义： 从载架上抽出载盘时发生故障。

⑥E0308：Tray Unit error : The hook action was performed incorrect, Please check the following items:

1) Pallet (No:9) access position2)The hook narl , If the pallet is out of the magazine ,then:

1)Make sure to push EMERGENCY STOP ON.

2)Remove the pallet from the stage section.

3)Return the pallet to its magazine .

不能正确执行拉钩的动作，请检查下列项：

1 ）载盘（编号 9 ）放置位置； 2 ）拉钩的钩子

如果载盘已伸出载架，执行下列步骤：

1 ）确使按紧急停止钮； 2 ）从台架部件移走载盘

3 ）将载盘装回载架。

意义： 拉钩不能正确响应开或关的批示。

⑦E0310：Tray unit : The tray unit head or traverser station has a component attached to its Nozzle (PAD)

After removing the component, Please press any key .

托盘部件拾取头或横梁站上有一个元件站在它的吸嘴上（PAD）移走此元件后，按任意键。

⑧E0806：“NM09 AIR PRESSURE SW”

QUICK STOP FUNCTION for Safety is now active.To continue, please check the supplred air

Pressure.

“NM09 后右方的安全盖”保证安全的快速停止功能现在生效，要继续工作，检查其供气压 力。

⑨E0807： “NM10 REAR-FEEDER SENSOR”

Please assure that the rear feeders are inserted correctly.

“NM10 后部供料器的感应器”确保正确安装后部的供料器。

⑩E0811： “NJ08 FRONT-FEEDER PLATE SENSOR”

Please assure that the front feeder plate is inserted correctly.

“NJ08 前面供料平台感应器”请确保前面供料器平台正确插入。

意义： 用于成批安装供料器的供料平台上底座传感器检测到一个供料平台来固定好，且联锁 已生效。

### 5 、联锁故障：

①E0859: INTERLOCK ERROR                                                                                            LED backlight should be right, please change LED backlight , Position to the right side. LED 背照光源应在右边，请将 LED 背照光源位置改到右边。

意义： LED 背照光源的位置不适合动作。

②E0861: Some pallets of tray unit is out from the rack , Please set it into the rack . 托盘部件的一些载盘伸出载架外，请将它插入载架中。

意义： 外设托盘供料器的载盘从载架中伸出。

③E0862：One pallet of tray unit is on the table please set itinto the rack.

托盘部件的一个载盘处于工作台上，将它放入载架中。

意义： 载盘已从供料器中拔出。

### 6 、暖机操作

①E0903: Reedy to start warming up

REMOVE:

IIAny board on the conveyor

IIAny PUSH-UP pins

IIOther obstructing items

Push the [ESC] key to abort warning up and to return to the command menu.

准备启动“暖机” ，移开在运输轨上的任何板。

一—所有上推顶针，——其它妨碍板。

按[ESC]键取消[暖机] ，并转回指令菜单。

意义： 提醒用户正要开始暖机操作。

②E0904：NOW WARMING UP … …

Press the [Enter] key to stop warming up

正在暖机,按[ENTER]键停止暖机。

意义： 表明暖机正在处理。

### 7 、其它故障信息：

①E0904：Be careful for safety !!! Machine axes will move.

[ENTER] : execute.

[Others] : abort

小心安全！ ！！机器轴将移动

[ENTER] ：执行

[其它键]：取消

意义： 警示信息提醒用户： 为了结束工作，轴将移动，非故障信息。

②E5095：SOFT LIMIT OVER

Target position exceeds soft limit position.

超出软限位

目标位置超出软限位。

③E5096: SEARCH FOR ORIGIN is not performed yet.

Select SEARCH ORIGINfirst by using the command lists.

未执行原点搜索

先用指令菜单选择搜索原点

④E0031：PICK UP ERROR

Failed to pick up the component .

Vision system could not find the component .

拾取故障

不能拾取元件，视觉系统找不到元件

Mount data765 贴装数据

Component data 150 元件数据

Feeder set position20 供料器安装位置

说明：

1 、以上所列故障信息为常见故障信息，此信息包括故障代码[如 E5096 、E0031] ，故障主题 [如 PICK UP ERROR]以及产生此故障的原因或解决方法，出错位置提示等。              2 、机器上故障信息为英文，可根据故障代码查找相应信息，中文翻译及意义，并掌握其产 生的原因和解决方法。

3 、当故障信息屏幕为绿色时表示正常操作，黄色表示有故障产生，红色时表示发生紧急停 止情况，紧急停止操作。

4 、当排除某些故障时，应注意其步骤，注意安全操作。

5 、如某些故障信息为少见的故障信息时，应小心操作，并及时通知技术人员处理。

6 、在日常生产中，当碰到有故障发生时，要明白其意义，在以前较常出现的故障，应掌握 其排除方法，不断积累，不断总结，不断提高。

## 工艺分析

当出现故障时，建议按如下思路来解决问题：

A：详细分析设备的工作顺序及它们之间的逻辑关系。

B：了解故障发生的部位、环节及其程度，以及有无异常声音。

C：了解故障发生前的操作过程。

E：是否发生在特定的器件上。

F；是否发生在特定的批量上。

G：是否发生在特定的时刻。

常见故障的分析。

### A ：元器件贴装偏移

主要指元器件贴装在 PCB 上之后，在 X-Y 方向出现位置偏移，如图七所示，其产生的原因 如下 ：

⑴ ：PCB 板的原因

a ：PCB 板曲翘度超出设备允许范围，一般要求如图八所示：

上翘最大 1.2mm ，下曲最大 0.5mm。

b ：支撑销高度不一致，致使印制支撑不平整。

C ：工件台支撑平台平面度不主良（倾斜）

d： 电路板布线精度低、一致性差，特别是批量与批量之间差异大。

⑵ ：贴装吸嘴着气压过低，在取件（A 位） 及贴装（E 位） 应在 400mHG 以上。

⑶ ：贴装时（E 位） 吹气压力异常，（一般为 0. 1kgf/cm）

⑷ :  胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。（过多导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移，过 少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位，涂敷位置不准确，因其张力作用而出 现相应偏移。）

⑸ ：程序数据设置不正确（X-Y 坐标、取件、旋转、贴装速度、补偿值等，元器件数据设置 错误、部品不规则或引脚共面度差）。

⑹：基板定位不良（定位销损坏或严重磨损，导致 PCB 定位不准而出现元件贴装位置偏移）。

⑺ ：贴装吸嘴上升时运动不平滑，较为迟缓。

⑻ ：X-Y 工作台动力件与传动件间连轴器松动。

⑼ ：贴装头吸嘴安装不良（松动、弯曲、磨损）。

⑽ ：吹气时序与贴装头下降时序不匹配（不同步，一般当吸嘴下降至 PCB 表面 0.2-0.3mm 高度时吸嘴应吸气转换为吹气）。

⑾ ：吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。

### B ：器件贴装角度偏移

主要是指器件贴装时，出现角度方向（ θ方向） 旋转偏移，如图九所示，其产生的主要原因 有以下几方面：

⑴ ：PCB 板的原因

a ：PCB 板曲翘度超出设备允许范围： 上翘最大 1.2MM,下曲最大 0.5MM。 b ：支撑销高度不一致，使印制板支撑不平整。

C ：工作台支撑平台平面度不良（倾斜）

d： 电路板布线精度低、一致性差，特别是批量与批量之间的差异大。

⑵ ：贴装吸嘴吸着气压过低，在取件（A 位） 及贴装（E 位） 应在 400mmHG 以上。 ⑶ ：贴装时（E 位） 吹气压力异常，（一般为 0. 1kgf/cm）

⑷ ：胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。（过多导致元件贴装时或焊接时位置发生 漂移，过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位，涂敷位置不准    确，因其张力作用而出现相应偏移。）

⑸ ：程序数据设置不正确（X-Y 坐标、取件、旋转、贴装速度、补偿值等，元器件 数据设置错误、部品不规则或引脚共面度差）。

⑹ ：吸嘴端部磨损、堵塞或粘有异物。

⑺ ：贴装吸嘴上升或旋转运动不平滑，较为迟缓。

⑻ ：吸嘴单元与 X-Y 工作台之间的平行度不良或吸嘴原点检测不良。

⑼ ：光学摄像机安装松动或数据库设置不当。

⑽ ：吹气时序与贴装头下降时序不匹配（不同步，一般当吸嘴下降至距 PCB 表面 0.2-0.3mm 高度时吸嘴应吸气转换为吹气）。

### C ：元件丢失：

主要是指元件在吸片位置（A 位） 与贴片位置(B 位)间丢失.其产生的主要原因

有以下几方面:

⑴:程序数据设置错误(速度、吸嘴选择、器件厚度)。

⑵ ：贴装吸嘴吸着气压过低，在取下（A 位） 及贴装（E 位） 应在 400MMHG 以上。

⑶ ：吹气时序与贴装头下降时序不匹配（不同步，一般当吸嘴下降至距 PCB 表面 0.2-0.3mm 高度时吸嘴应吸气转换为吹气，吹气时间太早，导致吸嘴未下降到    位就已由吸件转换为吹气）。

⑷ ：姿态检测供感器不良（脏），基准设置错误。

⑸ ：反光板、光学识别摄像机的清洁与维护。

### D ：取件不正常：

主要指从元件供料器上不能正常取走元器件，吸着率低下。其产生的主要原因有以下几方面。 ⑴:编带规格与供料器规格不匹配（元件的外形尺寸与编带不匹配）。                      ⑵:真空泵没工作和或吸嘴吸着气压过低太低(CHIP 最低 400mmHg 、IC 最低 700mmHg)          ⑶:在取件位置编带的塑料热压带没剥离,塑料热压带未正常拉起。

⑷ ：吸嘴竖直运动系统运行迟缓。

⑸ ：贴装头的贴装速度选择错误。

⑹ ：供料器安装不牢固，供料器顶针运动不畅、快速开闭器及压带不良。

⑺ ：切纸刀不能正常切断编带。

⑻ ：编带不能随齿轮正常转动或供料器运转不连续（驱动不顺畅）。

⑼ ：吸片位置时吸嘴不在低点，下降高度不到位或无动作（止动气缸磨损或缸体内 太脏，其动作是否良好）。

⑽ ：在取件位吸嘴中心轴丝与供料器中心轴线不重合，出现偏离。

⑾ ：吸嘴下降时间与吸片时间不同步（电磁闸未动作）。

⑿ ：供料部有振动。

⒀ ：元件厚度数据设置不正确（规格尺寸、大小、高度）。

⒁ ：吸片高度的初始值设置有误。

### E ：随机性不贴片（漏贴）：

主要是指吸嘴在贴片位置低点时不贴装元件（出现漏贴）。其产生的主要原因 有以几方面。

⑴ ：PCB 板翘曲度超出设备允许范围攻，上翘最大 1.2mm ，下曲最大 0.5mm。 ⑵ ：支撑销高度不致或工作台支撑平台平面度不良（倾斜）。

⑶ ：吸嘴端部粘有胶液或吸嘴被严重磁化。

⑷ ：吸嘴竖直运动系统运行迟缓。

⑸ ：吹气时序与贴装头下降时序不匹配（ 一般当吸嘴下降至距 PCB 表面 0.2-0.3mm 高度时吸嘴应吸气转换为吹气）。

⑹ ：印制板上的胶量不足、漏点或机插引脚太长。

⑺ ：吸嘴贴装高度设置不良。

⑻ ：电磁阀切换不良，吹气压力太小。

⑼ ：某吸嘴 NG 而被子屏蔽后，其余吸嘴在器件贴装时 STOPPER 气缸动作不畅，未 及时复位。

### F ：取件姿态不良：

主要指出现立片，斜片等情况。其产生的订原因有以下几方面：

⑴ ：真空吸着气压调节不良（标准 400mmHg）。

⑵ ：吸嘴竖直运动系统运行迟缓。

⑶ ：吸嘴下降时间与吸片时间不同步。

⑷ ：吸片高度或元件厚度的初始值设置有误，吸嘴在低点时与供料部平台的距离不 正确。

⑸ ：编带包装规格不良，元件在安装带内晃动。

⑹ ：供料器顶针动作不畅、快速开闭器及压带不良。

⑺ ：供料器中心轴线与吸嘴垂直中心轴线不重合，偏移太大。

7.1.3.1 元器件贴装位置偏移。

|  | 80F | TP9-2U |
| --- | --- | --- |
| 原因 | 由于 PCB 尺寸过大发生翘曲变形，而贴片数据未给出偏差补偿 |  |
|  | 机械卡爪因缺油造成机械部分运动不灵活或卡爪有磨损 |  |
|  | 焊膏印刷太薄或存在较大偏移量 |  |

7.1.3.2 吸嘴无法拾取元器件。

|  | 80F | TP9-2U |
| --- | --- | --- |
| 原 因 | 吸嘴污染或受损 |  |
|  | 编带元器件步距设置不对，或编带元器件安装位置不良，编带上的圆孔 未卡入供料器的传动齿。 |  |
|  | 管装元器件中因个别元器件引脚变形，致使元器件震动不到位 |  |
|  | 供料器电源插头未联接 | 供料器上传感器被按灭 |
|  | 供料器前部挡片未调节好，致使 管装元器件震动不到位或叠起。 | 供料器的振动参数调节不当，致使 管装元器件震动不到位或叠起。 |

7.1.3.3 元器件方向贴错。

| 原因 | 80F | TP9-2U |
| --- | --- | --- |
|  | 程序中元器件的贴片方向有误 |  |
|  | 供料器上元器件拾取方向设置错误 |  |
|  | 管装元器件充料装错方向 |  |
|  | 不同厂家晶体管、 电解电容等有极性元器件编带方向不一致 |  |

7.1.3.4 元器件在贴装过程中掉片、 飞片。

|  | 80F | TP9-2U |
| --- | --- | --- |
| 原 因 | 供料器上元器件拾取位置偏移，使吸嘴与元器件中心存在较大偏差 |  |
|  | 焊膏印刷太薄或存在较大偏移量 |  |
|  | 真空过滤泵污染，造成吸嘴真空不足 |  |
|  | 元器件表面有灰尘致使吸嘴吸附不良 |  |
|  | 吸嘴受污染，有漏气现象 |  |

此外，80F 还易发生 PCB 卡住不走的故障，其主要原因有：

A．异轨调节不当

B．PCB 传输传感器受污染或短路

C．传送导轨的皮带松开或断裂

而 TP9-2U 常会因贴片头上缺少润滑脂或吸嘴上橡胶圈的老化等原因致使金属吸嘴 无法放回工具槽，甚至有时会导致机器挂机，而重新启动才能恢复。

### 贴片机抛料原因分析及对策

贴装是 SMT 工艺性相对较简单的环节，只要调整好贴装叁数及位置，贴装的好坏就在于贴 片机的精度了。人为因素较小。不过由于贴装误差的客观存在，所以贴装后检查是不可避免 的，因为在这个地方修正贴错的元器件比较简单，易行，且不会损坏元器件，如果在焊接后 修正就费事多了。

贴片机抛料是指贴片机在生产过程中，吸到料之后不贴而是将料抛到抛料盒里或其它地方， 或者没有吸到料而执行抛料动作。

抛料的主要原因及对策主要有以下几点：

2.1.1 来料的问题：

小型 IC 有些是管装料，尺寸较小，取料困难，料带较粘，取料时胶带拉不开。

BGA 为 44mm 的盘装料，但 44mm 的 Tape Feeder 不够用而用 56mm 的，取料时抛料较多。 对策： 来料为盘装料，或手工定位； 购买 44mm Tape Feeder。

2.1.2 供料器的问题：

供料器位置变形，进料不良； 供料器棘齿轮损坏，料带孔没有卡在供料器的棘齿上； 供料器 下方有异物、弹簧老化或电气不良，造成取料不到或取料不良而抛料。

对策： 调整供料器，清扫供料器平台(操作员负责)；更换已坏部件或供料器。

2.1.3 吸嘴问题：

吸嘴变形、堵塞、破损造成气压不足、漏气，造成吸料不起，取料不正，识别通不过而抛料。 对策： 清洁、更换吸嘴（技术员负责）。

2.1.4 位置问题：

取料不在料的中心位置，而造成取料不正，有偏移，吸料时达不到设定的真空水平而抛料。 对策： 调整取料位置。（技术员负责）

2.1.5 真空问题：

气压不足，真空气管信道不顺畅，有杂物堵塞气管信道或真空发生器损坏，产生

真空压力不足，造成取料不起或取起后在去贴的途中脱落。

对策： 清洁真空气管信道，保养真空发生器。（技术员负责）

2.1.6 识别系统问题：

视觉不良，视觉或镭射镜头不清洁，有杂物干扰识别。

对策： 清洁、擦拭识别系统表面，保持干净无杂物污染等。（技术员负责）

2.1.7 装料问题：

装料没有装好，供料孔没有对准棘齿，或 8mm 以上 Feeder 供料间距没有调对，取料位置不 对造成取料不到。

对策： 加强装料培训。（技术员负责培训，操作员提高技能）

当抛料现象出现时，可以先询问现场人员，再根据观察、分析，直接找到问题所在，这样更 能有效地找出问题，加以解决。

4.3.NC 程序

| 0402 件 | 率 | 在高速机中，通常优先 | 低高度 件(0402 阻 0.3mm)，然后是高 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | # 度 0.3 -0.5 mm(通常是 0402 容)，最后是其它 件。 |
| --- | --- |
| 立的/相 的 feeder 平 台 | 了 少因部分坏掉而整 都要中 的不必要的麻 ，在高速机中一 般建 使用 立的上料器平台。如果必 使用相 的上料器，最好使 用“Next Device”功能或 13” ， 以降低 件高速 程序代 的 缺陷。 |
| NC程序优化/混合所有的 模 ？ | 通常 是 一 panel最快的方法（把所有的模 作一 大 PWB 同 混合 ），因而建 使用。 |
| NC 程序的优化/ 序和循 ？ | 如果使用了“step and repeat”模式（offset）， 其它模 要使 用相反的模式。 保 了在 件偏位 ，上料器不需做不必要的左 右移 。 |

4.4.组件数据/目检过程

| Chip 件 | 可能的 建 使用 2D |  |
| --- | --- | --- |
| IC 件 | 要 查每 管 距和 度 |  |
| CSP 件 | 通常建 使用最外面的球 行 件 整 |  |
| 复 接器 | 通常建 使用最外面的管 行 件 整。需根据 件 格 查管 插入深度 差， 因 影 到 件本身的位置。 |  |
| 速度 | 100 % 速度一直是所期望的。 合适的吸嘴， 100 % 速度( 看 8.1,吸嘴). | 大多 的包 型都可以 |

4.5.Placement process management data compatibility table？

| Fuji | F4G(Production Data ->Analyzer ->Device)可手 的 算出以下比率： 料率= 1- [ 料 / 件 ] 率= 1- [ 料 / ( 件 – 料 )] |
| --- | --- |
| Siplace | 在 算器 MaDaMaS 系 中得到的比率： Comp.ok = – id. . – vac. 率= Comp. ok |

五、  回流焊

## 回流焊炉

回焊炉的作用： 将置件后的 PCB 板通过高温，使附着在 PCB 板上的锡膏融化后再冷却，最 终使 PCB 经置件后的零件达到稳定结合的设备。                                       每个温区均有发热丝、热风电机、出气小孔组成，经过热风电机对发热丝进行吹风，经过出 气小孔透出循环热风而使该温区达到恒温，印有锡膏的板经过温区 1、温区 2、温区 3 … …， 锡膏逐步吸热，达到熔点后熔解从而达到焊接的目的。注意： 不同型号的锡膏，不同的 PCB  所选择的温度特性曲线也不同。

参数： 回焊炉各温区的温度设定；  回焊时间。

### 回焊炉 KWA-1225 Super EP8 结构

### 操作指导

| 项 | 操 作 步 骤 | 操作说明书 | 操作条件及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 开 启 机 器 | 1- 1 开机前先检查主电源是否接到机器上，无误 后才合上总开关。 2- 1 将面板上的电源开关置于 MAN(或 AUTO)状 态， 计算机自动开启，机器进入运行状态。 2-2 系统进入初始化，控制程序自动装入屏幕显 示ARF300CL 的系统画面，自动进入运行主画面。 2-3 如果用户第一次使用该机，请先进入主菜单 的“设置曲线” ，可根据工程课的作业指导书设 定各区温度及运输链速。 2-4 设置参数后，即可进入主菜单的“运行”画 面，各区开始升温。 2-5 本系统可预先设置 45 种不同的温度及速度参 数，具体操作参看计算机画面提示。 3- 1 在主菜单中选择系统退出后，屏幕出现一个 计时窗口，让设备在传送网带空转下冷却 15 分钟 之后，传送电机停止，计算机返回 DOS 状态。 3-2 将电源形状置于 OFF 状态，然后关掉 UPS ， 关掉空气开关主电源。 | 1.该机具有自动定时开 机关机功能，当面板上 开关置于自动位置时， 时间挚起作用，计算机 控制系统直接进入上 次停机所选择 的运行 主画面，其他操作均与 手动操作程序相同。 2. 时间挚的使用方法请 参阅使用手册。 3.若遇紧急情况，可以 按下机器两端的“应急 开关” 。 4.控制用的计算机禁止 作其它用途。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 操 作 方 法 |  |  |
| 3 | 停 止 机 器运行 |  |  |

### 回流焊的保养

高温油

## 锡膏的回流过程

理论上理想的回流曲线由四个部分或区间组成，前面三个区加热、最后一个区冷却。炉的温 区越多，越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成 功回流。

(理论上理想的回流曲线)

预热区

也叫斜坡区，用来将 PCB 的温度从周围环境温度提升到所须的活性温度。

在这个区，产品的温度以不超过每秒 2~5°C 速度连续上升，温度升得太快会引起某些缺陷， 如陶瓷电容的细微裂纹。而温度上升太慢，锡膏会感温过度，没有足够的时间使 PCB 达到 活性温度。炉的预热区一般占整个加热通道长度的 25~33%。

活性区

有时叫做干燥或浸湿区，这个区一般占加热通道的 33~50% ，有两个功用，

1 、 将 PCB 在相当稳定的温度下感温，允许不同质量的元件在温度上同步，减少它们的相 当温差。

2 、 允许助焊剂活性化，挥发性的物质从锡膏中挥发。

一般普遍的活性温度范围是 120~ 150°C ，如果活性区的温度设定太高，助焊剂没有足 够的时间活性化，温度曲线的斜率是一个向上递增的斜率。虽然有的锡膏制造商允许活性化 期间一些温度的增加，但是理想的曲线要求相当平稳的温度，这样使得 PCB 的温度在活性 区开始和结束时是相等的。市面上有的炉子不能维持平坦的活性温度曲线，选择能维持平坦 的活性温度曲线的炉子，将提高可焊接性能，使用者有一个较大的处理窗口。

回流区

有时叫做峰值区或最后升温区。这个区的作用是将 PCB 装配的温度从活性温度提高到所推 荐的峰值温度。活性温度总是比合金的熔点温度低一点，而峰值温度总是在熔点上。典型的 峰值温度范围是 205~230°C，这个区的温度设定太高会使其温升斜率超过每秒 2~5°C，或 达到回流峰值温度比推荐的高。这种情况可能引起 PCB 的过分卷曲、脱层或烧损，并损害 元件的完整性。

今天，最普遍使用的合金是 Sn63/Pb37 ，该合金的熔点为 183°C ，这种比例的锡和铅使得 该合金共晶。共晶合金是在一个特定温度下熔化的合金，非共晶合金有一个熔化的范围，而

不是熔点，有时叫做塑性装态。

冷却区

当锡膏至于一个加热的环境中，锡膏回流分为五个阶段:

首先，用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发，温度上升必需慢(大约每秒 3 C) ，以 限制沸腾和飞溅，防止形成小锡珠，还有，一些元件对内部应力比较敏感，如果元件外部温 度上升太快，会造成断裂。

助焊剂活跃，化学清洗行动开始，水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动， 只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的 冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。

当温度继续上升，焊锡颗粒首先单独熔化，并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在 所有可能的表面上覆盖，并开始形成锡焊点。

这个阶段最为重要，当单个的焊锡颗粒全部熔化后，结合一起形成液态锡，这时表面张力作 用开始形成焊脚表面，如果元件引脚与 PCB 焊盘的间隙超过 4mil ，则极可能由于表面张力 使引脚和焊盘分开，即造成锡点开路。

冷却阶段，如果冷却快，锡点强度会稍微大一点，但不可以太快而引起元件内部的温度应力。

回流焊接要求总结：重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂，防止锡珠形成和限制由 于温度膨胀引起的元件内部应力，造成断裂痕可靠性问题。其次，助焊剂活跃阶段必须有适 当的时间和温度，允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。时间温度曲线中焊锡熔化 的阶段是最重要的，必须充分地让焊锡颗粒完全熔化，液化形成冶金焊接，剩余溶剂和助焊 剂残余的蒸发，形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长，可能对元件和 PCB 造成伤害。锡 膏回流温度曲线的设定，最好是根据锡膏供应商提供的数据进行，同时把握元件内部温度应 力变化原则，即加热温升速度小于每秒 3 度，和冷却温降速度小于。PCB 装配如果尺寸和 重量很相似的话，可用同一个温度曲线。重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。

### 2.怎样设定锡膏回流温度曲线

在使用表面贴装元件的印刷电路板(PCB)装配中，要得到优质的焊点，一条优化的回流温度 曲线是最重要的因素之一。温度曲线是施加于电路装配上的温度对时间的函数，当在笛卡尔 平面作图时，回流过程中在任何给定的时间上，代表 PCB 上一个特定点上的温度形成一条 曲线。

几个参数影响曲线的形状，其中最关键的是传送带速度和每个区的温度设定。

带速决定机板暴露在每个区所设定的温度下的持续时间，增加持续时间可以允许更多时间使 电路装配接近该区的温度设定。每个区所花的持续时间总和决定总共的处理时间。

每个区的温度设定影响 PCB 的温度上升速度，高温在 PCB 与区的温度之间产生一个较大的 温差。增加区的设定温度允许机板更快地达到给定温度。因此，必须作出一个图形来决定 PCB 的温度曲线。接下来是这个步骤的轮廓，用以产生和优化图形。

在开始作曲线步骤之前，需要下列设备和辅助工具： 温度曲线仪、热电偶、将热电偶附着于 PCB 的工具和锡膏参数表。可从大多数主要的电子工具供应商买到温度曲线附件工具箱， 这工具箱使得作曲线方便，因为它包含全部所需的附件(除了曲线仪本身)。

现在许多回流焊机器包括了一个板上测温仪，甚至一些较小的、便宜的台面式炉子。测温仪 一般分为两类： 实时测温仪，即时传送温度/时间数据和作出图形； 而另一种测温仪采样储 存数据，然后上载到计算机。

热电偶必须长度足够，并可经受典型的炉膛温度。一般较小直径的热电偶，热质量小响应快， 得到的结果精确。

有几种方法将热电偶附着于 PCB，

1 、较好的方法是使用高温焊锡如银/锡合金，焊点尽量最小。

2、少量的热化合物(也叫热导膏或热油脂)斑点覆盖住热电偶，再用高温胶带(如 Kapton)粘住。 快速、容易和对大多数应用足够准确，

3 、用高温胶，如氰基丙烯酸盐粘合剂，此方法通常没有其它方法可靠。 附着的位置也要选 择，通常最好是将热电偶尖附着在 PCB 焊盘和相应的元件引脚或金属端之间。

(图一、将热电偶尖附着在 PCB 焊盘和相应的元件引脚或金属端之间)

锡膏特性参数表也是必要的，其包含的信息对温度曲线是至关重要的，如：所希望的温度曲 线持续时间、锡膏活性温度、合金熔点和所希望的回流最高温度。

开始之前，必须对理想的温度曲线有个基本的认识。

理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系，焊点达到固态 的结构越紧密，得到焊接点的质量越高，结合完整性越好。

作温度曲线的第一个考虑参数是传输带的速度设定，该设定将决定 PCB 在加热通道所花的 时间。典型的锡膏制造厂参数要求 3~4 分钟的加热曲线，用总的加热通道长度除以总的加热 感温时间，即为准确的传输带速度，例如，当锡膏要求四分钟的加热时间，使用六英尺加热

通道长度，计算为： 6  英尺 ÷ 4  分钟 =  每分钟 1.5  英尺 =  每分钟 18  英寸。

接下来必须决定各个区的温度设定，重要的是要了解实际的区间温度不一定就是该区的显示 温度。显示温度只是代表区内热敏电偶的温度，如果热电偶越靠近加热源，显示的温度将相 对比区间温度较高，热电偶越靠近 PCB 的直接通道，显示的温度将越能反应区间温度。明 智的是向炉子制造商咨询了解清楚显示温度和实际区间温度的关系。

表一、典型 PCB 回流区间温度设定

| 区间 | 区间温度设定 | 区间末实际板温 |
| --- | --- | --- |
| 预热 | 210°C(410°F) | 140°C(284°F) |
| 活性 | 177°C(350°F) | 150°C(302°F) |
| 回流 | 250°C(482°C) | 210°C(482°F) |

速度和温度确定后，必须输入到炉的控制器。看看手册上其它需要调整的参数，这些参数包 括冷却风扇速度、强制空气冲击和惰性气体流量。一旦所有参数输入后，启动机器，炉子稳 定后(即，所有实际显示温度接近符合设定参数)可以开始作曲线。下一步将 PCB 放入传送 带，触发测温仪开始记录数据。一旦最初的温度曲线图产生，可以和锡膏制造商推荐的曲线 或图二所示的曲线进行比较。

首先，必须证实从环境温度到回流峰值温度的总时间和所希望的加热曲线居留时间相协调， 如果太长，按比例地增加传送带速度，如果太短，则相反。

下一步，图形曲线的形状必须和所希望的相比较(图二) ，如果形状不协调，则同下面的图形 (图三~六)进行比较。选择与实际图形形状最相协调的曲线。应该考虑从左到右(流程顺序) 的偏差，例如，如果预热和回流区中存在差异，首先将预热区的差异调正确，一般最好每次 调一个参数，在作进一步调整之前运行这个曲线设定。这是因为一个给定区的改变也将影响

随后区的结果。我们也建议新手所作的调整幅度相当较小一点。一旦在特定的炉上取得经验， 则会有较好的“感觉”来作多大幅度的调整。

图三、预热不足或过多的回流曲线

图四、活性区温度太高或太低

图五、回流太多或不够

图六、冷却过快或不够

当最后的曲线图尽可能的与所希望的图形相吻合，应该把炉的参数记录或储存以备后用。虽 然这个过程开始很慢和费力，但最终可以取得熟练和速度，结果得到高品质的 PCB 的高效 率的生产。

## 5. 回焊之 PROFILE 量测

5. 1.Profile 量测设备

回焊 profile 的量  使用   了量 通 回焊 profile 的 度量   。

建 使用量 profile 之

Datapaq 9000

SlimKIC series

量    根据供 商提出的   明做定期的校正

此外 需要：

（1 ）防热毛毯

（2 ）热电偶／组合校正板

（3 ）带有记录接口软件的计算器

（4 ）只有设备供货商推荐和许可之热电偶可以使用 5.2.用标准校正板量测 PROFILE 之方法

| 目 | 子校正及 |
| --- | --- |
| 目的 | 了 价 子功能, 而 定 profile 和 置( 防性 ) |
| 量 率 | 一周至少一次，在每次主要的 后，或者怀疑有异常 |
| 量 片 | 100x 100x 1.5 mmFR4 薄片 准 NMP 校正板 |
| 偶 | 2 |

| ## 偶位置 | 1 偶附在 PCB (量 PCB 度). 之 profile 符合 5.3 小 之 定。 一 偶附于 PCB 表面上方(量 PCB 附近空气 度) |
| --- | --- |
| 偶固定方法 | 量 空气 度 使用新的 179°C (ref. 使用 5 M2 stork 螺 和 圈(外直 4 7mm, 直 2.2mm,0.2 mm 厚)固定 到一 3x3 mm 的 域上. 偶直 14mm 的孔之上.用 Kapton tape 底面覆 整 孔. , 校 偶量 的重 复性及再 性 的 有 :超 5)的 , 度最大值(ref. 6)以及 和回焊 度上升斜 率(ref. 4). |
| 据的存 | 量 据存 于指定的地方（服 器／活 ／文件） ， 已 之用。最 近的量 据 放在回焊 附近。建 使用 SPC 窗体 一些 的 化（例如 最大 度） 行追 。 有助于 回焊 定性的一些偏差和 化 。 |

6.标准有铅制程

下面 些 定的值适用于前一小  定的 准螺   偶校正板。本 定是  0.9- 1. 1 mm 厚典型移

路板以及 件 量和 型制定的允收成品板之 profile。

板子如有明 不同(  薄， 厚，或者  有几  件等) ，需制定不同的允收 profile 。因此 推出 一 新 品 ， 量  品板上的不同位置的回焊 profile。有  品 profile 量 ，7 1 小  出了基本 的 明 。

|  |  | 定 |
| --- | --- | --- |
|  | 方式 | 制 流 |
|  | 量 方法 | 固定 偶的 校正 |
| 1 | (40- 140°C)升 的平均斜率 | 1 8 －3 °C/s |
|  | 的最大升 斜率 | 10 °C/s |
| 2 | ( 140- 170°C) | 60 －80 s |
| 3 | 最大 度 | 175°C |
| 4 | 回焊 ( 175-200°C)平均 度斜率 | 1.3 －2 °C/s |
|  | 回焊 最大 度斜率 | 5°C/s |
| 5 | 超 179°C | 40 －60 s |
|  | 超 200°C | 25 －45 s |
| 6 | 回焊 的最大 度 | 215 －225°C |
| 7 | 冷 (T=200- 120°C)的平均 度斜率 | - 1.5 －-3.5°C/s |
|  | 冷 最大 度斜率 | -5°C/s |
|  | Profile 度 | 最大 300 s |
|  | PCBA 出 度 | 最大 40°C |

1 ：  回焊制程   解

6. 1.建议回焊炉设置

下表 出了典型 置  ，    生了暗含于 每一  子 行     。必要的 ，  整 些  ERSA Hotflow 7

定 中的回焊 profile 。使用  校正方法(5.2 小 ) 使其 到 7.2 小 所 定之 profile。

| Zone | 1 | 2 | Reflow |  | Cooling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 170- 190°C | 170- 180°C | 245-260°C |  | Additional cooling unit TOP switched ON |
| Bottom | 170- 190°C | 170- 180°C |  | 245-260°C |  |
| Conveyor speed | 0.75 m/min |  |  |  |  |
| Blower speed | 70% |  |  |  | 70% |

注意： 依据 子的不同构造，ERSA Hotflow7 回焊 可能 存在明 的不同之 (助焊  型)。

BTU VIP98

| Zone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Cooling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 120°C | 135°C | 150°C | 165°C | 175°C | 215°C | 245°C |  |

| ## Bottom | 120°C | 135°C | 150°C | 165°C | 175°C | 215°C | 245°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conveyor speed | 0.78 m/min |  |  |  |  |  |  |
| Static pressure | 1.2 |  |  |  |  |  |  |

7.无铅焊接制程

7. 1.无铅制程之 profile 定义

由于  制程中回焊加 比  的有 制程 window 比  的有 制程要小。所以

以下即  置正确的 profile 和 置之步 ：

度低(  度最大值和合金熔 不同) ， 因而其 process 品优化 profile。

（5 ）7.2 小节规定了标准校正板的基本无铅制程之 profile ，7.4 小节则规定了不同型号回焊 炉的典型设置值。Profile 和设置是定义具体产品 profile 的第一步。

（6 ）建立基本的无铅 profile 并用标准校正板量测。

（7）在产品板的适当位置上安放必要数量的热电偶。7.5 小节对热电偶的安放原则做了描述。 正确安放热电偶是精确可靠量测的前提。

（8 ）用那块产品板量测 profile 。对不同位置（组件） 进行几次量测，以保证获取到最热和 最冷位置上足够的信息。

（9 ）对应 7.2 小节给出的要求，分析产品的 profile。

（10）如果产品板 profile 达不到要求，更改回焊炉相应设置并重新量测。继续优化，直到 得到允收之 profile。

（11）当量测之 profile 达到要求，再对标准校正板进行一次量测。

（12）根据标准校正板的 profile 定义回焊炉所有的设置参数规格值及其误差范围。误差范 围必须在客户规定之产品板的 profile。

（13）使用标准校正板对回焊炉 profile 每周一次的定期量测。量测之 profile 应保证在先前 定义的容差范围内。如果出现偏差，在对回焊炉设置进行调整之前应分析其根本原因并做出 改正。

7.2.无铅制程 profile 一般规定

下面是  品板 profile 的一般 定。除非在具体的 品 定中有另外的 明，否 所有 品的 profile 均必  足 些要求。

所有的回焊炉(Ersa HotFlow7, ElectrovertOmniFlo7 and BTU VIP98, ERSA Hotflow2/ 14)在 无铅制程中均应使用预热区是线性的 profile。

品板  制程 profile 定

|  | 定 |
| --- | --- |
| 方式 | 制 流 |
| 量 方法 | 在 品板的不同位置上安 偶 |
| Profile 型 | 70- 180°C, 性上升 |
| (70- 180°C)斜率 | 0.8- 1.0 °C/s |
| 回焊 (200-225°C)斜率 | 1. 1-3.0 °C/s |
| 回焊 最大斜率 | 5 °C/s |
| 超 217°C 的 | 35-60 s |
| 超 230°C 的 | 25-50 s |

| 回焊 最大 度 | 232-250 °C 件之 的 度差<10°C |
| --- | --- |
| 冷 (220- 120°C)斜率 | -2 －-5 °C/s |
| 冷 最大斜率 | -6 °C/s |
| 50°C －220°C | 160-200 s |
| PCB 出 度 | 最大 40 °C |

注意：  算最大斜率  隔  最小 ２ 秒， 隔太小 得出  的很大的斜率，尤其是在 件表面和

量很小的量  上 出 此  。

２  部分 品板回焊 定  和板子上不同位置 profile   例之 解

7.3.无铅制程标准校正板之 profile 基本规定

些 定值  是   准校正板上的螺 固定的 SenSor 而言的。更 泛的 定是  在 品上量 的

profile 而言的（  7.2 小 ）。

本 准校正板之 定能 使 有 RF-shield，CSPs 等典型移    路板的 profile   足 7.2 小 的 定。

如果 品板与此有明 的  ，比如 件 量  ， 采用 足要求的其它 准校正板 定。 按照 7. 1

小 定 的步  建立本 定。

准校正板  制程 profile 定

|  | 定 |
| --- | --- |
| 方式 | 制 流 |
| 量 方法 | 在 准校正板上安 感器 |
| Profile 型 | 70- 180°C, 性上升 |
| (70- 180°C)斜率 | 0.85- 1.0 °C/s |
| 回焊 (200-225°C)斜率 | 1.0- 1.45 °C/s |
| 回焊 最大斜率 | 5 °C/s |
| 超 217°C 的 | 35-60 s |
| 超 230°C 的 | 25-50 s |
| 回焊 最大 度 | 235-255 °C |
| 冷 (220- 120°C)斜率 | -2 －-4 °C/s |
| 冷 最大斜率 | -6 °C/s |
| 50°C －220°C | 170-200 s |
| 回焊 定性 | 最 大 度 ３ sigma 件 ， 最 大 偏 差?5°C。 |

7.4.无铅制程启动设置

每 回焊  建 profile   ，以下 置 作 一 起始 。  到 定的 profile，按照 7. 1 小  出的步

，   置作必要的 整。

| ERSA HF7-03 start-up settings for Pb-free ERSA HF7-03 无铅制程启动设置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 top/bottom | Zone 2 to p/bottom | Reflow top/bottom | Cooling | Blowers | Conveyor Speed |
| 125- 135?C | 180- 195?C | 270-290°C | Additional cooling unit top “ON” | 100% in all zones | 0.55-0.60 m/min |

注意： 吹 速度 置也  影 到 profile。根据 HW   构不同(例如 焊 管理 型)，不同回焊 之 要求上 存在明 的差 。

| Electrovert Omniflo7 无铅制程启动设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 top/bottom | Zone 2 top/bottom | Zone 3 top/bottom | Zone 4 top/bottom | Zone 5 top/bottom | Zone 6 top/bottom | Zone 7 top/bottom |
| 110°C | 130°C | 150°C | 160°C | 180°C | 230°C | 270°C |

| ## Cooling Zone 1 | Cooling Zone 2 | Blowers | Conveyor heat | Conveyor speed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medium | Medium | High | 250°C | 0.75 m/min |

| BTU VIP98 无铅制程启动设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone 1 top/bottom | Zone 2 top/bottom | Zone 3 top/bottom | Zone 4 top/bottom | Zone 5 top/bottom | Zone 6 top/bottom | Zone 7 top/bottom |
| 110°C | 130°C | 150°C | 160°C | 180°C | 230°C | 270°C |

| Cooling Zone |  |  | Cooling Zone |  |  | Static pressure |  |  | Conveyor speed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max |  |  | Max |  |  | 1.2 inall zones |  |  | 0.90 m/min |  |  |
| ERSA Hotflow2/ 14 无铅制程启动设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOP | 120 | 140 |  | 160 | 180 | 210 | 285 | 280 |  | 60 | 50 |
| Zone | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| BOT | 120 | 140 |  | 160 | 180 | 210 | 285 | 280 |  | 60 | 50 |
| Conveyor speed |  |  |  | 85 cm/min |  |  |  |  |  |  |  |
| Blower top |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Blower bot |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Blower cooling |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

7.5.对 PCB 的回焊 profile 量测

能 很好的 察 品的 profile ，在 品至少 5-6   位置上安   偶。由 品程序操作人  指定待

件

。

在 PCB 上  合适的位置安   偶，以保 能 量 到 品 度最低和最高的位置。 度敏感 件

也 被量 。根据     ，小心安   偶，确定是 期望的位置 行 度量 。

正确的安   偶是保 量  度精度和可靠性的前提。大的 件下面通常是 度最低的位置，例 如 CSP 和 LGA，尤其是  些 件被安 在 RF-shields 下面 ， 种情 更甚。而 度最高的位置 通常是 PCB 裸露 的表面，小 件或是 件的表面。

在 件下面安   偶 ，最好是先 一 孔，然后穿 孔安   偶。安   偶 ，必 保  不能接 触到孔 的  ，在非隔  域 与 之 也不能接触，  才能得到欲 位置的 度。

使用少量的高熔 焊 可以很容易   偶固定到 PCB 表面（Pad）或小 件上。 种焊 的熔 高于 260°C。

偶安 到 件上表面 ， 使用少量的使用隔  或者隔  (Kapton)。

3       品板上一些常用的  偶量 位置

8.点胶制程

8. 1.概要

| 制程方面 | 定 |
| --- | --- |
| 前 的 暴 露 | 在高 下 硬化，所以回焊后的 ASAP 程是很必要的（PCB 受潮 致 失效）。 回焊后暴露 小于 24 小 ，如果超 ， 在 125°C 下烘烤至少 15 分 。 |
| 使用方法 | Dispensing; positive displacement pump type valve is recommended.？ |
| 自 机 | Asymtek M-600 or Cam/alot 3700 |
| : | Gage 18 or 21, ¼" or ½" long needle. |
| PWB | 了使 很好的 透并添充，要求 PCB 的表面 度 到 70 °C-100 °C |
| 的 度及 PCB 的 度 | PCB：70°C- 100°C 注： 度太高 使 凝固 ：20°C-40°C。注：如果 度太高 管中的 粘度急 增加影 流量。 |
| PCB 后加 | PCB 度 70°C-100°C 注：如果 后，PCB 直接 入固化 ，可以不用加 。 |
| 流 速率 | 根据 方式 9 －75mg/sec |
| 速度 | 最大 25mm/sec |
| 基准 | PCB 需要 基准 |
| 高度判定 | 保 高度正确，至少要 行一次量 。 第一 到第三 都要量 。如果量 具不 直， 四 都要量 。 |
| 的高度 | 0.8mmpitch CSP 件(0.5 mmbumps) ：通常距 PCB 表面 0.5mm 。 0.5mmpitch CSP 件(0.3 mmbumps) ：通常距 PCB 表面 0.3 mm。 注意： 如果某些 0402 或 0201 元 距 CSP 件小于 1.1mm， 的高度必 0.7mm。 |
| 良好判定 | 件四周都可看到 MAD: 52-54mg (注意： 不同的 PCB 需要不同的 量) |
| 固化 | 150°C/5min 或者 165°C/3min 注意： 不能小于此最小 ，否 固化不充分。 表面 度不能超 165°C。 |
| 允收 准 | 最少： 必 覆 住最外面的 球。 最大： 不能 透到 PCB 另一面。 如果 近的 件被 覆 住， 需要 修， 刮掉 件。否 可能 到小面 上的 其它的 件如果 CSP 和 PCB 的 隙被 充 。否 ，在 CSP 和 PCB 之 的 隙被 填 情 下，小范 可能 接触其它 件。 在固化之前 不足，可手工 修。不允 在固化之后加 。 |

8.2.CSP 组件点胶方式

出于制程循 周期的考 ，建 使用 L-方式。 避免空缺，  起始和 束位置 距拐角 1.3mm（

3）。  出 空缺的概率 很小，而且  速度也很快。

## 回流焊接缺陷分析

焊锡膏的回流焊接是用在 SMT 装配工艺中的主要板级互连方法，这种焊接方法把所需 要的焊接特性极好地结合在一起，这些特性包括易于加工、对各种 SMT 设计有广泛的兼容 性，具有高的焊接可靠性以及成本低等； 然而，在回流焊接被用作为最重要的 SMT 组件级 和板级互连方法的时候，它也受到要求进一步改进焊接性能的挑战，事实上，回流焊接技术 能否经受住这一挑战将决定焊膏能否继续作为首要的 SMT 焊接材料，尤其是在超细微间距 技术不断取得进展的情况之下。

### 1.未焊满

未焊满是在相邻的引线之间形成焊桥。通常，所有能引起焊膏坍落的因素都会导致未焊满， 这些因素包括：

1 ，升温速度太快；

2 ，焊膏的触变性能太差或是焊膏的粘度在剪切后恢复太慢；

3 ，金属负荷或固体含量太低；

4 ，粉料粒度分布太广；

5 ；焊剂表面张力太小。

但是，坍落并非必然引起未焊满，在软熔时，熔化了的未焊满焊料在表面张力的推动下 有断开的可能，焊料流失现象将使未焊满问题变得更加严重。在此情况下，由于焊料流失而 聚集在某一区域的过量的焊料将会使熔融焊料变得过多而不易断开。

除了引起焊膏坍落的因素而外，下面的因素也引起未满焊的常见原因： 1 ，相对于焊点之间的空间而言，焊膏熔敷太多；

2 ，加热温度过高； 3 ，焊膏受热速度比电路板更快；

4 ，焊剂润湿速度太快； 5 ，焊剂蒸气压太低；

6 ；焊剂的溶剂成分太高； 7 ，焊剂树脂软化点太低。

### 2 断续润湿

焊料膜的断续润湿是指有水出现在光滑的表面上，这是由于焊料能粘附在大多数的固体 金属表面上，并且在熔化了的焊料覆盖层下隐藏着某些未被润湿的点，因此，在最初用熔化 的焊料来覆盖表面时，会有断续润湿现象出现。亚稳态的熔融焊料覆盖层在最小表面能驱动 力的作用下会发生收缩，不一会儿之后就聚集成分离的小球和脊状秃起物。断续润湿也能由 部件与熔化的焊料相接触时放出的气体而引起。由于有机物的热分解或无机物的水合作用而 释放的水分都会产生气体。水蒸气是这些有关气体的最常见的成份，在焊接温度下，水蒸气 具极强的氧化作用，能够氧化熔融焊料膜的表面或某些表面下的界面（典型的例子是在熔融 焊料交界上的金属氧化物表面） 。常见的情况是较高的焊接温度和较长的停留时间会导致更 为严重的断续润湿现象，尤其是在基体金属之中，反应速度的增加会导致更加猛烈的气体释 放。与此同时，较长的停留时间也会延长气体释放的时间。以上两方面都会增加释放出的气 体量，消除断续润湿现象的方法是： 1 ，降低焊接温度； 2 ，缩短软熔的停留时间； 3 ，采用 流动的惰性气氛； 4 ，降低污染程度。

### 3 低残留物

对不用清理的软熔工艺而言，为了获得装饰上或功能上的效果，常常要求低残留物，对 功能要求方面的例子包括“通过在电路中测试的焊剂残留物来探查测试堆焊层以及在插入接 头与堆焊层之间或在插入接头与软熔焊接点附近的通孔之间实行电接触” ，较多的焊剂残渣 常会导致在要实行电接触的金属表层上有过多的残留物覆盖，这会妨碍电连接的建立，在电 路密度日益增加的情况下，这个问题越发受到人们的关注。

显然，不用清理的低残留物焊膏是满足这个要求的一个理想的解决办法。然而，与此相关的 软熔必要条件却使这个问题变得更加复杂化了。为了预测在不同级别的惰性软熔气氛中低残 留物焊膏的焊接性能，提出一个半经验的模型，这个模型预示，随着氧含量的降低，焊接性 能会迅速地改进，然后逐渐趋于平稳，实验结果表明，随着氧浓度的降低，焊接强度和焊膏 的润湿能力会有所增加，此外，焊接强度也随焊剂中固体含量的增加而增加。实验数据所提 出的模型是可比较的，并强有力地证明了模型是有效的，能够用以预测焊膏与材料的焊接性 能，因此，可以断言，为了在焊接工艺中成功地采用不用清理的低残留物焊料，应当使用惰 性的软熔气氛。

### 4 间隙

间隙是指在组件引线与电路板焊点之间没有形成焊接点。一般来说，这可归因于以下四方面 的原因： 1 ，焊料熔敷不足； 2 ，引线共面性差； 3 ，润湿不够； 4 ，焊料损耗枣这是由预镀锡 的印刷电路板上焊膏坍落，引线的芯吸作用（2.3.4）或焊点附近的通孔引起的，引线共面性 问题是新的重量较轻的 12 密耳（ μm ）间距的四芯线扁平集成电路(QFP 枣 Quad flat packs)  的一个特别令人关注的问题，为了解决这个问题，提出了在装配之前用焊料来预涂覆焊点的 方法(9) ，此法是扩大局部焊点的尺寸并沿着鼓起的焊料预覆盖区形成一个可控制的局部焊 接区，并由此来抵偿引线共面性的变化和防止间隙，引线的芯吸作用可以通过减慢加热速度 以及让底面比顶面受热更多来加以解决，此外，使用润湿速度较慢的焊剂，较高的活化温度 或能延缓熔化的焊膏(如混有锡粉和铅粉的焊膏)也能最大限度地减少芯吸作用.在用锡铅覆 盖层光整电路板之前，用焊料掩膜来覆盖连接路径也能防止由附近的通孔引起的芯吸作用。

### 5 焊料成球

焊料成球是最常见的也是最棘手的问题，这指软熔工序中焊料在离主焊料熔池不远的地方凝 固成大小不等的球粒； 大多数的情况下，这些球粒是由焊膏中的焊料粉组成的，焊料成球使 人们耽心会有电路短路、漏电和焊接点上焊料不足等问题发生，随着细微间距技术和不用清 理的焊接方法的进展，人们越来越迫切地要求使用无焊料成球现象的 SMT 工艺。

引起焊料成球（ 1 ，2 ，4 ，10）的原因包括： 1 ，由于电路印制工艺不当而造成的油渍;2 ，焊 膏过多地暴露在具有氧化作用的环境中;3 ，焊膏过多地暴露在潮湿环境中;4 ，不适当的加热 方法;5 ，加热速度太快;6 ，预热断面太长;7 ，焊料掩膜和焊膏间的相互作用;8 ，焊剂活性不 够;9 ，焊粉氧化物或污染过多;10 ，尘粒太多;11 ，在特定的软熔处理中，焊剂里混入了不适 当的挥发物;12 ， 由于焊膏配方不当而引起的焊料坍落； 13 、焊膏使用前没有充分恢复至室 温就打开包装使用； 14 、印刷厚度过厚导致“塌落”形成锡球； 15 、焊膏中金属含量偏低。

### 6 焊料结珠

焊料结珠是在使用焊膏和 SMT 工艺时焊料成球的一个特殊现象. ，简单地说，焊珠是指那些 非常大的焊球，其上粘带有(或没有)细小的焊料球(11).它们形成在具有极低的托脚的组件如 芯片电容器的周围。焊料结珠是由焊剂排气而引起，在预热阶段这种排气作用超过了焊膏的 内聚力，排气促进了焊膏在低间隙组件下形成孤立的团粒，在软熔时，熔化了的孤立焊膏再 次从组件下冒出来，并聚结起。

焊接结珠的原因包括： 1 ，印刷电路的厚度太高;2 ，焊点和组件重迭太多;3 ，在组件下涂了 过多的锡膏;4 ，安置组件的压力太大;5 ，预热时温度上升速度太快;6 ，预热温度太高;7 ，在 湿气从组件和阻焊料中释放出来;8 ，焊剂的活性太高;9 ，所用的粉料太细;10 ，金属负荷太 低;11 ，焊膏坍落太多;12 ，焊粉氧化物太多;13 ，溶剂蒸气压不足。消除焊料结珠的最简易的 方法也许是改变模版孔隙形状，以使在低托脚组件和焊点之间夹有较少的焊膏。

锡珠(Solder Balls) ：原因： 1 、丝印孔与焊盘不对位，印刷不精确，使锡膏弄脏 PCB 。2 、锡 膏在氧化环境中暴露过多、吸空气中水份太多。3 、PCB 受潮。4 、加热不精确，太慢并不 均匀。5 、加热速率太快并预热区间太长。6 、锡膏干得太快。7 、助焊剂活性不够。8 、太多 颗粒小的锡粉。9 、回流过程中助焊剂挥发性不适当。锡球的工艺认可标准是： 当焊盘或印 制导线的之间距离为 0. 13mm 时，锡珠直径不能超过 0. 13mm，或者在 600mm 平方范围内不 能出现超过五个锡珠。

锡桥(Bridging) ：一般来说，造成锡桥的因素就是由于锡膏太稀，包括 锡膏内金属或固体含 量低、摇溶性低、锡膏容易榨开，锡膏颗粒太大、助焊剂表面张力太小。焊盘上太多锡膏， 回流温度峰值太高等。

开路(Open) ：原因： 1 、锡膏量不够。2 、组件引脚的共面性不够。3 、锡湿不够(不够熔化、 流动性不好) ，锡膏太稀引起锡流失。4 、引脚吸锡(象灯芯草一样)或附近有连线孔。引脚的 共面性对密间距和超密间距引脚组件特别重要，一个解决方法是在焊盘上预先上锡。引脚吸 锡可以通过放慢加热速度和底面加热多、上面加热少来防止。也可以用一种浸湿速度较慢、 活性温度高的助焊剂或者用一种 Sn/Pb 不同比例的阻滞熔化的锡膏来减少引脚吸锡

### 7 焊接角焊接抬起

焊接角缝抬起指在波峰焊接后引线和焊接角焊缝从具有细微电路间距的四芯线组扁平集成 电路(QFP)的焊点上完全抬起来，特别是在组件棱角附近的地方，一个可能的原因是在波峰 焊前抽样检测时加在引线上的机械应力，或者是在处理电路板时所受到的机械损坏(12) ，在 波峰焊前抽样检测时，用一个镊子划过 QFP 组件的引线，以确定是否所有的引线在软溶烘 烤时都焊上了； 其结果是产生了没有对准的焊趾，这可在从上向下观察看到，如果板的下面 加热在焊接区/角焊缝的间界面上引起了部分二次软熔，那幺，从电路板抬起引线和角焊缝 能够减轻内在的应力，防止这个问题的一个办法是在波峰焊之后(而不是在波峰焊之前)进行 抽样检查。

### 8 竖碑（Tombstoning）

竖碑（Tombstoning）是指无引线组件(如片式电容器或电阻)的一端离开了衬底，甚至整个组

件都支在它的一端上。

Tombstoning 也称为 Manhattan 效应、Drawbridging 效应或 Stonehenge 效应，它是由软熔组 件两端不均匀润湿而引起的； 因此，熔融焊料的不够均衡的表面张力拉力就施加在组件的两 端上，随着 SMT 小型化的进展，电子组件对这个问题也变得越来越敏感。

此种状况形成的原因： 1 、加热不均匀； 2 、组件问题： 外形差异、重量太轻、可焊性差异； 3 、基板材料导热性差，基板的厚度均匀性差； 4 、焊盘的热容量差异较大，焊盘的可焊性差 异较大； 5 、锡膏中助焊剂的均匀性差或活性差，两个焊盘上的锡膏厚度差异较大，锡膏太 厚，印刷精度差，错位严重； 6 、预热温度太低； 7 、贴装精度差，组件偏移严重。

### 9 、 BGA 成球不良

BGA 成球常遇到诸如未焊满，焊球不对准，焊球漏失以及焊料量不足等缺陷，这通常是由 于软熔时对球体的固定力不足或自定心力不足而引起。固定力不足可能是由低粘稠，高阻挡 厚度或高放气速度造成的； 而自定力不足一般由焊剂活性较弱或焊料量过低而引起。

BGA 成球作用可通过单独使用焊膏或者将焊料球与焊膏以及焊料球与焊剂一起使用来实现; 正确的可行方法是将整体预成形与焊剂或焊膏一起使用。最通用的方法看来是将焊料球与焊 膏一起使用，利用锡 62 或锡 63 球焊的成球工艺产生了极好的效果。在使用焊剂来进行锡 62 或锡 63 球焊的情况下，缺陷率随着焊剂粘度，溶剂的挥发性和间距尺寸的下降而增加， 同时也随着焊剂的熔敷厚度，焊剂的活性以及焊点直径的增加而增加，在用焊膏来进行高温 熔化的球焊系统中，没有观察到有焊球漏失现象出现，并且其对准精确度随焊膏熔敷厚度与 溶剂挥发性，焊剂的活性，焊点的尺寸与可焊性以及金属负载的增加而增加，在使用锡 63 焊膏时，焊膏的粘度，间距与软熔截面对高熔化温度下的成球率几乎没有影响。在要求采用 常规的印刷释放工艺的情况下，易于释放的焊膏对焊膏的单独成球是至关重要的。整体预成 形的成球工艺也是有很好发展前途的。减少焊料链接的厚度与宽度对提高成球的成功率也是 相当重要的。

### 10 形成孔隙

形成孔隙通常是一个与焊接接头的相关的问题。尤其是应用 SMT 技术来软熔焊膏的时候， 在采用无引线陶瓷芯片的情况下，绝大部分的大孔隙(>0.0005 英寸/0.01 毫米)是处于 LCCC  焊点和印刷电路板焊点之间，与此同时，在 LCCC 城堡状物附近的角焊缝中，仅有很少量 的小孔隙，孔隙的存在会影响焊接接头的机械性能，并会损害接头的强度，延展性和疲劳寿 命，这是因为孔隙的生长会聚结成可延伸的裂纹并导致疲劳，孔隙也会使焊料的应力和协变 增加，这也是引起损坏的原因。此外，焊料在凝固时会发生收缩，焊接电镀通孔时的分层排 气以及夹带焊剂等也是造成孔隙的原因。

在焊接过程中，形成孔隙的械制是比较复杂的，一般而言，孔隙是由软熔时夹层状结构中的 焊料中夹带的焊剂排气而造成的(2 ，13)孔隙的形成主要由金属化区的可焊性决定，并随着 焊剂活性的降低，粉末的金属负荷的增加以及引线接头下的覆盖区的增加而变化，减少焊料 颗粒的尺寸仅能销许增加孔隙。此外，孔隙的形成也与焊料粉的聚结和消除固定金属氧化物 之间的时间分配有关。焊膏聚结越早，形成的孔隙也越多。通常，大孔隙的比例随总孔隙量 的增加而增加.与总孔隙量的分析结果所示的情况相比，那些有启发性的引起孔隙形成因素 将对焊接接头的可靠性产生更大的影响，控制孔隙形成的方法包括: 1 ，改进组件/衫底的可

# 焊性;2 ，采用具有较高助焊活性的焊剂;3 ，减少焊料粉状氧化物;4 ，采用惰性加热气氛.5，

减缓软熔前的预热过程.与上述情况相比，在 BGA 装配中孔隙的形成遵照一个略有不同的模 式(14) 一般说来 在采用锡 63 焊料块的 BGA 装配中孔隙主要是在板级装配阶段生成的在预 镀锡的印刷电路板上，BGA 接头的孔隙量随溶剂的挥发性，金属成分和软熔温度的升高而 增加，同时也随粉粒尺寸的减少而增加;这可由决定焊剂排出速度的粘度来加以解释.按照这 个模型，在软熔温度下有较高粘度的助焊剂介质会妨碍焊剂从熔融焊料中排出，因此，增加 夹带焊剂的数量会增大放气的可能性，从而导致在 BGA 装配中有较大的孔隙度.在不考虑固 定的金属化区的可焊性的情况下，焊剂的活性和软熔气氛对孔隙生成的影响似乎可以忽略不 计.大孔隙的比例会随总孔隙量的增加而增加，这就表明，与总孔隙量分析结果所示的情况 相比，在 BGA 中引起孔隙生成的因素对焊接接头的可靠性有更大的影响，这一点与在 SMT 工艺中空隙生城的情况相似。

总结

焊膏的回流焊接是 SMT 装配工艺中的主要的板极互连方法，影响回流焊接的主要问题包括： 底面组件的固定、未焊满、断续润湿、低残留物、间隙、焊料成球、焊料结珠、焊接角焊缝 抬起、Tombstoning 、BGA 成球不良、形成孔隙等，问题还不仅限于此，在本文中未提及的 问题还有浸析作用，金属间化物，不润湿，歪扭，无铅焊接等. 只有解决了这些问题，回流 焊接作为一个重要的 SMT 装配方法，才能在超细微间距的时代继续成功地保留下去。

附：1.BGA 焊接炉温曲线要求： （锡膏为 63Pb/37Sn）

| 110°C ~ 130°C | >60 Sec |
| --- | --- |
| 130°C ~ 160°C | 45 ~ 90 Sec |
| 183°C ~ 183°C | 60 ~ 90 Sec |
| 顶 点 温 度 | 215±5°C |
| 升 降 温 速 率 | <2°C /Sec |

2.爆米花现象(Popcorn)

主要会在环氧树脂等非气密性封装组件发生，包括PCB和IC. 当湿气敏感组件暴露在环境中， 湿气会渗透进封装材料，聚集在内部接口. 当组件经过回流焊接高温时，聚集在内部的湿气 会因快速的温升而瞬间气化，在内部产生较大的应力，导致内部发生分层，严重的称为爆米 花现象 对于 PCB ，如果已经暴露过长时间而吸收湿气，应当进行烘烤，否则会发生分层现 象.一般 PCB 厂商会标识 PCB 可暴露时间，在允许时间之内，通常不需烘烤。

六、 手工焊接制程以及手工标准

使用电烙铁进行手工焊接，掌握起来并不因难，但是要有一些技朮要领。长期从事电子产品 生产的人们总结出了焊接的四个要素(又称 4M):材料、工具、方式 ﹑ 方法及操作者。其中最 主要的当然还是人的技能。没有经过相当时间的焊接实践和用心体验、领会，就不能掌握焊 接的技术要领； 即使是从事焊接工作较长时间的技术工人，也不能保证每个焊点的质最。只 有充分了解焊接原理再加上用心的实践，才有可能在较短的时间内学会焊接的基本技能。下 面介绍的一些具体方法和注意要点，是初学者迅速掌握焊接技能的快捷方式。

初学者应该勤于练习，不断提高操作技艺，不能把焊接质量问题留到整机电路调试的时候再 去解决。

## 4. 1 焊接操作的正确姿势

掌握正确的操作姿势，可以保证操作者的身心健康，减轻劳动伤害。为减少焊剂加热时挥发 出的化学物质对人的危害，减少有害气体的吸入量。一般情况下，烙铁到鼻子的距离应不少 于 20cm ，通常以 30cm 为宜。

电烙铁有几种握法，反握法的动作稳定，长时间操作不易疲劳，适于大功率烙铁的操作； 正 握法适于中功率烙铁或带弯头电烙铁的操作； 一般在操作台上焊接印刷制板等焊件时，多采 用握笔法。

焊锡丝一般有两种成份。由于焊锡丝中含有一定比例的铅，而铅是对人体有害的一种金属， 因此操作时应该戴手套或大操作后洗手，避免食入铅尘。

电烙铁使用以后，一定要稳妥地放大烙铁架上，并注意导线等物不要碰到烙铁头，以免烫伤 导线，造成漏电等事故。

## 4.2 焊接操作的基本步骤

掌握好烙铁的温度和焊接时间，选择适当的烙铁头和焊点的接触位置，才可能得到良好 的焊点。 正确的焊接操作过程可以分成五个步骤：

4.2. 1 备施焊： 右手握烙铁，进入备焊状态。要求烙铁头保持干净，无焊渣等氧化物，并在 表面镀上一层焊锡。

4.2.2 加热焊件:烙铁头靠在两焊件的连接处，加热整个焊件全体，时间大约为 1-2 秒种。对 于

在印制板上焊接元器件来说，要注意使烙铁头同时接触焊盘和元器件的引线。

4.2.3 送入焊丝:焊件的焊接面被加热到一定温度时，焊锡丝从烙铁对面接触焊件。注意： 不 要

把焊锡丝送到烙铁头上。

4.2.4 移开焊丝: 当焊丝熔化一定量后，立即向左上 45℃方向移开焊丝。

4.2.5 移开烙铁:焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后，向右上 45℃方向移开烙铁，结束焊接。 从第三步开始到第五步结束，时间大约也是 1~2 分钟。

对于热容量小的焊件，例如印制板上较细导线的连接，可以简化为三步操作： ( 1)准备: 同上步骤一。

(2)加热与送丝： 烙铁头放大焊件上后即放入焊丝。

(3)去丝移烙铁： 焊锡在焊接面上扩散达到预期范围后，立即取开焊丝并移开烙铁，并注意 焊丝的时间不得滞后于移开烙铁的时间。

对于吸收低热量的焊件而言，上述整个过程不过 2~~4 秒钟，各步骤时间的节奏控制，顺序 的准确掌握，动作的熟练协调，都是要通过大量实践并用心体会才能解决的问题。有人总结 出了五大步骤操作法中用数秒的办法控制时间： 烙铁接触焊点后数一 ﹑ 二(约 2 秒钟) ，送入 焊丝后数三 ﹑ 四，移开烙铁，焊丝熔化量要靠观察决定。此办法可以参考，但由于烙铁功率 ﹑ 焊点热量的差别等因素，实际掌握焊接火候并无规定可循，必须具体条件具体对待。试想， 对于一个热量较大的焊点，若使用功率较小的烙铁焊接时，大上述时间内，可能温度还不能 使焊锡熔化，那幺还谈什么焊接呢 ﹖

## 4.3 焊接温度与加热时间

适当的温度对形成良好的焊点是不可少的。这个温度究竟如何掌握呢？ 当根据有关数据    可以很清楚地查出不同的焊件材料所需要的量佳温度，得到有关曲线。但是，在一般的焊接 过程中，不可能使用温度计之类的仪表来随时检测，而是希望用更直观明确的方法来了解焊 件温度。

经过经验得出，烙铁头在焊件上停留的时间与焊件温度的升高是正比关系。同样的烙铁，加 热不同热量的焊件时，想达到同样焊接温度，可以通过控制加热时间来实现。但在实践中又 不能仅仅依此关系决定加热时间，用中小功率烙铁加热较大的时件时，无论烙铁停留的时间 多长，焊件的温度也上不去，原因是烙铁的供热容量小于焊件和烙铁在空气中散失的热量。 此外，为防止内部过热损坏，有些元器件也不允许长期加热。

加热时间对焊和焊点的影响及其外部特征是什幺呢？ 如果加热时间不足，会使焊料不能    充分浸润焊件而形成松香夹渣而虚焊。反之，过量的加热，除有可能造成元器件损坏以外， 还有如下危害和外部特征：

（1 ）点外观变差。如果焊锡已经浸润焊件以后还继续进行过量的加热，将使助焊剂全部挥 发完，造成熔态焊锡过热； 当烙铁离开时容易拉出锡尖，同时焊点表面发黑，出现粗糙颗粒， 失去光泽。

（2 ）高温造成所加松香助焊剂的分解碳化。松香一般在 210℃开始分解，不仅失去助焊剂 的作用，而且造成焊点夹渣形成缺陷。如果在焊接中发现松香发黑，肯定是加热时间过长所 致。

（3 ）过量的受热会破坏印制板上铜箔的粘合层，导致铜箔焊般的剥落。因此，在适当的加 热时间里，准确掌握加热火候是优质焊接的关键。

## 4.4 焊接操作的具体手法

在保证得到优质的目标下，具体的焊接操作手法可以因人而异，但下面这些前人总结的方法， 对初学者的指导作用是不可忽略的。

( 1)保持烙铁头的清洁

焊接时，烙铁头长期处于高温状态，又接触焊剂等弱酸性物质，其表面很容易氧化并沾上一 层黑色杂质。这些杂质形成隔热层。妨碍了烙铁头与焊件之间的热传导。因此，要注意在烙 铁架上蹭去杂质。用一块湿布或湿海棉随时擦拭烙铁头，也是常用的方法之一。对于普通烙 铁头，在污染严重时可以使用锉刀锉去表面氧化层。对于长寿命烙铁头，就绝对不能使用这 种方法了。

(2)靠增加接触面积来加快传热

加热时，应该让焊件上需要焊锡浸润的各部分均匀受热，而不是仅仅加热焊件的一部分，更 不要采用烙铁对焊件增加压力的办法，以免造成损坏或不易觉察的陷患。有些初学者企图加 快焊接，用烙铁头对焊接面施加压力，这是不对的。正确的方法是，要根据焊件的形状选用 不同的烙铁头，或者自己修整烙铁头，让烙铁头与焊件形成面的接触而不是点或线的接触。 这样，就能大大提高效率。

(3)加热要靠焊锡桥

在非流水线作业中，焊接的焊点形状是多种多样的，不大可能不断更换烙铁头。要提高加热 的效率，需要有进行热量传递的焊锡桥。所谓焊锡桥，就是靠烙铁头上保留焊锡加热时烙铁 头与焊之间传热的桥梁。由于金属熔液的导热效率远远高于空气，使焊点快就被加热到焊接

温度。应该注意，作为焊锡桥的锡量不可保留过多，以免造成误连。

(4)烙铁撤离有讲究

烙铁的撤离要及时，而且撤离时的角度和方向与焊点的形成有关。如图所示为烙铁不同的撤 离方向对焊料的影响。

烙铁头

烙铁头烙铁

工件烙铁头上吸除焊锡头上不挂锡

(a)沿烙铁轴向(b)向上方(c)水平方向(d)垂直向下(e)垂直向上

45 度撤离撤离撤离撤离撤离

(5)在焊锡凝固之前不能动

切勿使焊件移动或受到振动，特别是用镊子夹住焊件时，一定要等焊锡凝固后再移走 镊子，否则极易造成虚焊。

(6)焊锡用量要适中

手工焊接常用管状焊锡丝， 内部已装有松香和活化剂制成的助焊剂。焊锡丝的直径有      0.5 ﹑ 0.8 ﹑ 1.0 …5.0mm 等多种规格，要根据焊点的大小选用。一般，应使焊锡的直径略    小于焊盘直径。过量的焊锡不但无必要地消耗了较贵的锡，而且还增加焊接时间，降低工作 速度。过量的锡很容易造成不易觉察的短路故障。焊锡过少也不能形成牢固的结合，同样是 不利的，特别是焊接印制板引出导线时，焊锡用量不足，极容易造成导线脱落。          (7)焊剂用量要适中

适量的助焊剂对焊接非常有利。过量使用松香焊剂，焊接以后必须擦除多余的焊剂，

并且延长了加热时间，降低了工作效率。当加热时间不足时，又容易形成“夹渣”的缺陷。 焊接开关 ﹑ 接插件的时候，过量的焊剂容易流到触点处，会造成接触不良。合适的焊剂量， 应该是松香水仅能浸湿将要形成的焊点，不会透过印制板流到组件面或插孔里。对使用松香 芯焊丝的焊接来说，基本上不需要再涂松香水。目前，印制板生产厂的电路板在出厂前大多 进行过松香浸润处理，无需再加助焊剂。

(8)不要使用烙铁头作为运载焊料的工具

有人习惯用烙铁头沾上焊锡再去焊接，结果造成焊料的氧化。因为烙铁头的温度一般

都在 300 摄氏度左右，焊锡丝中的焊剂在高温时容易分解失效。特别应该指出的是，在一些 陈旧的图书中还介绍过这种方法，请读者注意监别.

## 4.5 焊点质量及检查

对焊点的质量要求，应该包括电气接触良好，机械结合牢固和美观三个方面。保证焊点 质量最关键的一点，就是必须避免虚焊。

4.5.1 虚焊产生的原因及其危害

虚焊主要是由待焊金属表面的氧化物和污垢造成的，它使焊点成为有接触电阻的连接状    态 ，导致电路工作不正常，出现时好时坏的不稳定现象，噪声增加而没有规律性，给电路 的调试，使用和维护带来重大的隐患。此外，也有一部分虚焊点在电路开始工作的一段较长 时间内，保持接触尚好，因此不容易发现，但在温度，湿度的振动等环境条件作用下，接触 表面逐步被氧化，接触慢慢地变得不完全起来。虚焊点的接触电阻会引起局部发热，局部温 度升高又促使不完全接触的焊点情况进一步恶化，最终甚至使焊点脱落，电路完全不能正常

工作。这一过程有时可长达一 ﹑ 二年。

据统计数字表明，在电子整机产品的故障中，有将近一半是由于焊接不良引起的。然而，  要从一台有成千上万个焊点的电设备里，找出引起故障的虚焊点来，实大不是一件容易的事， 所以，虚焊是电路可靠性的一大隐患，必须严格避免。进行手工焊接操作的时候，尤其要加 以注意。

一般来说，造成虚焊的主要原因为： 焊锡质量差； 助焊剂的还原性不良或用量不够接

处表成未预先清洁好，镀锡不牢； 烙铁头的温度过高或过低，表面有氧化层； 焊接进间太长 或太短，掌握得不好： 焊接中焊尚未凝固时，焊接组件松动。

4.5.2 对焊点的要求

( 1)可靠的电气连接

焊接是电子线路从物理上实现电气连接的主要手段。焊锡连接不是靠压力，而是靠焊接过程 形成的牢固的连接的合金层达到电气连接的目的。如果焊锡仅仅是堆在焊件的表面或只有少 部分形成合金层，也许在最初的测试和工作中不会发现焊点存在问题，但随着条件的改变和 时间的推移，接触层氧化，脱裂出现了，电路产生时通时断或者干脆不工作，而这时观察焊 点外表，依然连接如初，这是电仪器使用中最头疼的问题，也是产品制造中必须十分重视的 问题。

(2)足够的机械强度

焊接有仅起到电气连接的作用，同时也是固定元器件，保证机械连接的手段。这就有个机械 强度的问题。作为锡焊材料的铅锡合金，本身强度是比较低的，常用铅锡焊料抗拉强度约为 3~4 、7Kg/cm ，只有普通钢材的 10% 。要想增加强度，就要有足够的连接面积。如果是虚焊 点，焊料仅仅堆在焊盘上， 自然就谈不到强度了。

常见的缺陷是焊锡未流满点或焊锡量少而造成强度较低； 还可能因焊接时焊料尚未凝 固就使焊件振动而引起的焊点结晶粗大(象豆腐渣状)或有裂纹，从而影响机械强度。 (3)光洁整齐的外观薄而均匀可

良好的焊点求焊料用量恰到好处，见导线轮廓组件引线

外表有金属光泽，没有拉尖 ﹑ 桥接等半弓形凹下

现象，并且不伤及导线的绝缘层及相铜箔

邻了组件。 良好的外表是焊接质量的平滑过渡b

反映，注意： 表面有金属光泽是焊接

温度合适 ﹑ 生成合金层的标志，这个

仅仅是外靖美观的要求。接线端子导线 a 基板

典型焊点的外观要求是(参见右图)：a=( 1- 1 2)b                                                                        ( 1)状为近似圆锥而表面微凹呈现漫坡状(以焊接导线为中心，对称成裙形拉开) 。虚焊 点表面往往呈凸形，可以判别出来；

(2)焊料的连接面呈弓形凹面，焊料与焊件交界处平滑，接触角尽可能小；

(3)表面有光泽且平滑；

(4)无裂纹 ﹑ 针孔 ﹑ 夹渣； 焊点的外观检查，除用目测(或借助放大镜，显微镜观测)焊点是否 合乎上述标准以外，对整块制电板进行以下几个方面焊接质量的检查： 漏焊； 焊料拉尖； 焊 料引起导线间短路(即所谓“桥接”)；导线及元器件绝缘的损伤； 焊料飞溅。检查时，除目 测外还要用指触。镊子拨动 ﹑ 拉线等办法检查有无导线断线 ﹑ 焊盘剥离等缺陷。

4.5.3 通电检查

在外观检查结束以后认为联机无误，才可进行通电检查，这是检验电路性能的关键。如    果不经过严格的外观检查，通电检查不仅困难较多，而且有可能损坏设备仪器，造成安全事

故。例如电源联机虚焊，那幺通电时就会发现设备加不上电，当然无法检查。通电检查可以 发现许多微小的缺陷，例如用目测观察不到的电路桥接，但对于内部虚焊隐患就不容易觉察。 所以根本的问题还是要提高焊接操作的技艺水平。不能把问题留给检验工作去完成。

通 电 检 查 结 果原因分 析

失效

过热损坏，烙铁漏电。

元器件损坏

性能不良

时通时断

短路

烙铁漏电

通电检查

断路

桥接，焊接飞溅

导通不良

焊锡开裂，松香夹渣

虚焊 ﹑ 插座接触不良

导线断丝，焊盘剥落

4.5.4 常见焊点缺陷及分析

造成焊接缺陷的原因很多，在材料(焊料与焊剂)与工具(烙铁 ﹑ 夹具)一定的情况下，采

用什幺样的方法以及操作者是否有责任心，就是决定性的因素了。在接线端上焊接导线时常

见的缺陷如图所示，供检查焊点时参考。表中列出了各种焊点缺陷的外观、特点及危害，并 分析了产生的原因。

| 外观特点 | 危害 | 原因分析 |
| --- | --- | --- |
| 焊锡与元器件引线或与铜 箔之间有明显黑色界线， 焊锡向界凹陷 | 不能正常工作 | 1 ．元器件引线清洁好，未镀好锡或锡被氧 化 2 ．印刷板未清洁好，喷涂的助焊剂质理不 好 |
| 焊点结构松散白色 ﹑ 无光泽 | 机械强度不足， 可能虚焊 | 1 ．焊料质量不好 2 ．焊接温度不够 3.焊锡未凝固时，元器件引线松动 |
| 焊料面呈凸形 | 浪费焊料，且可能包 藏缺陷 | 1.焊丝撤离过迟 |
| 焊 料 面 积 小 于 焊 盘 的 80% ，焊料未形成平滑的 过渡面 | 机械强度不足 | 1 ．焊锡流动性差或焊丝撤离过早 2 ．助焊剂不足 3 ．焊接时间太短 |
| 焊缝中夹有松香渣 | 强度不足，导通不 良，有可能时通时断 | 1 ．焊剂过多或已失效 2 ．焊接时间不足，加热不足 3 ．表面氧化膜未去除 |
| 焊点发白，无金属光泽， 表面较粗糙 | 焊盘容易剥落， 强度降低 | 1.烙铁功率过大，加热时间过长 |
| 表面呈豆腐渣状颗粒，有 时可能有裂纹 | 强度低，导电性不好 | 1.焊料未凝固前焊件抖动 |
| 焊料与焊件交界接触过 大，不平滑 | 强度低，不通或时通 时断 | 1 ．焊件清理不干净 2 ．助焊剂不足或质量差 3.焊件未充分加热 |
| 焊锡未流满焊盘 | 强度不足 | 1 ．焊料流动性好 2 ．助焊剂不足或质量差 3.加热不足 |
| 导线或元器件引线可移动 | 导通不良或不导通 | 1 ．焊锡未凝固前引线移坶造成空隙 2. 引线未处理好(浸润差或不浸润) |
| 出现尖端 | 外观不佳，容易造成 桥接现象 | 1 ．助焊剂过少，而加热时间过长 2.烙铁撤离角度不当 |
| 相邻导线连接 | 电气短路 | 1 ．焊锡过多 2.烙铁撤离方向不当 |
| 目测或低倍放大镜可见有 孔 | 强度不足，焊点容易 腐蚀 | 引线与焊盘孔的间隙过大 |
| 引线根部有喷火式焊料隆 起， 内部藏有空洞 | 暂时导通，但长时间 容易引起导通不良 | 1 ．引线与焊盘孔间隙大 2 ．引线浸润性不良 3 ．双面板堵通孔焊接时间长，孔内空气膨 胀 |

| 铜箔从印制板上剥离 | 印刷已被损坏 | 1.焊接时间太长，温度过高 |
| --- | --- | --- |
| 焊点从铜箔上剥落(不是 铜箔与印制板剥离) | 断路 | 1 焊盘上金属镀层不良 |

## 手工烙铁焊接技术

使用电烙铁进行手工焊接掌握起来并不因难，但是要有一些技朮要领。长期从事电子产品生 产的人们，总结出了焊接的四个要素(又称 4M):材料工具方式 ﹑ 方法及操作者，其中最主要 的当然还是人的技能，没有经过相当时间的焊接实践和用心体验领会就不能掌握焊接的技术 要领，即使是从事焊接工作较长时间的技术工人也不能保证每个焊点的质最，只有充分了解 焊接原理再加上用心的实践才有可能在较短的时间内学会焊接的基本技能，下面介绍的一些 具体方法和注意要点是初学者迅速掌握焊接技能的快捷方式。

初学者应该勤于练习不断提高操作技艺，不能把焊接质量问题留到整机电路调试的时候再去 解决。

4. 1  焊接操作的正确姿势

掌握正确的操作姿势可以保证操作者的身心健康，减轻劳动伤害。为减少焊剂加热时挥发出 的化学物质对人的危害，减少有害气体的吸入量，一般情况下烙铁到鼻子的距离应不少于 20cm 通常以 30cm 为宜。

电烙铁有几种握法，反握法的动作稳定,长时间操作不易疲劳适于大功率烙铁的操作,正握法 适于中功率烙铁或带弯头电烙铁的操作,一般在操作台上焊接印刷制板等焊件时多采用握笔 法。

焊锡丝一般有两种成份，由于焊锡丝中含有一定比例的铅而铅是对人体有害的一种金属，因 此操作时应该戴手套或大操作后洗手避免食入铅尘，电烙铁使用以后一定要稳妥地放大烙铁 架上，并注意导线等物不要碰到烙铁头，以免烫伤导线造成漏电等事故。

4.2    焊接操作的基本步骤，掌握好烙铁的温度和焊接时间，选择适当的烙铁头和焊点的接 触位置才可能得到良好的焊点。正确的焊接操作过程可以分成五个步骤：

4.2. 1    备施焊右手握烙铁进入备焊状态，要求烙铁头保持干净无焊渣等氧化物并在表面镀上 一层焊锡

4.2.2    加热焊件:  烙铁头靠在两焊件的连接处加热，整个焊件全体时间大约为 1-2 秒种，对 于在印制板上焊接元器件来说要注意使烙铁头同时接触焊盘和元器件的引线。

4.2.3    送入焊丝:  焊件的焊接面被加热到一定温度时焊锡丝从烙铁对面接触焊件，注意不要 把焊锡丝送到烙铁头上。

4.2.4    移开焊丝:  当焊丝熔化一定量后立即向左上 45 方向移开焊丝。

4.2.5    移开烙铁:  焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后向右上 45 方向移开烙铁结束焊接， 从第三步开始到第五步结束时间大约也是 1~2 分钟。

对于热容量小的焊件，例如印制板上较细导线的连接可以简化为三步操作：

( 1)  准备: 同上步骤一；

(2)  加热与送丝烙铁头放大焊件上后即放入焊丝；

(3)  去丝移烙铁焊锡在焊接面上扩散达到预期范围后，立即取开焊丝并移开烙铁，并注意焊 丝的时间不得滞后于移开烙铁的时间；

对于吸收低热量的焊件而言，上述整个过程不过 2~~4 秒钟各步骤时间的节奏控制顺序的， 准确掌握动作的熟练协调都是要通过大量实践并用心体会才能解决的问题。有人总结出了五 大步骤操作法中用数秒的办法控制时间，烙铁接触焊点后数一 ﹑ 二(约 2 秒钟)送入焊丝后， 数三 ﹑ 四移开烙铁，焊丝熔化量要靠观察决定此办法可以参考，但由于烙铁功率 ﹑ 焊点热量 的差别等因素，实际掌握焊接火候并无规定可循，必须具体条件具体对待，试想对于一个热 量较大的焊点若使用功率较小的烙铁焊接时大，上述时间内可能温度还不能使焊锡熔化那幺 还谈什么焊接呢 ﹖

### 4.3  焊接温度与加热时间

适当的温度对形成良好的焊点是不可少的，这个温度究竟如何掌握呢？ 当根据有关数据可以 很清楚地查出不同的焊件材料所需要的量佳温度得到有关曲线，但是在一般的焊接过程中不 可能使用温度计之类的仪表来随时检测，而是希望用更直观明确的方法来了解焊件温度。  经过经验得出烙铁头在焊件上停留的时间与焊件温度的升高是正比关系, 同样的烙铁加热不 同热量的焊件时,想达到同样焊接温度可以通过控制加热时间来实现,但在实践中又不能仅仅 依此关系决定加热时间，用中小功率烙铁加热较大的时件时，无论烙铁停留的时间多长焊件 的温度也上不去，原因是烙铁的供热容量小于焊件和烙铁在空气中散失的热量，此外为防止 内部过热损坏有些元器件也不允许长期加热。

加热时间对焊和焊点的影响及其外部特征是什么呢？ 如果加热时间不足会使焊料不能充分 浸润焊件而形成松香夹渣，而虚焊反之过量的加热除有可能造成元器件损坏以外还有如下危 害和外部特征：                                                                      1.点外观变差如果焊锡已经浸润焊件以后还继续进行过量的加热将使助焊剂全部挥发完造 成熔态焊锡过热当烙铁离开时容易拉出锡尖同时焊点表面发黑出现粗糙颗粒失去光泽      2.高温造成所加松香助焊剂的分解碳化松香一般在210开始分解不仅失去助焊剂的作用而且 造成焊点夹渣形成缺陷如果在焊接中发现松香发黑肯定是加热时间过长所致              3.过量的受热会破坏印制板上铜箔的粘合层导致铜箔焊般的剥落因此在适当的加热时间里 准确掌握加热火候是优质焊接的关键

### 4.4  焊接操作的具体手法

在保证得到优质的目标下具体的焊接操作手法可以因人而异但下面这些前人总结的方法对 初学者的指导作用是不可忽略的

( 1)  保持烙铁头的清洁

焊接时烙铁头长期处于高温状态又接触焊剂等弱酸性物质，其表面很容易氧化并沾上一层黑 色杂质。这些杂质形成隔热层，妨碍了烙铁头与焊件之间的热传导。因此要注意在烙铁架上 蹭去杂质，用一块湿布或湿海棉随时擦拭烙铁头也是常用的方法之一，对于普通烙铁头在污 染严重时可以使用锉刀锉去表面氧化层，对于长寿命烙铁头就绝对不能使用这种方法了。  (2)  靠增加接触面积来加快传热

加热时应该让焊件上需要焊锡浸润的各部分均匀受热，而不是仅仅加热焊件的一部分。更不 要采用烙铁对焊件增加压力的办法，以免造成损坏或不易觉察的陷患，有些初学者企图加快 焊接用烙铁头对焊接面施加压力这是不对的，正确的方法是要根据焊件的形状选用不同的烙 铁头或者自己修整烙铁头，让烙铁头与焊件形成面的接触而不是点或线的接触这样就能大大 提高效率。

(3)  加热要靠焊锡桥

在非流水线作业中焊接的焊点形状是多种多样的，不大可能不断更换烙铁头，要提高加热的 效率需要有进行热量传递的焊锡桥，所谓焊锡桥就是靠烙铁头上保留焊锡加热时烙铁头与焊 点之间传热的桥梁，由于金属熔液的导热效率远远高于空气，使焊点很快就被加热到焊接温 度。应该注意作为焊锡桥的锡量，不可保留过多以免造成误连。

烙铁的撤离要及时，而且撤离时的角度和方向与焊点的形成有关，如图所示为烙铁不同的撤 离方向对焊料的影响：

(5)  在焊锡凝固之前不能动

切勿使焊件移动或受到振动，特别是用镊子夹住焊件时一定要等焊锡凝固后再移走，镊子否 则极易造成虚焊。

(6)  焊锡用量要适中

手工焊接常用管状焊锡丝, 内部已装有松香和活化剂制成的助焊剂焊锡丝的直径有 0.5 ﹑ 0.8 ﹑ 1.05.0mm 等多种规格,要根据焊点的大小选用一般应使焊锡的直径略 小于焊盘直径过量 的焊锡,不但无必要地消耗了较贵的锡,而且还增加焊接时间降低工作速度,过量的锡很容易 造成不易觉察的短路故障,焊锡过少也不能形成牢固的结合同样是不利的,特别是焊接印制板 引出导线时焊锡用量不足极容易造成导线脱落。

(7)  焊剂用量要适中

适量的助焊剂对焊接非常有利，过量使用松香焊剂焊接以后必须擦除多余的焊剂，并且延长 了加热时间降低了工作效率，当加热时间不足时又容易形成夹渣的缺陷，焊接开关 ﹑ 接插件 的时候过量的焊剂容易流到触点处会造成接触不良，合适的焊剂量应该是松香水仅能浸湿将 要形成的焊点不会透过印制板流到组件面或插孔里，对使用松香芯焊丝的焊接来说基本上不 需要再涂松香水，目前印制板生产厂的电路板在出厂前大多进行过松香浸润处理无需再加助 焊剂。

(8)  不要使用烙铁头作为运载焊料的工具

有人习惯用烙铁头沾上焊锡再去焊接，结果造成焊料的氧化，因为烙铁头的温度一般都在 300 摄氏度左右，焊锡丝中的焊剂在高温时容易分解失效，特别应该指出的是在一些陈旧的 图书中还介绍过这种方法请读者注意监别。

### 4.5  焊点质量及检查

对焊点的质量要求应该包括： 电气接触良好、机械结合牢固和美观三个方面，保证焊点质量 最关键的一点就是必须避免虚焊。

4.5. 1  虚焊产生的原因及其危害

虚焊主要是由待焊金属表面的氧化物和污垢造成的，它使焊点成为有接触电阻的连接状态导 致电路工作不正常，出现时好时坏的不稳定现象，噪声增加而没有规律性，给电路的调试使

用和维护带来重大的隐患，此外也有一部分虚焊点在电路开始工作的一段较长时间内保持接 触尚好，因此不容易发现，但在温度湿度的振动等环境条件作用下接触表面逐步被氧化，接 触慢慢地变得不完全起来，虚焊点的接触电阻会引起局部发热，局部温度升高又促使不完全 接触的焊点情况进一步恶化，最终甚至使焊点脱落电路完全不能正常工作，这一过程有时可 长达一 ﹑ 二年。

据统计数字表明，在电子整机产品的故障中有将近一半是由于焊接不良引起的，然而要从一 台有成千上万个焊点的电设备里找出引起故障的虚焊点来，实大不是一件容易的事。所以虚 焊是电路可靠性的一大隐患，必须严格避免进行手工焊接操作的时候尤其要加以注意。

一般来说造成虚焊的主要原因为焊锡质量差、助焊剂的还原性不良或用量不够、接处表成未 预先清洁好、镀锡不牢、烙铁头的温度过高或过低表面有氧化层、焊接进间太长或太短掌握 得不好、焊接中焊尚未凝固时焊接组件松动。

4.5.2  对焊点的要求

( 1)  可靠的电气连接

焊接是电子线路从物理上实现电气连接的主要手段，焊锡连接不是靠压力而是靠焊接过程形 成的牢固的连接的合金层达到电气连接的目的，如果焊锡仅仅是堆在焊件的表面或只有少部 分形成合金层，也许在最初的测试和工作中不会发现焊点存在问题，但随着条件的改变和时 间的推移，接触层氧化脱裂出现了电路产生时通时断或者干脆不工作，而这时观察焊点外表 依然连接如初，这是电仪器使用中最头疼的问题，也是产品制造中必须十分重视的问题。  (2)  足够的机械强度

焊接有仅起到电气连接的作用，同时也是固定元器件保证机械连接的手段，这就有个机械强 度的问题，作为锡焊材料的铅锡合金本身强度是比较低的，常用铅锡焊料抗拉强度约为 3~47Kg/cm ，只有普通钢材的 10%要想增加强度就要有足够的连接面积，如果是虚焊点焊料 仅仅堆在焊盘上自然就谈不到强度了，常见的缺陷是焊锡未流满点或焊锡量少而造成强度较 低，还可能因焊接时焊料尚未凝固就使焊件振动而引起的焊点结晶粗大(象豆腐渣状)或有裂 纹从而影响机械强度。

(3)  光洁整齐的外观

良好的焊点求焊料用量恰到好处;  外表有金属光泽没有拉尖 ﹑ 桥接等现象;并且不伤及导线 的绝缘层及相邻的组件，良好的外表是焊接质量的反映，注意表面有金属光泽是焊接温度合 适 ﹑ 生成合金层的标志，这个仅仅是外表美观的要求 。

( 1)  状为近似圆锥而表面微凹呈现漫坡状(以焊接导线为中心对称成裙形拉开)虚焊点表面往 往呈凸形可以判别出来；

(2)  焊料的连接面呈弓形凹面焊料与焊件交界处平滑接触角尽可能小；

(3)  表面有光泽且平滑；

(4)  无裂纹 ﹑ 针孔 ﹑ 夹渣焊点的外观检查除用目测(或借助放大镜显微镜观测)焊点是否合乎 上述标准以外，对整块制电板进行以下几个方面焊接质量的检查，漏焊焊料拉尖、焊料引起

导线间短路(即所谓桥接) 、导线及元器件绝缘的损伤、焊料飞溅，检查时除目测外还要用指 触镊子拨动 ﹑ 拉线等办法检查有无导线断线 ﹑ 焊盘剥离等缺陷；

4.5.3  通电检查

在外观检查结束以后认为联机无误才可进行通电检查，这是检验电路性能的关键。如 果不 经过严格的外观检查，通电检查不仅困难较多而且有可能损坏设备仪器造成安全事故，例如 电源联机虚焊，那么通电时就会发现设备加不上电，当然无法检查，通电检查可以发现许多 微小的缺陷，例如用目测观察不到的电路桥接，但对于内部虚焊隐患就不容易觉察，所以根 本的问题还是要提高焊接操作的技艺水平不能把问题留给检验工作去完成。

4.5.4  常见焊点缺陷及分析

造成焊接缺陷的原因很多在材料(焊料与焊剂)与工具(烙铁 ﹑ 夹具)一定的情况下采用什么样 的方法，以及操作者是否有责任心就是决定性的因素了，在接线端上焊接导线时常见的缺陷， 如图所示供检查焊点时参考表中列出了各种焊点缺陷的外观特点及危害并分析了产生的原 因。

| 外观特点 | 危害 | 原因分析 |
| --- | --- | --- |
| 焊锡与元器件引线或与铜 箔之间有明显黑色界线焊 锡向界凹陷 | 不能正常工作 | 1.元器件引线清洁好未镀好锡或锡被 氧化 2. 印刷板未清洁好喷涂的助焊剂质理 不好 |
| 焊点结构松散白色 ﹑ 无 | 机械强度不足 可能虚焊 | 1.焊料质量不好 |

| 光泽 |  | 2.焊接温度不够 3.焊锡未凝固时元器件引线松动 |
| --- | --- | --- |
| 焊料面呈凸形 | 浪费焊料且可能包藏缺陷 | 1.焊丝撤离过迟 |
| 焊料面积小于焊盘的 80% 焊料未形成平滑的过渡面 | 机械强度不足 | 1.焊锡流动性差或焊丝撤离过早 2.助焊剂不足 3.焊接时间太短 |
| 焊缝中夹有松香渣 | 强度不足导通不良有可能 时通时断 | 1.焊剂过多或已失效 2.焊接时间不足加热不足 3.表面氧化膜未去除 |
| 焊点发白无金属光泽表面 较粗糙 | 焊盘容易剥落 强度降低 | 1.烙铁功率过大加热时间过长 |
| 表面呈豆腐渣状颗粒有时 可能有裂纹 | 强度低导电性不好 | 1. 焊料未凝固前焊件抖动 |
| 焊料与焊件交界接触过大 不平滑 | 强度低不通或时通时断 | 1.焊件清理不干净 2.助焊剂不足或质量差 3.焊件未充分加热 |
| 焊锡未流满焊盘 | 强度不足 | 1.焊料流动性好 2.助焊剂不足或质量差 3.加热不足 |
| 导线或元器件引线可移动 | 导通不良或不导通 | 1.焊锡未凝固前引线移坶造成空隙 2. 引线未处理好(浸润差或不浸润) |
| 出现尖端 | 外观不佳容易造成桥接现 象 | 1.助焊剂过少而加热时间过长 2. 烙铁撤离角度不当 |
| 相邻导线连接 | 电气短路 | 1.焊锡过多 2. 烙铁撤离方向不当 |
| 目测或低倍放大镜可见有 孔 | 强度不足焊点容易腐蚀 | 引线与焊盘孔的间隙过大 |
| 引线根部有喷火式焊料隆 起内部藏有空洞 | 暂时导通但长时间容易引 起导通不良 | 1. 引线与焊盘孔间隙大 2. 引线浸润性不良 3.双面板堵通孔焊接时间长孔内空气 膨胀 |
| 铜箔从印制板上剥离 | 印刷已被损坏 | 1.焊接时间太长温度过高 |
| 焊点从铜箔上剥落(不是 铜箔与印制板剥离) | 断路 | 1.焊盘上金属镀层不良 |

### 五．静电简介

物质都是由分子组成， 分子由原子组成， 原子中负电荷的电子和带正电的质子组成。在正 常状况下， 一个原子的质子数与电子数量相同， 正负平衡， 所以对外表现出不带电的现 象。但是电子环绕于原子核周围，一经外力即脱离轨道， 离开原来的原子而侵入其它的原 子 B ，A 原子因缺少电子数而带有正电现象，称为阳离子，B 原子因增加电子数而呈带负电 现象， 称为阴离子。

造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道，这个外力包含各种能量(如动

能， 位能， 热能， 化学能…等)在日常生活中， 任何两个不同材质的物体接触后再分离， 即可产生静电。固体 ﹑ 液体和气体都会因接触分离而带上静电， 所以我们的周围环境甚至 我们的身上都会带有不同程度的静电，当静电积累到一定程度时就会发生放电。

5.2.人体身上的静电有多高

在干燥的季节若穿上纤维衣物和绝缘的地面行走等活动， 人体身上的静电可达几千伏

甚至几万伏。

| 人体活动 | 静电电位(KV) |  |
| --- | --- | --- |
| 相对干燥 |  | 相对潮湿 |
| 人在地毯上走动 | 35 | 15 |
| 人在乙烯树脂地板上行走 | 12 | 0 25 |
| 人在工作台上操作 | 6 | 0.1 |
| 包工作说明帕的乙烯树脂封皮 | 7 | 0.6 |
| 从工作台上拿起普通聚乙烯袋 | 20 | 1.2 |
| 从垫有泡沫的工作椅上站起 | 18 | 1.5 |

5.3 静电对电子产品损害有哪些形式

静电的基本物理特性为:吸引或排斥， 与大地有电位差， 会产生放电电流。这三种特性能 对电子组件的三种影响:

1.静电吸附灰尘，降低组件绝缘电阻(缩短寿命)。

2.静电放电破坏，使组件受损不能工作(完全破坏) 。                                     3.静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)对电子产品造成干扰甚至损坏(电磁干扰) 。 如果组件全部损坏， 必能在生产及品质管理中被察觉而排除， 影响较小， 如果组件轻微 受损， 在正常检测下不易发现， 在这种情形下，常会因经过多层的加工，甚至已在使用时， 才发现破坏， 不但检查不易， 而且其损失亦难以预测。

5.4ESD 是什幺意思

ESD 是代表英文 Electro Static Discharge 即"静电放电" 的意思。ESD 是本世纪中期以来形成 的以研究静电的产生与衰减，静电放电模型，静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起 的着火与爆炸)及和电磁效应(如电磁干扰)等的学科。近年来随着科学技术的飞速发展， 微 电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂，对静电放电的磁场效应如电磁干扰(EMI)及电 磁兼容性(EMC)问题越来越重视。

5.5 防静电腕带的使用中要注意哪些问题

腕带扣得不紧造成人体与腕带的接触电阻变大。腕带应用专门的带插座的接地线与地连接， 不能夹在桌面或桌边的金属体上， 因为这些金属体对地的电阻可能很大， 同时要经常检查 腕带的电阻。

5.6 防静电腕带的使用中人体安全问题

从防静电的角度考虑时， 人体总的对地电阻越小越好， 但最小值受到安全方面的限制， 人 体必须具有一定值的对地电阻， 以便万一发生金属设备或装置与工频源短接的情况下该电

阻能够限制流过操作工作的人体的电流。最小值不应小于 100K 欧姆， 通常腕胁的限流电

阻在 1M 欧姆。

# 七、 波峰焊机

波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜 面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊"

波峰焊流程： 将元件插入相应的元件孔中 →预涂助焊剂 → 预烘（温度 90- 1000C ，长度 1- 1.2m ） → 波峰焊（220-2400C） → 切除多余插件脚 → 检查。

回流焊工艺是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料，实现表面组装元器件 焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。

波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金，但是铅 是重金属对人体有很大的伤害。于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了*锡银铜合金*和特 殊的助焊剂，且焊接温度的要求更高，更高的预热温度。还要说一点，在 PCB 板过焊接区 后要设立一个冷却区工作站.这一方面是为了防止热冲击，另一方面如果有 ICT 的话会对检 测有影响。

在大多数不需要小型化的产品上仍然在使用穿孔(TH)或混和技术线路板，比如电视机、家庭 音像设备以及即将推出的数字机顶盒等，仍然都在用穿孔元件，因此需要用到波峰焊。从工 艺角度上看，波峰焊机器只能提供很少一点最基本的设备运行参数调整。

线路板通过传送带进入波峰焊机以后，会经过某个形式的助焊剂涂敷装置，在这里助焊剂利 用波峰、发泡或喷射的方法涂敷到线路板上。由于大多数助焊剂在焊接时必须要达到并保持 一个活化温度来保证焊点的完全浸润，因此线路板在进入波峰槽前要先经过一个预热区。助 焊剂涂敷之后的预热可以逐渐提升 PCB 的温度并使助焊剂活化，这个过程还能减小组装件 进入波峰时产生的热冲击。它还可以用来蒸发掉所有可能吸收的潮气或稀释助焊剂的载体溶 剂，如果这些东西不被去除的话，它们会在过波峰时沸腾并造成焊锡溅射，或者产生蒸汽留 在焊锡里面形成中空的焊点或砂眼。波峰焊机预热段的长度由产量和传送带速度来决定，产 量越高，为使板子达到所需的浸润温度就需要更长的预热区。另外，由于双面板和多层板的 热容量较大，因此它们比单面板需要更高的预热温度。

目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热，最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、 电热板对流、电热棒加热及红外加热等。在这些方法中，强制热风对流通常被认为是大多数 工艺里波峰焊机最有效的热量传递方法。在预热之后，线路板用单波(λ波)或双波(扰流波和λ  波)方式进行焊接。对穿孔式元件来讲单波就足够了，线路板进入波峰时，焊锡流动的方向 和板子的行进方向相反，可在元件引脚周围产生涡流。这就象是一种洗刷，将上面所有助焊

剂和氧化膜的残余物去除，在焊点到达浸润温度时形成浸润。

对于混和技术组装件，一般在λ波前还采用了扰流波。这种波比较窄，扰动时带有较高的垂 直压力，可使焊锡很好地渗入到安放紧凑的引脚和表面安装元件(SMD)焊盘之间，然后用λ 波完成焊点的成形。在对未来的设备和供应商作任何评定之前，需要确定用波峰进行焊接的 板子的所有技术规格，因为这些可以决定所需机器的性能。

几种典型工艺流程

A1 ．1  单机式波峰焊工艺流程

a ． 元器件引线成型—— 印制板贴阻焊胶带(视需要)———插装元器件——— 印制板装 入焊机夹具——— 涂覆助焊剂——— 预热——— 波峰焊——— 冷却——— 取下印制板 ———撕掉阻焊胶带— 二—检验——— 辛 L 焊———清洗———检验———放入专用运输 箱；

b ．印制板贴阻焊胶带———装入模板———插装元器件——— 吸塑———切脚——— 从模板上取下印制板——— 印制板装焊机夹具———涂覆助焊剂———预热———波峰焊 ——— 冷却——— 取下印制板——— 撕掉吸塑薄膜和阻焊胶带——— 检验——— 补焊 ———清洗——检验———放入专用运输箱。

A1 ．2  联机式波峰焊工艺流程

将印制板装在焊机的夹具上——— 人工插装元器件——— 涂覆助焊剂——— 预热 ———浸焊——— 冷去口———切脚———刷切脚屑——— 喷涂助焊剂———预热——— 波峰焊——— 冷却——— 清洗——— 印制板脱离焊机— 一检验——— 补焊——— 清洗 ———检验———放入专用运输箱。

4.2. 1 波峰焊机操作方法

1.首先检查下列各点是否符合规格：

a.输入电压： 3 相、4 线、380V 、30A

b.松香焊剂： 比重 0.83(液面离炉面 10mm)

c.气压： 约 2bar

d.锡容量： 约 2bar

2.根据输入电子时间掣的程序来选定自动控制或不定时间手动控制。

3.将锡炉温度 2P 定在 250℃，报警 AL 定在 10℃（ 一般情况） 。锡炉发热线分为上下两层， 上层加热，下层恒温，未到报警时，上下两层一起工作，到达报警温度时，上层停止工作， 只留下层恒温，此时准备灯亮，本机其它功能才能操作，此设计是为了保护锡炉马达。    4.准备灯亮后，开启预热器，把温度调到需要值。（一般以板底温度为准，标准温度 80℃ ~ 100℃） 根据 PCB 大小，确定开 1~2 组发热线，充分利用能源。

5.通过面板上的按建，开启各项功能。（按一下“ON”再按一下“OFF”） 6.将运输链调到所需阔度，开启运输，调至链速。

7.如选用自动控制，下班后切勿将电源关掉。

## 波峰焊机组件日常维护要点

一、松香炉日常维护要点。

1.必须经常加添松香及溶液。

2.通常在 20 天（视松香变质的程度），要将所有的松香更换。

3.清除空气过滤器的积水（每天清除一次）

二、预热器日常维护要点

1.注意电压是否正常，过高电压可引起发热管过热而烧毁。（每周检查一次）              2.松香经常易于积在反射盘上，太多松香积在发热部份的反射盘上，可能会引起燃烧，所以 必须每天清理，如果工作量太多的时候，可将锡纸放于发热线下，便于清理，故经常清理才 能得到最佳发挥预热器之功效。（每周清理一次）

3.经常测试线路板底部温度，应在 80℃~ 100℃之间，以保证最佳的焊锡效果。（每月测量一 次）

4.预热器发热线沿横向分为二组，线路板宽度较大时（ 300mm 左右） 将二组发热线全部开 启，1 、2 组可由机尾掣控制，预热按键为总开关） 。此功能是为了充分利用能量，以节省电 能。

三、焊锡炉日常维护要点

1.锡炉底部装有一个放锡嘴，用以清洗锡炉时将锡排出炉外。

2.经常检查锡面，容量不可低于炉面十毫米。（每天检查一次）                           3.用水银温度计测量焊锡温度是否正常，以防止温度控制器与实际温度不符，产生过高或过 低温度而影响质量。（每小时测量一次）

4.经常将锡炉之氧化物清除（每天清除一次）

5.每半年检查锡料的纯度，以保证上锡良好。（半年检查一次）

6.注意及检查电线老化，以及各部份螺丝是否松脱。（每月检查一次）

7.经常保持锡胆不锈钢网畅通。（每周检查一次）

8.每当转换新产品时，应留意焊锡情况，因为不同的线路板原料和线路设计都会产生不同的 焊锡效果，所以开始时要特别留意平时的操作，必须每小时记录松香比重、预热温度、锡炉 温度、运输速度及波峰高度等，以保持高质量要求。

9.经常保持机身清洁，链条各轴承位置要经常涂上机油，（每月一次）

10 气隔过滤器要经常拿出放在清洗液中加气压清洗。（每周清洗一次）

11.除有关负责人员外，其他人员切勿随便操作机器。

12.遇有紧急情况，应即按紧急掣，以终止运行，防止危险事故。

13.当发现故障灯亮着时，首先检查机器中各马达是否发生故障。

四、 日常检查事项

| 项目 | 操作方法 | 时间间隔 |
| --- | --- | --- |
| 松 香 发 泡 炉 | 1 ．焊剂比后重 0.83 2 ．液面平稳固定在指定气压 3 ．焊剂定期更换 4 ．清洁水隔过滤器内芯 5 ．发泡管定期用酒精将老化松香溶解入压缩空气将老化松香追 出. | 1 小时/1 次 1 天/2 次 20-30 天/1 次 1 月/1 次 7 天/1 次 |
| 预 热 器 | 1.清理积聚的焊剂,放置锡纸在底部方便清理. 2.清除底部胶板等杂物. 3.是否达到指示温度. | 7 天/1 次 时刻留意 1 小时/1 次 |
| 锡 炉 | 1.清理喷口氧化物,将喷口拆下,将层网之间的氧化物清除. 2.锡经过长时间使用老化后,要全部更换,先将锡炉升到 270℃,然 后关掉电源,将放锡嘴打开,小心碰到电源,如锡凝固在出口位,用火 将锡熔解, 留意在放完锡之后,锡还未凝固前将开关关紧, 以防流锡. 3 防氧化油要保持遮盖锡面,油变成浆状时要更换 | 7 天/1 次 1 年/1 次 时刻留意 |

# 八、 其他 SMT 设备

## 空压机

### 空气压缩机操作指导

| 项 | 操作步骤 | 操作说明书 | 操作条件及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机前 | 1- 1 检查润滑油的油位。 1-2 检查三角皮带的松紧度。 | 1. 停机 后放 净气 罐 的 油、水与压缩空气。 2.开机和关机时，注意 有没有异常声响。 3.检查机器运行时是否 出现异常的温度过高 现象。 4.压缩机润滑油不足时 一定要停机才能加油。 |
| 2 | 操作方法 | 2- 1 打开电源开关。 2-2 检查电机运转方向是否与护罩上所示转向 箭头指向是否一致。 2-3 将压力自动开关调至所需的范围内。 2-4 检查压缩机的压力表是否与自动压力 开关一致。 |  |
| 3 | 停 止 机 器 运行 | 3- 1 下班后将开关关掉即可 |  |

### 螺杆式空气压缩机 SA-350W 操作指导

| 项 | 操作步骤 | 操作说明书 | 操作条件及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机前 | 1- 1 检查油箱内油位是否在观察油镜两条 线之间。 1-2 检查电机皮带的松紧度。 1-3 检查排气水阀、排油阀是否关闭。 1-4 检查供气管道的开关是否完全打开。 | 1 、机器在运转中，有异音 或不平常振动应立即停机。 2 、机器在运转中若发现油 位不在规定的范围内，应停 机后再补充。 3 、停机后，一定要将气罐 及过滤器的油、水完全排放 |
| 2 | 操作方法 | 2- 1 送电至压缩机控制盘。 2-2 按下“ON”键，压缩机开始转动。 2-3 观察显示仪表及指示灯是否正常。 |  |
| 3 | 停止机器 | 3- 1 按下“OFF”再将总电源关掉。 |  |

## 冷冻式干燥机

### 冷冻式干燥机 GC-75/ GC-30/ GC-10 操作指导

| 项 | 操作步骤 | 操作说明书 | 操作条件及注意事 项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 开启机器 操作方法 | 1- 1 开启电源，开关按至「ON」位置即可。 2- 1 指示灯后，冷凝器之冷却风扇马达将运转，将 从右侧通风门（排气门） 吹出暖风。 2-2 按压缩空气的状态或周围温度的状态，风扇马 达将反覆运转、停止。冷冻机将连续运转，如蒸发 温度计指针到蓝色范围时则是正常； 高于蓝色范围 时则是超负荷状态； 反之低于蓝色范围则负荷不 够。 2-3 压缩机提供压缩空气一小时， 自动排水器开始 积水并自动排出。（时间只是大概，按使用状态条 件而不同） 2-4 必须在连续运转的状态下使用。 3- 1 把开关按在「OFF」位置即可。 3-2 绿灯熄灭并停止运转，在运转状态下按「OFF」 开关时，1-2 分钟内将由电扇马达从侧面通风口 吹出暖风，这是安全停止，并不异常。 | 1. 为避 免系 统 内压 力 差过高，停止运转 到再运转至少要等 3 分钟以上。 2.灯（红） 表示已接 通电源。 灯（绿） 表示机器 正在运转中。 灯（黄） 表示异常状 态，须检查机器。 |
| 3 | 停止机器 运行 |  |  |

干燥机的性能指标:

## 水洗机

水洗原理

焊接和清洗是对电路组件的可靠性具有深远影响的相互依赖组成的工艺，在表面组装焊接工 艺中必须选择合适的助焊剂，以获得优良的可焊性。目前焊接除采用水溶性助焊剂外，还采 用树脂型焊剂，助焊剂焊后有残渣留在电路板组件上，对组件的性能有影响，为了满足有关 标准对离子杂质污染物和表面绝缘电阻的要求，以及使产品更美观，必须选择合适的助焊剂。 1.对于水溶性助焊剂，因为其残留物溶于水，可用水清洗。

2.对树脂型助焊剂，因为其残留物不溶于水，必须选用清洗剂来清洗，如：三氯乙烷清洗剂。 3. 由于清洗剂用含氯烷和氯氟烷（ CFC），而 CFC 对烷臭氧层有破坏作用，因此电子工业逐 步取消 CFC 清洗，逐步向免洗及水洗方向发展。

4.3.2  操作流程

A ：开机依序开启电源： 温度 1 、温度 2 、温度 3 ，待所设定之温度达到时再将输送带，水洗 1-3 ，吹干 1-5 开启，即可上线水洗。

B ：烘干炉温度设定在 100℃- 120℃，一二槽温度设定在 40℃-60℃，链速 1.2m-2m/min

C ：上午休息时将吹干 1-5 ，水洗 1-3 ，温度 3 关掉，总电源及温度 1-2 可不用关。

D ：下班后全部关掉。

4.3.3 保养                           1.每天必须清洗洗水槽一次。         2.每周必须对洗水机各部件清洗一次。

4.3.4 注意事项

1.  清洗插有零件之 PCB 高度不能超过 2.5cm ，否则损坏产品。

3.针对重量不同产品要先调节好水压，当产品重量小于 60g 时，必须用锡条压住 PCB 过机。

4.  清洗 PCB 离运输链的边沿不能小于 5cm。

# 九、 运输、储存和生产环境

1. 1.一般运输及储存条件

| 件和物料的 及 存 件 1 |  |
| --- | --- |
| 相 度 | RH 15 % ~ 70% |
| 度 | -5°C~ +40°C |
| 存 件 2 |  |
| 相 度 | RH 10% ~ 70% |
| 度 | 15°C~30°C3 |
| 件包 等 | 件至少要 到第一等 ，即密封包 。 度敏感 件 使用 MBB (防潮袋)包 。 ESD ( 放)防 包 。 Air flow 防 塑料包 (真空与否均可，但 密 )。 非以上情 用 箱包 。 |
| 一般 存要求 | 物料不允 存与以下 境中： 光直射或穿 窗 照射。 接近冷 物体， 源或光源。 靠近 外 境 致 度 常超限。 |
| 生 件 |  |
| 相 度 | 35% ~ 55% |
| 度 | 20.5 °C~26.5°C |

注：

1    外部环境： 鉴于一些特殊要求（例如不可超出点胶胶水的最大温度），应包装物料。锡膏 有其特定的运输条件。

2    一般条件： 请见下面有关锡膏和点胶胶水之特殊储存条件。

3    组件： 组件质量较大时（例如： Ｐ Ｃ Ｂ ），在投入制程前一定要回到室温。

1.2.锡膏的储存、管理作业条件

| 存 度 | 冰箱保存 5 ~10°C 或 膏 范所要求的 |
| --- | --- |
| 最大的 存 | 最 6 月 |
| 室 下 存的 | 4 周（20 5 °C~25°C） |
| 使用前回 | 4 小 |
| 程中的 境 度 | +5 °C~ +25°C |
| 最佳 封 方式 | SEMCO650g 筒 注意： 膏使用前，必 在室 下回 至少 4 小 。 膏已 回 到室 后，不能再放回冰箱。 |

1.3. 印刷电路板(PCB)的储存、管理作业条件

| 包 及 存 | 真空，防潮袋包 ( 照 EIA583 CLASS2，50PANEL/BAG ，HIC 度 示卡) 加干燥 ，并且在每 包 的 面用 PWB STACK 板放置 曲 |  |
| --- | --- | --- |
| 料 | 查真空包 有 有破 ，HIC 卡片是否是<=40%，如果不合格： 退回 供 商 烘烤@60 度，5 小 ，RH<=5% ，烘烤完 后 24 小 焊接。 |  |
| 架 存 件及 | 物料必 放在水平的物料架上以防止 PCB 形， 曲， 下表。 |  |
| 裸露在空气中的 | 表面 Ni-Cu 理：48 小 | 表面 OSP 理：24 小 |
| 清除 膏，清洗 PCB | 不允 |  |

1.4.点胶用的胶水储存条件

| 的型 | Loctite 3593 | Emerson and Cuming E 1216 |
| --- | --- | --- |
| Code | 7520029 (30 cc, 30 ml) 7520025 (55 cc, 50 ml) 7520031 (6 oz, 150 ml) 7520027 (20 oz, 500 ml) | 7520033 (30 cc, 30 ml) 7520035 (55 cc, 50 ml) 7520037 (6 oz, 150 ml) 7520039 (20 oz, 500 ml) |
| 最 的 | 供 商 后，4 天之 必 到生 |  |
| 存的 件 | 用冰箱冷藏起 -20 °C~ +8°C | 冷藏-20 °C |
|  | 信息： LOT ，Date Code， 形的 色， 的 ，干冰的 量。 |  |
| 最大 存 | 6 月@-20 °C~ +8°C 件下 | 6 月@-20°C 件下 |
| 使用前 定 | 使用前 到室 | 3 小 |
| 罐 的 存 | 5 周 +25 °C | 5 天 +25 °C |

1.5.不同类型电子元器件在仓库货架上最大的储存时间

下表 定了 收到物料 始， ＮＭ Ｐ 以及ＮＭＰ 下 制造商在  或加上的最大 存  。 件制造 和接收所 耗  不包括在 。一般最多 １ ２  月 ，半 体的包 材料  足 MES00025  以及 EAI-583 & JESD625 和先 先出（FIFO）原 。

| 期限 | 原件 型 | 件厂 存放 |
| --- | --- | --- |
| 12 月 | 如包 上 特殊 明，适用于所有 件 | 敞 的 架， 件包 在 部包 |
| 6 月 | PCB | 真空包 ， 干燥 |
| 6 月 | 包 在防潮袋中的 件 | 真空包 ， 干燥 |

| 3 月 | 包 在 箱和打 的塑料袋中的 | 件 | 如果 件 有放入真空包 中，超 此 期限 破坏上 性并影 可靠性。 |
| --- | --- | --- | --- |

如果 存超 了上面提到的期限，物料只有在以下情 下可以使用：

（1 ）越来越多的受潮物料，恰当的烘烤。

（2 ）并且在样本数量不小于 30 pcs 的抽样检验中证明上锡性良好。

1.6.湿度敏感的等级表(MSL)

| 等 | 存期限 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 件 |
| 1 | 不限 | <=30°C/85%RH |
| 2 | 一年 | <=30°C/60%RH |
| 2a | 4 周 | <=30°C/60%RH |
| 3 | 168 小 | <=30°C/60%RH |
| 4 | 72 小 | <=30°C/60%RH |
| 5 | 48 小 | <=30°C/60%RH |
| 5a | 24 小 | <=30°C/60%RH |
| 6 | 卷 所示之 (TOL) | <=30°C/60%RH |

1.7.湿度敏感组件的烘烤条件

常  型的 度敏感 件例如： 所有 型的 PCB，大部分的 QFP   件(一般管  CSP   件，而不管 球的 量，大部分的光  件（如所有的 LED ，IR   外模 料集成 件，如 源，功率放大器等。

大于 50)，所有的 ），一些特殊的塑

件 部包 上 有 JEDEC MSL 。如果 件暴露在外部 境中超 MSL 所 定的  ，在使用前

行烘烤。

回焊前，  件 行烘烤的目的是 了降低塑料包 中的 气。 是因 ，包 中含有的水分在回 焊 程中 蒸 出 ，蒸气的 力 造成裂 以及其它一些可 或 藏 的不良，例如分 。爆米花  象就是此种原因造成的常 不良。

注意 度敏感 件  和 存 程中保 包 的相  准， 明及以下 定。

生产时烘烤遵照 IPC/JEDEC J-STD-033 烘烤条件。

| MSL | 烘烤@40°C ，RH<5% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 暴露在外部 境的 在 FLL 和 FLL+72 小 之 | 暴露在外部 境的 超 FLL+72 小 |
| 2a– 4 | 5 倍于超 FLL 的 | 5 天 |
| 5 – 6 | 10 倍于超 FLL 的 | 10 天 |

注意： 料  禁接触烘烤箱的壁面和底面， 是因  些地方的 度明 高于  控制器指示的 度。

仔 研究   度控制系 ， 明烘烤  件去 的可行性和各种   件的效果。 1.7. 1.干燥（烘烤） 限制

件 行烘烤，  致焊 的氧化或 膏 部 生化  化。在板子的   程中，超 一定量的 生 化  化的 膏  致上 性的不良。出于上 性的考 ， 限制烘烤 度及  。通常，只允  行一

次烘烤。如果多于一次，   制程  解 方案。

注 1 ：暴露于外部 境的 件，其暴露  小于其 floor life ，并且放入干燥袋或小于 5% RH 的

干燥箱中 ，  停其 算其 FLOOR LIFE ，但是累 的存放  必 在 定的范  。

注 2 ： 考 PCB 的 度敏感性，尤其是    OSP   理的 PCB 。允 暴露于外部 境的   不超

72 小 ，并且 次回焊的   隔 小于 24 小 。如果超出， 如前所述之方法 其 行烘烤。

1.3 小 【印刷 路板(PCB)的 存、管理作  件】。 即  入重工（例如更 CSP） 段的 PCB， 先干燥或者 WIP   存于干燥箱或真空袋中。

1.7.2. 防潮储存条件

于 度敏感 件， 生    停 或于到周末需要停 ，   度敏感的 件若不用真空包 机 保

存，干燥箱 存是一种短期的，  的 存方式，干燥箱的目的是用  存而不是烘干的。所以

面板制程，表面是 OSP   理的，如果生 一面后，  中 的 存  一定要在 定的期限 ，

干燥 存的  也包括在 . 。(我    定的  是：24hrs ，超    定后，就意味 需要烘烤。)

| 干燥 存之 定 |  |
| --- | --- |
| 度 | 25±5 ºC |
| 度 | < 5 % RH |
| 最大 存 | 按照 MSL 分 |
| 控制方法 | 在料 上做 |

1.8.锡膏之规定

| 膏型 | Multicore Solders Sn62MP100ADP90 | Alpha Metals Omnix-6106 | Lead Free paste Multicore 96SCLF300AGS88.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMP | 7602005 (650 gcartridge) 7602007 (500 gjar) | 7600029 | 7600033 |
| 包 | 650 gSemco cartridge 500 gjar | 650 gSemco cartridge | 600ggreen SEMCO cartridge |
| 合金 | Sn62Pb36Ag2 | Sn62Pb36Ag2 | Sn95.5Ag3.8Cu0 7 (Ecosol TSC 96 SC) |
| 粒大小 | ADP (45- 10 μm) | IPC type 3 (25-45 μm) | AGS (45 –20 μm |
| 金 含量 | 90.0% (+0.3%, -0.6%) | 89.3+/-0-3% | 88.5 |
| 助焊 分 (J-STD-004) | ROL0 | REL0 | ROL0 |

注意 1 ： 膏的具体 定  MS/BA。

注意 2 ：停 超 15 分 后，如果 50%以上体 的 膏已 使用或者 离刮刀印刷 域， 需要重

新加 膏或者  膏收回到刮刀印刷 域。

# 十、 料件的基本知识

## PCB （PrintedCircuitBoard）即印刷电路板

2. 1. 1.PCB 组成成份： 电脑板卡常用的是 FR-4 型号，由环氧树脂和玻璃纤维复合而成。 2. 1.2.PCB 作用

①提供元件组装的基本支架

②提供零件之间的电性连接（利用铜箔线）

③提供组装时安全、方便的工作环境。 2. 1.3.PCB 分类

①根据线路层的多少分为： 双面板、多层板。双面板指 PCB 两面有线路，而多层板除 PCB  两面有线路外，中间亦布有线路， 目前常用的多层板为四层板，中间有一层电源和一层地。 ②根据焊盘镀层可分为： 喷锡板、金板、喷锡板因生产工艺复杂，故价钱昂贵，但其上锡性 能优于金板。

2. 1.4. PCB 由线路、焊垫、丝印、绝缘漆、金手指、定位孔、导通孔、贯穿孔等构成。     ①线路： 线路是提供信号传输的主要通道，随着电子集成度越来越高，线路越来越精细，有 些线路要求有屏闭作用，如有些在两条线路之间有一条空线，有些线路做成弯弯曲曲的形状， 其目的是用来作屏闭作用。

②焊垫： 焊垫是零件组装的地方，经过过回焊炉锡膏熔解或过波峰焊后对零件进行固定。  ③丝印： 也即白油，文字印刷标明零件的名称、位置、方向。PCB 上有产品型号、版本、 CE 字样、FCC 代码、MADEINCHINA 、UL 码（ 94V-0），厂商标志（LOGO 图样） 和生产 批号。

④绝缘漆： 绝缘漆作用是绝缘、阻焊、防止 PCB 板面被污染，今后的 PCB 以黄油和绿油偏 多。

⑤金手指： 与主板传递信号，要求镀金良好。

⑥定位孔： 固定印刷锡膏用。

⑦导通孔： 又称 VIA 孔，PCB 上最小的孔，作导通用。

⑧贯通孔： 插 DIP 件用。

⑨螺丝孔： 固定螺丝用。 2. 1.5.MARK 点

1 、作用： ①便于机器识别 PCB；②PCB 中心定点之参照； ③校正不规则 PCB。

2 、要求： ①至少有两点，但若仅两点，这两点不可以在同一水平线工垂直线上。

②周围尽量不要有焊盘或导通孔等，避免机器误识别。 ☉（周围是指中心部分）

## 2.2  元件基本知识

### 2.2.1 电阻器

一、 电阻的类型及结构和特点：

1.  碳膜电阻： 气态碳氧化合物在高温和真空中分解，碳沉积在瓷棒或瓷管上，形成一层结

晶碳膜。改变碳膜的厚度和用刻槽方法变更碳膜的长度，可以得到不同的阻值，碳膜电阻成 本较低。

2.  金属膜电阻： 在真空中加热合金，合金蒸发，使瓷棒表面形成一层导电金属膜，刻槽和 改变金属膜厚度可以控制阻值，与碳膜电阻相比体积小，噪声低，稳定性好，但成本较高。

3.  碳质电阻： 把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经热处理制成，在电阻上用色环表示它 的阻值，这种电阻成本低，阻值范围宽，但性能差，极少采用。

二、 电阻的主要特性指标：

表征电阻的主要技术参数有电阻值、额定功率、误差范围等

1. 电阻的单位： 欧姆（ Ω）、千欧姆（KΩ）、兆欧姆（MΩ）

其中： 1000Ω= 1KΩ 、 1000KΩ= 1MΩ

2. 电阻常用符号"R"表示。

3. 电阻的表示方法

电阻的阻值及误差，一般可用数字标记印在电阻器上或用色环表示，下面只介绍数字表示 法：

① ．误差值为 5%的贴片电阻一般用三位数标印在电阻器上，其中前两位表示有效数字，第 三位表示倍数 10 的 n 次方，例如： 一颗电阻本体上印有 473 则表示电阻值=47× 10 的 3 次 方Ω=47KΩ，100Ω的电阻本体上印字迹为 101。

② 精密电阻通常用四位数字表示，前三位为有效数字，第四位表示 10 的 n 次方，

例如： 147Ω的精密电阻，其字迹为 1470 ，但在 0603 型的电阻器上再打印 4 位数字，不但 印刷成本高，而且肉眼难于辨别，详见附件 E96 系例的标示方法。

③.小于 10Ω的阻值用字母 R 与二位数字表示：

5R6=5.6Ω，3R9=3.9Ω ，R82=0.82Ω

④ SMD 电阻的规格有 0805,0603,0402 等，如 0805 表示 0.08(长)×0 05(宽)英寸。

⑤.  另外还有 SMD 型的排阻，通常用 RP× ×表示，如：10KOHM8P4R 表示 8  个脚由 4 个 独立电阻组成，阻值为 10KOHM 的排阻。图：R R 还有一种 SMD 型排阻，有方向标示的， 有一脚为公共端，其它脚 PIN 与公共端构成一个电阻。图：

4 、电阻的主要功能： 限流和分压

### 2.2.2  电容器

一、 电容器的种类、结构和特点：

1.陶瓷电容： 用陶瓷做介质，在陶瓷基体两面喷涂银层，然后烧成银质薄膜体极板制板，

其特点是体积小，耐热性较好、损耗小，绝缘电阻高，但容量小，适用于高频电路，铁电陶 瓷电容容量较大，但损耗和温度系数较大，适用于低频电路。

2.铝电解电容:它是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做正极制

成,还需经右流电压处理，处理使正极片上形成一层氧化膜做介质,其特点是容量大,但漏电大, 稳定性差，有正负极性,适于电源滤波和低频电路中.使用时正负极不要接反。

3.钽铌电解电容:它用金属钽或者铌做正极,用稀流酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧

化膜做成介质制成,其特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性 好，用在要求较高的设备中。

4.陶瓷电容用 C.CAP 或 Cer.CAP 表示，简写 C/C ； 电解电容用 E.CAP 表示简写 E/C ，钽电

容用 T.CAP 或 TAN.CAP 简写 T/C ；电解电容、钽电容均为极性电容。

二、 电容器主要特性指标：

表征电容器的主要参数有电容量、误差范围、工作电压、温度系数等等    1.  电容的单位： 法拉（F）、 微法拉（uF）、 皮法拉（pF） 、纳法（nF） 其中： 1F= 106 uF = 109nF= 1012pF

2.  电容器常用"C" 、"BC" 、"MC" 、"TC"表示。

3.  电容器的表示方法： 数字表示法或色环表示法

数字表示方法一般用三位数字，前两位表示有效数字，第 3 位表示倍数 10n 次方， 单位为

pF 例如：  473 表示 47000pF 、103 表示 10000pF 即 0 01uF

4.  电容的主要功能： 产生振荡、滤波、退耦、耦合。

5. SMD 电容的材料有"NPO" ，"X7R" ，"Y5V" ，"Z5U"等，不同的材料做出不同容值范围的 电容。（详见附件五）

6. SMD 电容的规格与电阻一样有 0805 、0603 、0402 、1206 等，其算法与电阻相同。

7. SMD 钽电容表面有字迹表明其方向、容值，通常有一条横线的那边标志钽电容的正极。

8.  钽电容规格通常有： A ：SizeB ：SizeC ：SizeD ：SizeE ：SizeJ： Size 由 A →J 钽电容体积由小→大。

### 2.2.3  表贴阻容元件的封装代号

矩形贴片电阻、电容元件，是 ＳＭＣ中最常用的，为了简便起见常用四位数字代号来表示其 外形尺寸，由于外形尺寸有英寸与公制两种，有时会混淆而分辨不清。一般日本公司产品都 用公制，欧美公司产品都是英制，我国早期从日本引进 ＳＭＴ 较多用公制代号 ，而近几年 又大多从欧美引进较多使用英制代号，所以目前两种经常使用。矩形贴片电阻、电容元件的 外形代号取其长与宽的尺寸单位数值，公制为“mm ”而英制为 10mil 数值，mil 为千分之一 英寸, 1 英寸=2.54cm

注意： 同一种外形规格的贴片电阻，其厚度是一致的，而贴片电容就不同，同一种外形规格 有几种厚度，厚度与电容量和工作、 电压有关

| 公制尺寸 | 3.2mm x 1.6mm | 2.0mm x 1.25mm | 1.6mm x 0.8mm | 1.0mm x 0.5mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公制代号 | 3216 | 2125 | 1608 | 1005 |
| 英制尺寸 | 120mil x 60mil | 80mil x50mil | 60mil x 30mil | 40mil x 20mil |
| 英制代号 | 1206 | 0805 | 0603 | 0402 |

### 2.2.4  二极管

分： 普通二极管功能： 单向导通

稳压二极管功能： 稳 压

发光二极管功能： 发 光                                                          快速二极管                                                                      +_                                                                                                                                                         二极管符号“”定位时要与元件外形“+_ ”对应，其本体上有黑色环形标志的为负极。

### 2.2.5 存储器

1 、种类：

FPDRAM （快速掩模式 DRAM）

EDODRAM  （Extend Data-Output）

SDRAM  （同步 DRAM）

SGRAM  （同步图形 RAM）

2 、 表征 DRAM：

规格： ① 容量 V53C16256HK-50 表示 16bit 256 K 单元, 即 512K bye ， 故两粒为 1MB。 算法（256K× 16） ÷8=512K=0.5Mbyte

注：1M= 1024K

② - 50 表示存取时间为 50ns ， ns  为纳秒，有些 DRAM  用频率（MHZ）表示速度。

注： 1 秒= 109  纳秒

③ 厂牌及生产批号：

*  使用在同一产品上的 DRAM ，必须种类相同、规格、厂牌相同并尽量要求生产批号也相 同。

不同厂牌、种类、规格的 DRAM  要分批注明及移转。

3 、常见 DRAM 的厂牌及标记：

| 厂牌 | 标记 | 厂牌 | 标记 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茂矽(mosl) |  | LGS | LGS |
| ALLANCE |  | MT | Elite MT |
| 世界先进(Vang uard) |  | Samsung | SEC |
| 西门子(SIEMENS) | SIEMENS | NPNX | NPN |
| t m | Tm |  |  |

### 2.2.6 芯片：

1.  芯片根据封装形式有 PLCC 、PQFP 、BGA。

2.  芯片使用必须注意厂牌、品名、产地、生产日期、版本号。

3.  芯片第一脚方向，通常为一凹陷的圆点，或者用不同于其他三个角的特别标记。

### 2.2.7  BGA 封装

一、BGA 简介

BGA （BallGridArray ）的缩写，中文名“球状栅格排列”。 在电子产品中， 由于封装的更进 一步小型化，多 Pin 化。对于 PLCC 、PQFP 的包装芯片型已很难适应新一代产品的要求， BGA 的出现，可以解决这一难题。

二、BGA 的几个优点

1.可增加脚数而加大脚距离。

2.焊接不良率低，接合点距离缩短，提高了电器特性。

3. 占有 PCB 面积小。

三、BGA 的结构

SOP 、PLCC 、PQFP 在制作时，都采用金属框架，在框架上粘贴芯片，然后再注塑封装，最 后从框架上成形冲下，而 BGA 不是这样，它分三部份： ①主体基板； ②芯片； ③塑料包封。

印刷基板陶瓷基板

圆焊盘芯片

对穿孔焊锡珠

四、BGA 的储存及生产注意事项。

1.  单面贴装 SMD 件工艺流程：

烘 PCB  → 全检 PCB  → 丝印锡膏 → 自行全检 → 手工定 SMD 件 → 自检（BGA 焊盘 100%检）  → YVL88 Ⅱ装贴 BGA  → 检查贴装件 → 过 Reflow 焊接→ BGA  焊接检查 → 精焊 → IPQC （抽检） → DIP 件插装及焊接 → 测试→IPQC  → PACK  → 结束。

2   双面贴 SMD 件工艺流程：

要求先做非 BGA 面件，再做 BGA 面件，以保证 BGA 的焊接质量。

3.  在生产中要注意的事项。

①丝印的质量，所用的锡膏应是当天新开盖的，丝印在 BGA 焊盘的锡膏必须平均，是全检。

②生产线不能有碰锡膏现象，特别是 BGA 焊盘的锡膏。如有碰伤超过三点的要求重新印刷。

③进行贴装 BGA 前，要对 BGA 进行全检，检查有无其它小零件移至 BGA 焊盘中，检查 BGA 锡膏是否良好，如有不良则纠正方可贴 BGA。

④贴装好的 BGA 在上回焊炉前应检查，以白边为准，看是否在白边正中。

4. BGA 的保存。

①BGA 拆装后 8 小时内应上线贴装完，并过回焊炉，或打开 BGA 包装，发现湿度指示在 30%RH 以上的要进行烘烤，不同品牌的产品分不同条件下的烘烤。暂时不用的 BGA 应在 防潮箱内保存。

## 2.3    SMD 元件的包装形式：

1.散装（Bulk）:把表面粘著元件零散地放在一起,如果有引线的话,彼此互相碰撞,就会损害 到平整性了,若使用取置机时,可以利用振动盘。

2.  管状（Magaimeortube）

3.  卷带式（Tape and Reel） 5.盘式

## 2.4 PCB 及 IC 的方向

判别零件方向是否正确是 SMD 件第一脚与 PCB 第一脚正对。

PQFPPQFPPQFQ

（有一凹圆点）（芯片体有一个凹 （芯片体有一角特别标记）

常见 IC 在 PCB 上的第一脚

1.6 直插件（DIP）基本知识。

一、铝电解电容

| 形状 | 说明 |
| --- | --- |
| D LL 负正 —+ | 电容分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容，其中铝电解电容和钽电容是有 正负方向的。 插装电解电容要注意电容体正负极与 PCB 正负对应： PCB 正负极表示如下： 电解电容的体积一般与容值成正比。 认识电容必须了解容值、耐压、误差，如 10UF/25V 85℃+80%-20/ 电容的脚距会因体积大小而异。 电容的大小用 D x L 表示，如 4 x 7 表示直径为 4mm ，高为 7mm 的电解电容。 |

二、 电阻

表面装贴电阻一般用数字表示电阻值，直插电阻一般用色别法来表征电阻。

| 颜色 | 代数字 | 颜色 | 代数字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棕 | 1 | 蓝 | 6 |
| 红 | 2 | 紫 | 7 |
| 橙 | 3 | 灰 | 8 |
| 黄 | 4 | 白 | 9 |
| 绿 | 5 | 黑 | 0 |

误差范围银色 10%

0 的数字无色

电阻不分向，但插装时要求误差色环为同一方向。

三、 电感

| 图形 | 说明 |
| --- | --- |
| 普通电感 绕线式电感 | 1 ．电感一般用标记“FB”“F”或“L”表示。 2 ．电感在 PCB 上一般用符号“”或“----表示 3 ．电感的作用： 产生振荡、阻隔交流信号。 4 ．生产常用的电感： 色环电感、普通电感、绕线式电感。 5 ．电感属无方向元件。 |

四、晶振

| 图形 | 代号 | 标记 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49U(2 脚) 49US(2 脚) OSC(4 脚) | 或 | X 或 Y OSC | 1. 晶振分为晶体振荡器(Oscillator ，简为 OSC)和振荡晶体 (Crystal 简写为 X TAL) 2.OSC 特点是有电压就可自行振荡,有方向性, 圆点处表示其 第一脚方向,体积较大. 3.OSC 根据其外形可分为 FULL SIZE 、HALF SIZE 4.X TAL 的特点必须有振荡回路，无方向性，常用的有 49U 和 49US 两种型号。 |

五、ROM （Read Only Memory 只读存储器）

指系统工作时只能读取存储单元的内容。

特点是： 关掉电源数据仍然存在，具有不发挥性。

种类有： MASKROM 、EPROM 、EEPROM 、FLASHROM

1  EPROM 可编程只读存储器。

常用的有窗口的 EPROM ，可以用 EPROM 读写器往 ROM 里烧录内容，若需要改写，则用 紫外光照射窗口，再重新用 EPROM 拷贝机烧录，故可多次使用，对无窗口的 EPROM ，只 能一次性烧录。

2. MASKROM 掩模式只读存储器。

该种 PROM 在生产厂家直接烧录好内容，无法再更改。

3. EEPROM 叫做可电擦除只读存储器。

EEPROM 即可用专门的设备（EEPROM 读写器） 进行擦除，也可以在计算机上用特殊的软 件进行改写。

4. FLASHROM 快速擦除只读存储器(是 EEPROM 的一种，但是它改写的速度非常快) 。   规格： 即存储容量，如 27C256 和 27C512 ，256 即表示其存储容量 256K 个字节而 27C512 存储容量则为 512K 个字节。

速度： 存取的时间，如 MX 的 27C256 - 12 和 27C256 - 15 分别表存取速度为 120ns 和 150ns， 故前者速度快于后者（注 MX 的 27C256 - 90 表示存取速度为 90ns）。

5.生产线现在常用 BIOS 有 28P 及 32P 两种，其 32P Socket 分贴装型的或插装型的。

六、二极管及三极管（有方向性元件）

1.  二极管用标记 " D "表示或 1N× × ×表示.

二极管分为 SMD 件及 DIP 型,其本体上有黑色环形标志的为负极.

2.  三极管用标记 " Q "  表示或 2N× × ×表示

三极管插装时,其弧边应与线路板上符号的弧边对应.

BC E ◎◎◎

B  —— 基极

E  ——发射极

C  ——集电极

七、排阻

1. RN 型:有一脚,其他各脚与公共脚分别组成一电阻 R 两只非公共脚间电阻为 2R，原理图如 下：

RN 型

2.RP 型：相邻两脚之间为一电阻，这两脚与各一相邻脚步是断路的。

RP 型

识别方法与电阻相同，如“330”为 33Ω排阻 RN 型是有方向的，有圆点一脚为公共脚，RP 型没有公共脚。

八、其他直插件

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口扩展槽 | 扩展槽都有方向性， 目前常用有三类扩展槽。 1.ISA 槽共： 98 Pin 内槽长： 134.3mm 2 ．PCI 槽共: 120 Pin 内槽长： 79.2 mm 3 ． AGP 槽共: 124 Pin 内槽长： 67.7 mm |
| DB 头 | 目前 VGA 卡使用的 DB 头都是三排 15 孔的,一般有蓝色、黑色两种。该元件 是显示卡与 显示器的输出输入口，另外还有二排 15P ，二排 9P 的 DB 头；注：DB 头有公 座和线座。 Full Length Half length |
| 排针 | 一般用 J 或 JP 表示，并用□ x □表示脚数。 |
| 游戏接口 | 游戏接口与 DB 接口不同： 游戏接口两排 15 Pin |
| 硬驱接口或光 驱接口 | 该 I/O 接口为两排 40 Pin ，有方向性零件。 |
| 软驱接口 | 该 I/O 接口为两排 34 Pin ，有方向性零件。 |
| 打印机接口 | 该 I/O 接口为两排 26 Pin ，有方向性零件。 |
| 鼠标接口 | 该 I/O 接口为两排 10 Pin ，有方向性零件。 |
| 内存扩展槽 | 目前常见的 I/O 内存槽有三种： 72 Pin 、160 Pin 、168 Pin |

2.6 包材附件

1.  贴纸（LABLE）

BIOS 贴纸、芯片贴纸、MADEINCHINA 贴纸、条码贴纸等。

注意其印刷字迹是否清楚，文字是否正确，有序号的贴纸更应注意其序号是否正确。 2.CD 碟（DRIVER）

注意其版本、 内容是否有病毒。

# 3.铁片（BRACKET） 作用： 固定

是否光亮，有无锈迹，型号是否正确，另外要按照装机检验规范进行检验。 4. 电缆（ CABLE）

注意与所配的机种规格是否相符，内部接线是否正确。

电缆有红线边的表示第一脚

5.说明书（MANUAL）

注意说明书的版本、型号、文字印刷、内容是否与相对应的卡配合，各标志符号是否正确， 检验时应注意有无缺页、重页等。

6.  彩盒

注意彩盒的大小、型号、文字印刷，彩盒上的机种名称和相对应的机种是否相符， 同时与 白盒套装是否紊合。

7. 白盒

注意白盒的大小与彩盒是否配套、紊合，各折边是否容易折合，是否容易破裂。 8.防静电袋

防静电袋主要作用是防止静电，在检验时注意它的网格是否为导体，一般 1cm 距离的阻值 为 10KΩ左右，现在很多较高档的防静电袋为银色的，它的中间层为银色的金属膜，两边为 塑料保护层，在检验时要把一边的塑料膜去掉才可用万用表测

十一、 如何读懂 BOM

要清楚生产用料必须学会看 BOM ，阅读 BOM 主要注意几方面：

1.要清楚产品型号、版本，如 VA-391V3.2BOM 上标题为：

产品型号： VA-391

芯片名称

AGP 型

VGA 卡

产品名称： S3 Savage3DAGP8M( 1M*16)SD

显存类型 SDRAM

表示 1 颗显存为 1M× 16

显存为 8MByte

AGP 型的卡

表示用 S3 公司的 Savage3D 型号的芯片

2. 区分 BOM 中哪些是 SMD 件，哪些是 DIP 件

凡是 BOM 描述中有下列文字或字母之一都是 SMT 用料                 “SMD 、0603 、0805 、1206 、Chip 、SMT 、QFP 、PLCC 、BGA 、SOJ”

3.插装件一般有“DIP”字样，但电解电容一般为 DIP 型，BOM 上通常省去“DIP”字样， 如：BOM 上描述 E.Cap 或 E/C22 μF16V20%4 ×7mini。

4.有些零件要看外形才知属 SMD 还是 DIP 件。举例：

a.描述为 chipCAP0.01 μF50V+80%-20%SMD0603

表示： 该电容是晶片陶瓷电容，容值为 0 01 μF ,耐压 50V ，误差为+80%-20% ，即容 值允

许范围: 0.018 μF ~0.008 μF  ，SMD0603 型的。

b.描述为 chipResister10OHM1/ 10W5%0603

表示： 该晶片电阻阻值为 10Ω，功率为 0 1 瓦，误差为±5%0603 规格。

c.描述为： ChipsetSis6326H0208-PinPQFP

表示： 该芯片为 SIS 公司名称为 6326 版本为 H0 ，208 个脚，PQFP 型。                  d.描述为： PCBforVA-391V3.216×8.3cm ，4-LSSYellow 表示： 该 PCB 为 VA-391 ，版本为 3.2 ，长×宽为 16×8.3cm ，4-L 表示该 PCB 为 4 层 板，SS （ SingleSide)表示单面上零件， 如果为 DS （doubleside)表示 PCB 双面上零件，yellow 表 PCB 的颜色为黄色。            5.看清楚描述是否有指定零件的厂牌及颜色等。                                        6.位置是指零件用在 PCB 板上的位置。

## 贴片机料件知识

1 、基本元件类型（Basic Component Type）

①  盒形片状元件(电阻和电容)

Box Type Solder Component （Resistor and Capacitor）

②小型晶体管（三极管及二极管）

SOT：Small Outline Transistor （Transistor and Diode）

③Melf 类元件

Melf type Component [Cylinder]

④Sop 元件

Small outline package 小外形封装

⑤TSop 元件

Thin Sop 薄形封装

⑥SOJ 元件

Small Outline J-lead Package 具有丁形引线的小外形封装

⑦QFP 元件

Quad Flat Package 方形扁平封装

⑧PLCC 元件

Plastic Leaded Chip Carrier 塑料有引线芯片载体

⑨BGA

Ball Grid Array 球脚陈列封装（球栅陈列封装）

⑩CSP

Chip Size Package 芯片尺寸封装

2 、特殊元件类型（ Special Component Type）

①钽电容( Tantalium Capacitor)

②铝电解电容(Aalminum Electrolytic Capacitor )

③可变电阻( Variable Resistor )

④针栅陈列封装 BGA：Bin Grid Array

⑤连接器： Connector

⑥IC 卡连接器： IC Card Connector 附：BGA 封装的种类

# A ：PBGA：Plastic BGA 塑料 BGA

B ：CBGA：Ceramic BGA 陶瓷 BGA

C ：CCGA：Ceramic Column Grid Array 陶瓷柱栅陈列

D ：TBGA：Tape Automated BGA 载带自动键合 BGA

E ：MBGA：微小 BGA

注：芯片的封装技术已经历了好几代的变迁，从 DIP、QFP、PGA、BGA 到 CSP 再到 MCM， 技术指标一代比一代先进，包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于 1 ，适用频率越来越 高，耐温性能越来越好，引脚数增多，引脚间距减少，重量减少，可靠性提高，使用更加方 便等。

(MCM：Multi Chip Model 多芯片组件)

英汉缩语对照：

SMT：Surface Mount Technology 表面贴装技术

SMD：Surface Mounting Devices 表面安装器件

SMB：Surface Mounting Printed Circuit Board 表面安装印刷板

DIP：Dual-In-Line Package 双列直插式组件

THT：Though Hole Mounting Technology 插装技术

PCB：Printed Circuit Board 印刷电路板

SMC：Surface Mounting Components 表面安装零件

PQFP：Plastic Quad Flat Package 塑料方形扁平封装

SOIC：Small Scale Integrated Circuit 小外形集成电路

LSI：Large Scale Integration 大规模集成

注意：

1 、元件知识为基础知识部份，一定要熟练掌握。

2 、能够指出生产中常见元件的类型以及相似元件的区别。

3 、掌握常用元件的主要特性指标以及规格。

4 、注意有方向性元件和有极性元件，装料时要小心留意。

5 、常见元件的标识一定要清楚，准确，做到计算对，小数点点对，“0”数目写对，字母写 对，再经过认真核对，向出错率为“零”的极限挑战。

6 、 日常生产中要求区分的元器件必须分开，并作好标识。

7 、集成电路（IC）属易被静电损坏之器件，接触时注意佩带好防静电环。

8 、塑料封装之器件（如 PQFP 、BGA 等） 属易受潮之器件，注意防潮湿。

9 、严格按照操作流程操作，不断认识新的 SMD 料件。

十二、 SMT 设计（可生产性）

SMT 设计是整个 SMT 生产技术的第一道工序，是质量和效率的前提，从一开始就要下功夫 保证焊接生产的高效率和高可靠性，因此必须遵循的原则是： 任何一种设备在最初开始就要 保证产品是有良好的生产可行性，无缺陷焊接必须是所有 SMT 设计的目标，而且是 SMB 设计的出发点。

对高生产率和高可靠的 SMT 产品统计结果说明，SMT 产品的初期阶段焊接过程中出现的故

障，大约有 50%是由不正确的 SMB 设计造成的，有 40%是由设备材料等工艺因素造成的， 而 10%左右是由其它因素造成的。

## 影响回流焊接缺陷的设计因素。

熔融焊料产生的表面强力是引起表面安装元件焊接缺陷的原动力，这些表面强力可以与元件 重力和元件两端熔融焊料对焊盘的粘附力与元件长度的力矩相平衡，当这些力距失去平衡以 及不适当的焊料作用时，便导致桥接、开焊、元件移位转向和立碑现象的发生。

元件未放正位置。

自动对位，两端同时湿润，元件在焊盘中心拽住。

偏移，一端先湿润，这端朝焊盘对角成方向对位。

位移，一端先湿润，把元件拉向焊盘底端。

2. 1. 1  焊盘设计： SMB 上的焊点一般是安装焊接 SML/SMD 的平面焊点，它的形状尺寸决定 着焊点的焊缝结构和大小，决定着元器件在焊盘上连接的右靠性，对 SMD 的焊接缺陷、可 清洁性、可测试性和可维修性均有重要的影响。

2. 1.2  元件排向： 同类元件应尽可能按相同方向相对集中排列，以便于贴装、焊接和检测， 板上元件分布密度应均匀，以免焊接时热容量太大形成局部温度偏低，使该处焊点形成冷焊 点。

2. 1.3  印制电路与焊盘之间的连接： 回流焊是利用印制板表面到焊盘的热传声明，在元器件 与焊盘的接点处将焊膏回流形成焊点，在回流焊过程中两端头处焊盘热力不平衡，使元件的 对称焊点受热、冷不均匀，导 致焊料平衡，或者桥接、或者开路、或者使片式元件转动， 产生吊桥或石碑现象。检查焊盘，焊盘与印制导师线连接是否合理，可用一块新设计的光板， 印上焊膏或涂上锡后，不装贴元件，光板回流焊接，观察板上焊盘的印制声明线上焊锡的分 布状况，将会显示出潜在缺陷的征兆，通过仔细分析观察，便可找出潜在缺陷的原因和有问 题的设计之处。

2. 1.4  焊接掩膜的设计。

不适当的焊接掩膜 设计可造成两种缺陷： 焊接掩膜布线图配准不良和掩膜厚度不 良（过厚），前一种情况下，湿膜的塌落使焊盘现面和周围环境污染，造成吃锡不良的缺锡 焊点和大量的焊料球。第二种情况下，过厚的阻焊膜超过印制板上铜箔焊盘的厚度时，回流 焊时便形成吊桥或开路。

2.2  对回流波峰焊接缺陷都有关的因素。

2.2. 1  定位孔： 定位孔的位置和尽寸精度是引起元器件安装错位的最大原因，也是 SMT 加 工中丝印贴装和检测误差和缺陷的根源之一。

2.2.1.1 定位孔之间应有尽可能大的间距， 孔距之间精度不低于±0.05mm。

2 2 1.2 在拼板的子板或单块印制板上，进行多次装置的每块板都而要有定位孔，孔的 尺寸精度为+0.08    -0.00mm。

2.2.1.3 定位孔必须以印制板布线图的基准线或基准标志为座标基准（参考点） 示设计，

不能以通孔或金属化孔为基准。定位中心对座标基准的精度分别为： 1.27mm     piech.    ±0.05mm.    片式元件±0.075mm        0.63mm 引线间距.    ±0.025mm。

2.2.2  测试点： SMC/SMD 的端头和引线绝不能直接作为测试点，否则会造成元器件和焊点 的潜在损害，必须确定关键部位的测试点（测试焊盘与元器件焊盘分的原则。

2.2.3  元器件间隔： 贴片精度、定位孔/印制线的对准、焊接过程中热量均匀、元器件偏移、 异形元件尺寸、焊点桥接、组装件的可测试和可维修性等因素约着 SMB 元器件的装配密度，

当片式元器件焊盘或焊盘到元件本体之间的间隔小于 0.05mch(即 1.27mm)时,对焊点检测或 对有缺陷的元器件拆卸就变得困难了，并直接影响到生产效率和贴装焊点检查成本(如图)。

2.2.3.1 片式元件焊盘之间及到晶体管焊盘和 SOP 引线焊盘，其最小间隔为 1.25mm。

2.2.3.2 细间距件（pitch 中间距在 0.63---0.3mm 之间） 的焊盘周围应留出 2.5mm 以上 的间隔。

2.2.3.3 插装 DIP 器件和电阻网络、插座的本体与片式元件焊盘之间的间隔应为 1.0mm 以上。

2.2.3.4 任何两种现同类型元件间的间隔应大于两个同类元件之间的间隔。

2.2.3.5 金属化孔（或导通孔） 焊盘离片式元件焊盘距离就大于 1.0mm。

2.2.4  电源/地线： 双面板上铜印制线尺可能分布均匀，多层板的内层也要求如此，这样可以 确保预热和焊接时板面各处受热均匀，使板的变形最小，铜层上基板材料的热膨胀系数

及热传导师速率完全不同，在焊接温度下，分布不均的铜层使板造成大的变形或翘曲， 为使板的变形最小，设计时应满足下列要求： a.  大面积的电源线和接地线应画成交叉  剖面线。 B.  采用细颈导线将与电源线或接地线相连接通孔、金属化孔和焊盘隔离，细 颈线宽度不大于 0.25mm 。C.  每层上的印制线铜金属分布尺可能一致均匀。

2.2.5  导通孔： SMB 中虽然大量采用 SMC/SMD ，但由于电路布线密度大、层数增多，用于

实现层间电气连接的导通孔数目仍然很多。其分布状态对 SMT 组装件的质量影响极大， 故导师通孔的布局和要求应符合以下规定： a.  不应在表面安装焊盘内及靠近焊盘        0.63mm 以内设置导通孔，以免熔化焊料流失形成缺陷焊点。如果这种情况不可避免，   应当事前采用堵孔的方法或阻焊的方法阻断焊料流失通路。（如图 1 ）b.  在 SMC/SMD       下部尽量不设导通孔，一可防止焊料流失，二可防止导通孔截留焊剂及污物无法清洗净。 若不可避免这种情况，则应将孔堵死填平。（如图 2 ）C.  导通孔与焊盘、印制导线及电   源地线相连时，应用宽度为 0.25mm 的细颈线隔开细颈线最小长度为 0.5mm。

2.2.6  焊接与加工应力： 由于印刷板的自然挠度和焊接时的受热变形、使板子的中心位置处 产生应力集中区。某些情况下，象试验板夹紧变形、母板切割剪切接插件安装都会因基板过 度的变曲变形在焊接部位造成加工应力，可能使元件损伤（产生裂纹、焊点疲劳等）。

（如图 1）

现在还没有一个标准能确定在元器件损伤前允许板子有多大的翘曲度，但是元器件的技术规 范与板子翘曲度有关，随绝缘材料不同而变化，而无法考虑其破裂的可能性，所以制造和装 配程序均要求对装配件对装配件的翘曲度进行控制和管理。一般认为，中等尺寸的装配件的 板的翘度小于 60 英寸以上的弯曲半径的弯曲度，可以基本消除对各种有源与无源元件的损 伤。

元件安装应该远离很大挠度的区域和高应力区，不要安装到板的四角和边缘上，庆该离开板 子边缘的最小距离 5mm 以上。（如图 2）

如果板子很大，又易弯曲，即使元器件离板子边缘很远，缺陷仍然可能产生。因为垂直 于应力梯度方向的元器件最容易产生缺陷。所以应该避免使用这种板。元器件应该离开接插 件、安装孔、槽、角等高应力区，至少不应将重要的或贵重的器件安放到这些地方。（如图 3 、4）

对于拼板来说，先装配再多次焊接，然后从母板上分割焊好的板，对靠近转角的边缘处 的元器件必然产生较大的扭曲变形，附加较大的应力，可能造成焊点和元器件的开裂或裂纹。 印制板原先采用的切割技术，大多数特别是剪切方法对 SMT 组装件已不适用，因为 SMC  没有柔性引线消除板子生产的机械应力，必然造成片式元件之损伤。而比较适用的分割技术

为： A.  高速线齿锯（仅适用线性切割， 需刚性夹具可靠固定）。 B.  激光切割（仅适用于 1.2mm 以下的板， 板厚边缘将过度碳化， 需要额外的清洗骤）。 C.不喷射切割（速度慢， 噪声大， 但加工最灵活）。

板子装焊前， 采用预刻线的并板， 可使分板时的翘曲变形最小， 使元件的应力和缺陷减 到最少。（如图 5）

2.2.7  电路可焊性：为保证 SMB 上元器件的可焊性， 所有的焊接部位（包括裸露的导通孔、 测试点） 均应均匀涂敷可焊性涂层， 一般涂敷 Sn63%Pb37%的共晶焊料。 SMB 上的阴焊膜 应涂敷在裸铜箔线路上， 最好不要涂敷到焊料涂层上， 因为焊接时焊锡溶化使阻焊膜破裂起  皱。 SMB 的制造应该采用热风整平工艺。

板面的可焊性焊料涂层的厚度应大于 7 µm，以便保持 SMB 的可焊性保存期能达到一年以上。 但为了使 SMD 的引线保持共面性， 印制板上焊料涂层不宜过厚。兼顾二者， 使焊料涂层在 大约 5―10µm 的范围即可。

2.2.8 SMT 中， 大多数的 SMB 面积比较小， 为了充分利用板材、高效率地制造、安装、调 试安装工艺孔， 往往将同一设备上的几种板或同种数块板拼在一起成为一个大的版面。对拼 板的要求如下：

拼板上的每块印制板除完整的线路图外， 还应给拼板设计出制造工艺夹持边、安装工艺 孔（定位孔）， 每组定位孔中可有一个为椭圆孔， 以便迅速准确装夹。

拼板的尺寸要合适， 以方便制造、装配和测试， 不产生较大的变形和弯曲为宜。

在拼板的每块板上设置光学基准标志（Fiducil Marks）， 必要时也可以细间距器件的外 围设置这种基准标准， 供具有视觉系统的设备使用。基准标志应设在坐标网格上， 既作 为 SMT 的原点， 也是印制板制造、贴装、复印和检测的定位基准。

拼板的连接和分离可采用双面对刻 V 型槽。V 槽浓度为板厚的 1/3 左右（两边槽深之和） 要求刻槽尺寸精确， 深度均匀。