L245Q管线钢板，L245QS石油输送管用抗酸性宽厚钢板，Gr.BQ/BQS管线钢板定轧

L245Q是管线钢板对应美标Gr.BQ，L245QS对应材质BQS管线钢板。

Gr.BQ/BQS管线钢板定轧#舞阳孙凡#

L245QS的牌号由代表输送管线的“Line”的首位英文字母,钢管规定的小屈服强度值,交货状态的特征字母(M、N或Q)和“酸”的英文“Sour”首字母“S”四部分组成。

示例:L.415MS.

l.—代表输送管线“I.ine”的首位英文字母;

245——代表钢管规定的最小屈服强度值,单位为兆帕(MPa):M—代表交货状态为热机械轧制状态(TMCP);

s——代表酸“Sour”的首个英文字母。

管线钢牌号有：

质量等级：PSL1

热处理状态：热轧，正火，正火轧制，热机械轧制

L210/A，L245/B，L290/X42，L320/X46，L360/X52，L390/X56，LA15/X60，L450/X65，L485/X70

质量等级：PSL2

热处理状态：热轧

L245R/BR，L290R/X42R

热处理状态：正火，正火轧制

L245N/BN ，L290N/X42N，L320N/X46N，L360N/X52N，L390N/X56N，LA15N/X60N

热处理状态：热机械轧制

L245M/BM，L290M/X42M，L320M/X46M，L.36OM/X52N，L390M/X56M，L415M/X60M，L450M/X65M，L485M/X70M，L555M/X80M，L625M/X90M，L690M/XI00M，L830M/X120M

热处理状态：淬火+回火

L245Q/BQ，L290Q/X42Q，L320Q/X46Q，L360Q/X52Q，L390Q/X56Q，L415Q/X60Q，LA50Q/X65Q，L485Q/X70Q，L555Q/X80Q

PSL2抗酸性管线钢板牌号：

BNS/L245NS、X42NS/L290NS、 X52NS/L360NS、X56NS/L390NS、 X60NS/L415NS、X65NS/L450NS、
X70NS/L485NS、BQS/L245QS、 X42QS/L290QS、X52QS/L360QS、 X56QS/L390QS、X60QS/L415QS、
X65QS/L450QS、X70QS/L485QS

L245Q厚度大于25 mm 的钢板﹐落锤撕裂试验(DWTT)由供需双方协商。

L245Q经供需双方协商﹐夏比(V型缺口)冲击试验,落锤撕裂试验(DWTT)的温度也可为其他温度,冲击吸收能量,落锤撕裂试验(DWTT)最小剪切面积百分比也可另外协商,具体在合同中注明。

L245Q冲击吸收能量按一组三个试样算术平均值计算﹐允许其中一个试样值低于表⒉规定值,但应不低于规定值的70%。