# 涵洞工程

  - 一般规定

    - 每道涵洞为一个分部工程，包含洞身各部分构件和洞口、填土等分项工程。

    - 跨径或全长符合涵洞标准的通道，按本章的规定进行评定。

    - 带有急流槽的涵洞，急流槽作为涵洞的一个分项工程，按本标准第6.10 节评定。

    - 钢筋混凝土涵洞除按本章规定评定外，还应包括钢筋加工及安装分项工程。

    - 明涵的铺装可按本标准第 8.12 节的有关规定评定。

    - 涵台若设桩基础，按本标准第 8.5.2 或 8.5.3 条评定。

  - 涵洞总体

    - 基本要求

- 涵洞施工应严格按照设计图纸、施工规范和有关技术操作规程要求进行。

- 各接缝、沉降缝位置正确，填缝无空鼓，裂缝、漏水现象：若有预制构件其接缝须与沉降缝吻合。

- 涵洞内不得遗留建筑垃圾等杂物。

    - 实测项目见表 9.2.2。

# 表 9.2.2	涵洞总体实测项目

| 项次 | 检 | 查 | 项 | 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) |  |  |  | 明涵 20，暗涵 50 | 经纬仪：检查 2 处 | 2 |
| 2△ | 流水面高程(mm) |  |  |  | ±20 | 水准仪、尺量：检查洞口 2 处，拉线检查中间 1~2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 处 |  |
| 3 | 涵底铺砌厚度(mm) |  |  |  | +40，-10 | 尺量：检查 3~5 处 | 1 |
| 4 | 长度(mm) |  |  |  | +100，-50 | 尺量：检查中心线 | 1 |
| 5△ | 孔径(mm) |  |  |  | ±20 | 尺量：检查 3~5 处 | 3 |
| 6 | 净高(mm) |  |  |  | 明涵土 20，暗涵±50 | 尺量：检查 3~5 处 | 1 |

注：实际工程无项次 3 时，该项不参与评定。

    - 外观鉴定

- 洞身顺直，进出口、洞身、沟槽等衔接平顺，无阻水现象。不符合要求时减

1~3 分。

- 帽石、一字墙或八字墙等应平直，与路线边坡、线形匹配，棱角分明。不符合要求时减 1~3 分。

- 涵洞处路面平顺，无跳车现象。不符合要求时减 2~4 分。

- 外露混凝土表面平整，色泽一致。不符合要求时减 1~3 分。

  - 涵台

    - 基本要求

- 所用的水泥、砂、石、水、外掺剂、混合材料及石料的强度、质量和规格必须符合有关技术规范的要求，按规定的配合比施工。

- 地基承载力及基础埋置深度须满足设计要求。

- 混凝土不得出现露筋和空洞现象。

- 砌块应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

    - 实测项目见表 9.3.2。

项次	检	查	项	目

1△	混凝土或砂浆强度(MPa)

2

涵台断面尺

寸(mm)

片石砌体

混凝土

规定值或允许偏差

在合格标准内

+30，-10

+20，-10

检查方法和频率

按附录 D 或 F 检查

权值

3

尺量：检查 3~5 处

1

表 9.3.2	涵台实测项目

    - 外观鉴定

- 涵台线条顺直，表面平整。不符合要求时减 1~3 分。

- 蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的 0.5％，不符合要求时，每超过 0.5％减3 分；深度超过 1cm 者必须处理。

- 砌缝匀称，勾缝平顺，无开裂和脱落现象。不符合要求时减 1~3 分。

  - 涵管制作

预制涵管按本标准第 5.2 节评定。

  - 管座及涵管安装

    - 基本要求

- 涵管必须检验合格方可安装。

- 地基承载力须满足设计要求，涵管与管座、垫层或地基紧密贴合，垫稳座实。

- 接缝填料嵌填密实，接缝表面平整，无间断、裂缝、空鼓现象。

- 每节管底坡度均不得出现反坡。

- 管座沉降缝应与涵管接头平齐，无错位现象。

- 要求防渗漏的倒虹吸涵管须做渗漏试验，渗漏量应满足要求。

| 9.5.2 | 实测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见表 9.5.2。 |  |  |  |  |  |
| 表 9.5.2 |  |  | 管座及涵管安装实测项目 |  |  |
| 项次 检 查 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 检查方法和频率 |  | 权值 |
| 1△ 管座或垫层混凝土强度 |  |  | 在合格标准内 按附录 D 检查 |  | 3 |
| 2 管座或垫层宽度、厚度 |  |  | ≥设计值 尺量：抽查 3 个断面 |  | 2 |
| 3 | 相邻管节底面错台(mm) | 管径≤lm 管径>lm | 3 5 | 尺量：检查 3~5 个接头 | 2 |
| 9.5.3 | 外观鉴定 |  |  |  |  |

管壁顺直，接缝平整，填缝饱满，不符合要求时减 1~3 分。

  - 盖板制作

    - 基本要求

- 混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合料的质量和规格必须符合有关技术规范要求，按规定的配合比施工。

- 分块施工时接缝应与沉降缝吻合。

- 板体不得出现露筋和空洞现象。

    - 实测项目见表 9.6.2。

项次

1△

检	查	项	目

混凝土强度(MPa)

规定值或允许偏差	检查方法和频率

在合格标准内	按附录 D 检查

权值

3

2△	高度(mm)

2

3

宽度(mm)

1

4

长度(mm)

+20，-10

尺量：抽查 30％的板，	1

每板检查两侧

表 9.6.2	盖板制作实测项目

| 明涵 | +10，-0 |  |
| --- | --- | --- |
| 暗涵 现浇 | 不小于设计值 ±20 | 尺量：抽查 30％的板， 每板检查 3 个断面 |
| 预制 | ±10 |  |

    - 外观鉴定

- 混凝土表面平整，棱线顺直，无严重啃边、掉角。不符合要求时每处减 0.5~2

分。

- 蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的 0.5％，不符合要求时，每超过 0.5％减3 分：深度超过 lcm 者必须处理。

- 混凝土表面出现非受力裂缝，减 1~3 分，裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过 0.15mm 必须处理。

  - 盖板安装

    - 基本要求

- 安装前，盖板、涵台、墩及支承面检验必须合格。

- 盖板就位后，板与支承面须密合，否则应重新安装。

- 板与板之间接缝填充材料的规格和强度应符合设计要求，并与沉降缝吻合。

    - 实测项目

见表 9.7.2。

项次

检	查	项	目

规定值或允许偏差

1

支承面中心偏位(mm)

10

检查方法和频率

尺量：每孔抽查 4~6

个

尺量：抽查 20％

权值

2

2

相邻板最大高差(mm)

10

1

表 9.7.2	盖板安装实测项目

    - 外观鉴定

板的填缝应平整密实，不符合要求时减 1~2 分。

  - 箱涵浇筑

    - 基本要求

- 混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量规格必须符合有关技术规范的要求，按规定的配合比施工。

- 地基承载力及基础埋置深度须满足设计要求。

- 箱体不得出现露筋和空洞现象。

    - 实测项目 见表 9.8.2。

# 表 9.8.2	箱涵浇筑实测项目

| 项次 1△ | 检 查 项 目 混凝土强度(MPa) | 规定值或允许偏 差 在合格标准内 | 检查方法和频率 按附录 D 检查 | 权值 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高度(mm) | +5，-10 | 尺量：检查 3 个断面 | 1 |
| 3 | 宽度(mm) | ±30 | 尺量：检查 3 个断面 | 1 |
| 4 | 明涵 顶板厚(mm) 暗涵 | +10，-0 不小于设计值 | 尺量：检查 3~5 处 | 2 |
| 5 | 侧墙和底板厚(mm) | 不小于设计值 | 尺量：检查 3~5 处 | 1 |
| 6 | 平整度(mm) | 5 | 2m 直尺：每 10m 检查 2 处×3 尺 | 1 |

    - 外观鉴定

同本标准第 9.6.3 条规定。

  - 拱涵浇(砌)筑

    - 基本要求

同本标准第 9.3.1 条。

    - 实测项目见表 9.9.2。

项次

检	查	项	目	规定值或允许偏差

检查方法和频率

权值

1△

混凝土或砂浆强度

(MPa)

在合格标准内

按附录 D 或 F 检查

3

2	拱圈厚度	砌体

(mm)	混凝土

±20

±15

尺量：检查拱顶、拱脚 3 处

2

3

内弧线偏离设计弧

线(mm)

±20

样板：检查拱顶、1/4 跨 3

处

1

表 9.9.2	拱涵浇(砌)筑实测项目

    - 外观鉴定

- 线形圆顺，表面平整，不符合要求时减 1~3 分。

- 混凝土蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的 0.5％，不符合要求时，每超过0.5％减 3 分：深度超过 1cm 者必须处理。

- 砌缝匀称，勾缝平顺，无开裂和脱落现象，不符合要求时减 1~3 分。

  - 倒虹吸竖井、集水井砌筑

    - 基本要求

- 砌块的质量和规格符合设计要求，砌筑砂浆所用材料符合规范要求。

- 井基符合设计要求后方可砌筑井体。

- 应分层错缝砌筑，砌缝砂浆应饱满。抹面时应压光，不得有空鼓现象。

- 接头填缝平整密实、不漏水。

- 井内不得遗留建筑垃圾等杂物。

- 按设计规定做灌水试验，试验结果应满足要求。

    - 实测项目见表 9.10.2。

5△

井壁、井底厚(mm)

+20，~5

尺量：井壁 4~8 点，井底 3

点

1

表 9.10.2	倒虹吸竖井砌筑实测项目

| 项次 1△ | 检 查 项 目 砂浆强度(MPa) | 规定值或允许偏 差 在合格标准内 | 检查方法和频率 按附录 F 检查 | 权值 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2△ 3 | 井底高程(mm) 井口高程(mm) | ±15 ±20 | 水准仪：测 4 点 | 2 1 |
| 4 | 圆井直径或方井边长 (mm) | ±20 | 尺量：2~3 个断面 | 1 |

    - 外观鉴定

井壁平整、圆滑，抹面无麻面、裂缝。不符合要求时，减 1~3 分。

  - 一字墙和八字墙

    - 基本要求

- 砂浆所用的水泥砂、水的质量应符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

- 砌块的强度、规格和质量应符合有关规定。

- 地基承载力及基础埋置深度必须满足设计要求。

- 砌块应分层错缝砌筑，坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞。

- 抹面应压光、无空鼓现象。

    - 实测项目

见表 9.11.2。

# 表 9.11.2	一宇墙和八字墙实测项目

| 项次 | 检 | 查 | 项 | 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 砂浆强度(MPa) |  |  |  | 在合格标准内 | 按附录 F 检查 | 4 |
| 2 | 平面位置(mm) |  |  |  | 50 | 经纬仪；检查墙两端 | 1 |
| 3 | 顶面高程(mm) |  |  |  | ±20 | 水准仪：检查墙两端 | 1 |
| 4 | 底面高程(mm) |  |  |  | ±20 | 水准仪：检查墙两端 | 1 |
| 5 | 竖直度或坡度(%) |  |  |  | 0.5 | 吊垂线：每墙检查 2 处 | 1 |
| 6 | 断面尺寸(mm) |  |  |  | 不小于设计 | 尺量：各墙两端断面 | 1 |

    - 外观鉴定

- 砌缝完好，无开裂现象：勾缝平顺，无脱落现象。不符合要求时减 1~3 分。

- 砂浆抹面平整、直顺，无麻面、裂缝，色泽均匀。不符合要求时，减1~2 分。

  - 锥坡

涵洞锥坡按本标准第 6.9 节评定。

  - 顶入法施工的桥、涵

    - 基本要求

- 桥涵主体结构的强度符合设计规定后方可进行顶进施工。

- 基底应密实，并具有足够承载力。

- 工作坑的后背墙承载力符合要求，顶力轴线必须与桥涵中心线一致。

- 节间接缝应按设计要求进行防水处理。

- 严禁带水作业。

    - 实测项目

箱 150

| 项次 | 检 | 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) | 涵(桥)长<15m 涵(桥)长 15~30m 涵(桥)长>30m | 箱 100 管 50 管 100 箱 300 管 200 | 经纬仪：每段检查 2 点 | 2 |
| 2 | 高程 (mm) | 涵(桥)长<15m | 箱+30，-100 管±20 | 水准仪：每段检查涵底 2~4 处 | 3 |

见表 9.13.2，桥、涵各部分的制作、安装按本标准相关章节评定。表 9.13.2	顶入法施工的桥、涵实测项目

涵(桥)长

15~30m

涵(桥)长>30m

3

相邻两节高差(mm)

箱+40，-150

管 ±40 箱+50，-200 管+50，-100

箱 30

管 20

尺量：每接缝 2~~4 处

1

9.14.3	外观鉴定

- 顶入的桥、涵身直顺，表面平整，无翘曲现象。不符合要求时减 1~3 分。

- 进出口与上下游沟槽或引道连接顺直平整，水流或车流畅通。不符合要求时减 1~3 分