口腔用胶原蛋白塞

在口腔医学领域的应用进展

口腔健康是全身健康的重要组成部分，口腔疾病不仅影响咀嚼、发音等口腔功能，还可能与全身系统性疾病存在关联。在口腔医学领域，各类口腔手术及治疗过程中，创口的有效处理与愈合至关重要。传统的创口处理方式存在诸多局限性，难以满足现代口腔医学对高效、优质愈合的需求。胶原蛋白塞作为一种新型生物材料，以其独特的生物学特性和卓越的临床效果，逐渐在口腔医学领域崭露头角，为口腔创口管理带来了新的思路和方法。

口腔用胶原蛋白塞的生物学特性

（一）来源与制备工艺

目前，口腔用胶原蛋白塞的原料主要来源于牛跟腱、猪皮、猪跟腱或牛心包等。不同来源的胶原蛋白在分子结构和生物学特性上略有差异，但均具备良好的生物活性。以牛跟腱来源的胶原蛋白为例，其制备过程通常包括以下关键步骤：首先，通过一系列物理和化学方法对牛跟腱进行预处理，去除杂质和非胶原蛋白成分。然后，采用胃蛋白酶消化法等技术，去除胶原蛋白分子两端的端肽，以降低免疫原性，提高材料的生物相容性。接着，对纯化后的胶原蛋白进行交联处理，可选用物理交联（如紫外光照射）或化学交联（如戊二醛交联）等方式，优化胶原蛋白塞的降解速率，使其与创口愈合周期相匹配。最后，运用冷冻干燥技术将胶原蛋白溶液制成具有三维多孔结构的海绵状或塞状产品，其孔隙直径一般控制在 50 - 500μm，这种多孔结构为细胞黏附、迁移和血管长入提供了理想的微环境。

（二） 生物相容性

生物相容性是衡量生物材料能否在生物体内安全、有效应用的关键指标。口腔用胶原蛋白塞在这方面表现出色，其氨基酸序列与人体自身胶原蛋白相似度极高，例如 I 型胶原蛋白的相似度通常超过 85%。大量细胞实验和动物实验已充分验证了其良好的生物相容性。将成纤维细胞与胶原蛋白塞共同培养，结果显示成纤维细胞在其表面的黏附率高达 92%，细胞能够在胶原蛋白塞的三维结构中正常生长、增殖和分化，且无明显的细胞毒性反应。同时，通过 ISO10993 系列生物相容性测试等权威检测手段，证实了胶原蛋白塞的致敏率低于 0.1%，在体内应用时极少引发免疫排斥反应，为其在口腔医学领域的广泛应用奠定了坚实基础。

（三）降解特性

胶原蛋白塞的降解特性对创口愈合过程具有重要影响。其降解速率可通过交联程度、制备工艺以及材料的物理结构等因素进行调控。一般来说，在口腔环境中，胶原蛋白塞会逐渐被体内的蛋白酶和胶原酶降解。降解初期，胶原蛋白塞的三维结构能够保持相对完整，为创口提供物理支撑和保护，同时其表面开始吸附细胞和生长因子，启动创口愈合进程。随着时间推移，降解产物氨基酸和寡肽等可被周围组织吸收利用，参与细胞代谢和组织修复。例如，在拔牙创口应用中，胶原蛋白塞通常在数周内逐渐降解，与拔牙创口从炎症反应到组织修复再到重塑的自然愈合周期相契合，既不会因降解过快而失去对创口的支持作用，也不会因降解过慢而影响愈合进程或在体内残留。

口腔用胶原蛋白塞的作用机制

（一）止血机制

快速、有效地止血是口腔创口处理的首要目标，胶原蛋白塞在这方面展现出独特的优势。其止血作用通过物理吸附与生物激活双重机制实现。从物理层面看，胶原蛋白塞的三维多孔结构犹如纳米级海绵，与血液接触后，能够迅速吸附血液中的血小板、纤维蛋白原等成分，使血液中的有形成分在其孔隙内聚集。扫描电镜观察发现，胶原蛋白塞接触血液后 15 秒内即可吸附血小板，形成血小板聚集体，初步发挥止血作用。从生物层面而言，胶原蛋白纤维暴露的 D - 位点可与血小板表面糖蛋白 Ⅱb/Ⅲa 特异性结合，进而激活凝血因子 Ⅻ，启动内源性凝血途径，加速凝血过程。多项临床研究对其止血效果进行了量化评估，在 100 例阻生牙拔除患者中，使用胶原蛋白塞的创口平均止血时间仅为 3.2 分钟，而传统明胶海绵组的平均止血时间为 6.1 分钟，胶原蛋白塞较明胶海绵组缩短近 50%。同时，使用胶原蛋白塞的创口术后 24 小时再出血率仅 1.7%，而明胶海绵组高达 8.3%，充分彰显了胶原蛋白塞在止血方面的高效性和稳定性。

（二）促进组织再生机制

2.1 细胞黏附与增殖的促进作用

胶原蛋白塞表面存在特定的氨基酸序列，如精氨酸 - 甘氨酸 - 天冬氨酸（RGD）序列，该序列能够特异性结合细胞表面的整合素受体，为细胞提供黏附位点，促进成骨细胞、成纤维细胞和血管内皮细胞等多种与创口愈合密切相关的细胞在其表面黏附、定植。一旦细胞黏附成功，胶原蛋白塞能够为细胞提供适宜的微环境，促进细胞的增殖和分化。在动物实验中，将胶原蛋白塞植入拔牙窝后，通过免疫组化等技术检测发现，在术后早期（如 2 周内），拔牙窝内可见大量成骨细胞和血管内皮细胞在胶原蛋白塞周围聚集并增殖，为后续新骨形成和血管生成奠定了基础。

2.2 生长因子的吸附与缓释

胶原蛋白塞具有较强的吸附能力，能够吸附创口局部和周围组织中释放的多种生长因子，如骨形态发生蛋白（BMP）、血管内皮生长因子（VEGF）、血小板衍生生长因子（PDGF）等。这些生长因子在创口愈合过程中发挥着关键作用，例如 BMP 可诱导未分化的间充质细胞向成骨细胞分化，促进新骨形成；VEGF 能够刺激血管内皮细胞增殖和迁移，促进血管生成；PDGF 则可促进成纤维细胞增殖和胶原蛋白合成，加速软组织修复。胶原蛋白塞对生长因子的吸附作用，使得这些生长因子能够在创口局部保持较高浓度，并且随着胶原蛋白塞的缓慢降解，生长因子能够持续、缓慢地释放，在创口愈合的不同阶段发挥相应的生物学效应，协同促进组织再生。

（三）抗感染机制

3.1 物理屏障作用

在口腔环境中，创口易受到口腔内大量细菌、食物残渣等外界污染物的侵袭，增加感染风险。胶原蛋白塞植入创口后，能够在创口表面形成一层物理屏障，有效隔绝口腔菌群与创口的直接接触。其三维多孔结构虽然允许组织液等小分子物质渗透，以维持创口局部的营养供应和代谢平衡，但能够阻挡直径＞50μm 的细菌侵入，显著降低创口感染的几率。研究表明，在使用胶原蛋白塞的创口周围，细菌数量明显低于未使用的对照组，为创口愈合创造了相对清洁的环境。

3.2 抗炎作用

胶原蛋白塞在降解过程中会产生一些具有生物活性的降解产物，如甘氨酸 - 脯氨酸 - 羟脯氨酸三肽等。这些降解产物具有抗炎特性，能够降低创口局部炎症因子的水平。通过酶联免疫吸附测定（ELISA）等实验技术检测发现，在使用胶原蛋白塞的创口组织中，白细胞介素 - 6（IL - 6）、肿瘤坏死因子 - α（TNF - α）等促炎因子的表达水平显著降低。炎症反应的减轻不仅有助于缓解患者的疼痛症状，还能够减少炎症对组织细胞的损伤，促进创口愈合。尤其在糖尿病等免疫力低下或炎症反应较为剧烈的特殊患者群体中，胶原蛋白塞的抗炎作用能够有效降低创口感染的风险，提高创口愈合的成功率。

（四）疼痛缓解机制

口腔手术后的疼痛是患者较为关注的问题，胶原蛋白塞在缓解疼痛方面具有多重作用机制。首先，其在创口内形成的物理屏障能够减少创口与外界食物、唾液等的摩擦刺激，降低神经末梢受到的机械性刺激，从而减轻疼痛感受。其次，如前文所述，胶原蛋白塞的抗炎作用能够降低创口局部炎症因子水平，减少炎症对神经末梢的刺激和损伤，进而缓解疼痛。此外，胶原蛋白塞的降解产物中可能含有一些能够抑制伤害性感受器激活的成分，通过作用于神经传导通路，阻断疼痛信号的传递，进一步减轻患者的疼痛症状。临床调查显示，使用胶原蛋白塞的患者术后 48 小时视觉模拟评分法（VAS）疼痛评分平均为 2.1 分，而未使用胶原蛋白塞的对照组平均为 4.3 分，胶原蛋白塞使疼痛评分降低了 51%，且止痛药使用率减少 62%，充分体现了其在疼痛管理方面的显著效果。

口腔用胶原蛋白塞的临床应用

（一） 拔牙创口处理

1.1 普通拔牙创口

在普通拔牙手术中，拔牙窝的愈合情况直接影响患者的术后恢复质量。使用胶原蛋白塞填充拔牙窝，能够迅速发挥止血作用，减少术后出血时间和出血量。由于其能够稳定血凝块，避免血凝块脱落或移位，有效降低了干槽症等并发症的发生风险。同时，胶原蛋白塞为拔牙窝内的组织再生提供了良好的支架，促进成纤维细胞、成骨细胞等的迁移和增殖，加速软组织和骨组织的愈合。临床研究表明，在普通拔牙病例中，使用胶原蛋白塞的患者术后创口疼痛程度明显减轻，愈合时间较未使用胶原蛋白塞的患者缩短 1 - 2 周。例如，在一项纳入 200 例普通拔牙患者的随机对照研究中，实验组使用胶原蛋白塞填充拔牙窝，对照组不使用任何填塞材料。结果显示，实验组术后 24 小时内出血发生率为 5%，而对照组为 20%；术后 7 天，实验组创口愈合良好率达到 90%，对照组仅为 70%。

1.2 复杂拔牙创口（阻生牙拔除等）

阻生牙拔除等复杂拔牙手术由于创口较大、手术创伤复杂，术后并发症的发生率相对较高。胶原蛋白塞在这类创口处理中具有更为显著的优势。其良好的可塑性使其能够紧密贴合复杂拔牙窝的不规则形状，实现有效填充。在止血方面，对于因手术创伤导致的较大量出血，胶原蛋白塞能够快速吸附血液并激活凝血机制，迅速控制出血，为创口愈合创造有利条件。在预防感染方面，其物理屏障和抗炎作用能够有效减少口腔细菌对创口的污染，降低感染风险。同时，胶原蛋白塞能够促进拔牙窝内的组织再生，减少骨吸收，有助于维持牙槽骨的高度和宽度，为后期可能的义齿修复或种植牙手术提供更好的骨量基础。有研究对 150 例下颌阻生牙拔除患者进行观察，其中使用胶原蛋白塞填塞拔牙窝的患者术后张口受限发生率为 10%，而未使用胶原蛋白塞的患者发生率为 30%；术后 1 个月，使用胶原蛋白塞的患者牙槽骨高度丢失平均为 0.5mm，未使用组为 1.5mm。

（二）种植牙手术辅助

2.1 种植同期骨增量手术（GBR 手术）

在种植牙手术中，当患者存在骨量不足的情况时，常需要进行种植同期骨增量手术（引导骨再生，GBR 手术）。胶原蛋白塞在 GBR 手术中可作为屏障膜与骨替代材料联合使用。一方面，胶原蛋白塞能够为骨替代材料（如羟基磷灰石、β - 磷酸三钙等）提供载体，使其在骨缺损部位保持稳定，防止骨替代材料的移位和流失。另一方面，作为屏障膜，胶原蛋白塞能够阻挡上皮细胞和结缔组织细胞向骨缺损区域生长，为成骨细胞的增殖和新骨形成创造相对独立的空间。其良好的生物相容性和降解特性，使得在新骨形成过程中，胶原蛋白塞能够逐渐降解吸收，为新生骨组织腾出空间，同时其降解产物还能为细胞代谢提供营养支持。临床研究显示，在 GBR 手术中使用胶原蛋白塞联合骨替代材料的患者，术后 6 个月新骨形成量明显高于仅使用骨替代材料的患者，种植体的初期稳定性和长期成功率也得到显著提高。

2.2 种植体周围软组织管理

种植体周围软组织的健康状况对种植体的长期稳定性至关重要。胶原蛋白塞可用于种植体植入后的创口封闭和软组织填充，促进种植体周围软组织的愈合和附着。它能够为种植体周围的成纤维细胞提供黏附位点，促进成纤维细胞在种植体表面形成结缔组织纤维，增强种植体与周围软组织的结合强度，形成良好的生物学宽度，有效防止细菌侵入种植体周围组织，降低种植体周围炎的发生风险。在临床实践中，使用胶原蛋白塞处理种植体周围软组织的患者，种植体周围软组织的色泽、质地和形态更接近天然牙龈，患者的美观满意度更高。例如，在一项对 100 例种植牙患者的研究中，实验组在种植体植入后使用胶原蛋白塞进行软组织管理，对照组采用传统方法处理。术后 1 年随访发现，实验组种植体周围炎发生率为 5%，对照组为 15%；实验组患者对种植体周围软组织美观效果的满意度达到 90%，对照组为 70%。

（三） 牙周手术应用

3.1 牙周袋填充（引导组织再生术）

牙周病是导致牙齿缺失的主要原因之一，引导组织再生术是治疗牙周病、促进牙周组织修复的重要手段。在牙周袋内填充胶原蛋白塞，能够为牙周组织的再生提供支架，引导牙周膜细胞向根面迁移和增殖，促进新的牙周膜、牙槽骨和牙骨质的形成。胶原蛋白塞的三维多孔结构有利于细胞的长入和组织液的交换，同时其降解产物能够为细胞提供营养和生长信号，促进牙周组织的修复和再生。临床研究表明，在牙周袋填充胶原蛋白塞的患者，术后牙周袋深度明显减小，附着丧失得到改善，牙槽骨高度有所增加。一项为期 12 个月的临床研究对 80 例中重度牙周炎患者进行观察，其中使用胶原蛋白塞进行牙周袋填充的患者，术后 6 个月牙周袋平均深度从治疗前的 6mm 减小至 3.5mm，牙槽骨高度平均增加 1mm；而未使用胶原蛋白塞的对照组患者，牙周袋深度仅减小至 4.5mm，牙槽骨高度无明显变化。

3.2 牙周组织创伤修复

在牙周手术过程中，如牙龈翻瓣术、牙周病损切除术等，常伴有牙周组织的创伤。使用胶原蛋白塞对创伤部位进行填塞和覆盖，能够迅速止血，减轻术后出血和疼痛症状。同时，胶原蛋白塞能够促进创伤部位的软组织愈合，减少瘢痕形成，有利于维持牙周组织的正常形态和功能。其抗炎作用还能降低创伤部位的炎症反应，减少感染风险，促进牙周组织的修复和再生。在临床实践中，牙周手术后使用胶原蛋白塞的患者，术后恢复时间缩短，牙龈组织的愈合质量更高，患者的舒适度明显提升。

（四） 颌骨囊肿术后骨腔处理

颌骨囊肿刮除术后常遗留大小不等的骨腔，若处理不当，易继发感染，影响骨腔愈合。胶原蛋白塞在颌骨囊肿术后骨腔处理中具有重要应用价值。其能够填充骨腔，为骨腔愈合提供支撑，防止周围组织塌陷进入骨腔。胶原蛋白塞的止血作用可减少术后骨腔内出血，降低血肿形成和感染的风险。同时，它能够促进骨腔内的组织再生，通过诱导趋化单核 - 巨噬细胞和中性粒细胞等免疫细胞，增强局部抵抗力，预防感染。临床研究显示，使用胶原蛋白塞填塞颌骨囊肿术后骨腔的患者，术后创口渗血明显减少，肿胀减轻，感染率显著降低，创口一期愈合率高。例如，在一项对 67 例颌骨囊肿患者的研究中，采用胶原蛋白塞填塞术后骨腔，术后创口一期愈合率达到 98.51%，术后 X 线检查显示胶原蛋白塞能够促进颌骨缺损的修复，总有效率为 100%。

口腔用胶原蛋白塞与其他相关材料的对比优势

（一）与明胶海绵的对比

明胶海绵是口腔临床常用的创口填塞材料之一，但与胶原蛋白塞相比，存在诸多局限性。在止血方面，明胶海绵主要通过物理吸附血液发挥止血作用，缺乏有效的生物激活凝血机制，止血速度相对较慢，平均止血时间较胶原蛋白塞长。例如，在拔牙创口应用中，明胶海绵的平均止血时间为 6 - 8 分钟，而胶原蛋白塞仅需 3 - 4 分钟。明胶海绵的降解速度过快，通常在 1 - 2 周内即完全分解，无法为创口愈合后期的组织再生提供持续的支架支持，而胶原蛋白塞的降解速率可根据制备工艺进行调控，能与创口愈合周期较好匹配。此外，明胶海绵在抗感染和促进组织再生方面的能力较弱，使用明胶海绵的创口感染率相对较高，组织愈合时间较长。临床研究数据表明，使用明胶海绵的拔牙创口感染率可达 10% - 15%，而使用胶原蛋白塞的创口感染率仅为 2% - 5%；使用明胶海绵的拔牙创口软组织愈合时间较胶原蛋白塞长 1 - 2 周。

（二）与富血小板纤维蛋白（PRF）的对比

富血小板纤维蛋白（PRF）来源于患者自身血液，含有高浓度的生长因子，在促进组织再生方面具有一定优势。然而，PRF 的制备过程较为复杂，需要额外的 15 - 20 分钟，这在一定程度上增加了手术时间和患者的等待时间，且制备过程需要特定的设备和技术人员操作。此外，PRF 的机械强度不足，难以填充深大创口，在创口内的稳定性相对较差。在临床应用效果方面，虽然 PRF 在止血和感染防控上与胶原蛋白塞效果相当，但在骨量维持方面稍逊一筹。一项临床研究对使用 PRF 和胶原蛋白塞的拔牙创口进行观察，6 个月后，使用 PRF 的拔牙创口牙槽嵴高度丢失较使用胶原蛋白塞的多 0.3mm，表明胶原蛋白塞在维持牙槽骨高度、为后期