# 地砖施工技术交底

一、 施工预备

## （一） 作业条件

1、 墙上四周弹好 500 水平控制线。

2、 室内墙面润湿作业已经做完。

3、 穿楼地面的管洞已经堵严塞实.

4、 板块应预先用水浸湿，并码放好,铺时达到表面无明水。

5、 复杂的地面施工前，应绘制施工大样图,并做出样板间，经检查合格后,方可大面积施工.

## （二） 材料要求

1、 水泥：32.5 级以上一般硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥.

2、 砂：粗砂或中砂，含泥量不大于 3%，过 8mm 孔径的筛子.

3、 面砖：进场验收合格后,在施工前应进行选择，将有质量缺陷的先剔除,然后将面砖选择后分别码放在垫木上.色号不同的严禁混用。

## （三） 施工机具

小水桶、半截桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。

# 二、 质量要求

一

般项

目

表面平整度

允

缝格平直

6

许

偏差

接缝凹凸差

踢脚线上口平直

缸砖

水泥花砖

陶瓷棉砖、陶瓷地砖

3。0mm 陶瓷棉砖、陶瓷地砖、水泥花砖

缸砖 水泥花砖

陶瓷棉砖、陶瓷地砖、水泥花砖缸砖

2.0mm

4。0mm

3.0mm 2。0mm

0。5mm

1。5mm 0.5mm 3.0mm

4.0mm

板块间隙宽度

质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)的规定。

| 项 | 序 |  | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | 1 | 块材质量 |  | 第 6。2。7 条 |
| 项目 | 2 | 面层与下一层结合 |  | 第 6。2。8 条 |
|  | 1 | 面层表面质量 |  | 第 6.2。9 条 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 |  | 第 6.2.10 条 |
|  | 3 | 踢脚线质量 |  | 第 6。2。11 条 |
|  | 4 | 楼梯踏步质量 |  | 第 6.2。12 条 |
|  | 5 | 面层表面坡度 |  | 第 6。2.13 条 |

# 三、 工艺流程

基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装

# 四、 操作工艺

## （一） 基层处理、定标高

1、 将基层表面的浮土或砂浆铲掉，清扫洁净,有油污时,应用 10%火碱水刷净，并用清水冲洗洁净.

2、 依据 500 水平控制线和设计图纸找出板面标高.

## （二） 弹控制线

1、 先依据排砖图确定铺砌的缝隙宽度。

2、 依据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线.着重该十字线与墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行，同时着重开间方向的控制线是否与走廊的纵向控制线平行，不平行时应调整至平行.以避开在门口位置的分色砖出现大小头. 注:排砖原则：

① 开间方向要对称（垂直门口方向分中)；

② 破活尽量排在远离门口及隐蔽处，如:暖气罩下列;

③ 为了排整砖,能够用分色砖调整;

④ 与走廊的砖缝尽量对上，对不上时能够在门口处用分色砖分隔；

⑤ 依据排砖原则画出排砖图，有地漏的房间应着重坡度、坡向。

## （三） 铺砖

为了找好位置和标离，应从门口开头，纵向先铺 2～3 行砖,以此为标筋拉纵横水平 标高线，铺时应从里面对外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖面上，每块砖应跟线，操作程序是：

1、 铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水润湿，晾干后表面无明水时，方可使用。

2、 找平层上洒水润湿，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0。4～0。5）涂刷面积不要过大，铺多少刷多少;

3、 结合层的厚度：一般采纳水泥砂浆结合层，厚度为 10～25mm;铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线 3～4mm 为宜，铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平(铺设面积不得过大)。

4、 结合层拌和：干硬性砂浆，协作比为 1：3（体积比),应随拌随用，初凝前用完， 防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。

5、 铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆:找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,挨次从内退着往外铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、牢固,与地漏相接处，用云石机将砖加工与地漏相吻合.铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时,应实行分段、分部位铺贴。

6、 拨缝、修整：铺完2～3 行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定应立刻修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实.此项工作应在结合层凝聚之前完成。

## （四） 勾缝、擦缝

面层铺贴应在 24h 后进行勾缝、擦缝的工作，并应采纳同一品种、同强度等级、同颜色的水泥,或用特意的嵌缝材料。

1、 勾缝：用 l:l 水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的 1/3,要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

2、 擦缝:如设计要求缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦洁净.

## （五） 养护

铺完砖 24h 后，洒水养护,时间不应少于 2d。

## （六） 镶贴踢脚板

踢脚板用砖，一般采纳与地面块材同品种、同规格、不同颜色的材料，踢脚板的缝与地面缝形成骑马缝，铺设时应在房间的两端头阴角处各镶贴一块砖，出墙厚度和高度

应符合设计要求,以此砖上楞为标准挂线，开头铺贴,砖背面朝上抹粘结砂浆（协作比 1： 2 水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上,砖上楞要跟线并立刻拍实,随之将挤出的砂浆刮撑，将面层清洗洁净（在粘贴前,砖块要浸水晒干,墙面刷水润湿）。

# 五、 成品保护

1、 在铺贴板块操作经过中,对以安装好的门框、管道都要加以保护，如门框钉装保护铁皮，运灰车采纳窄车等。

2、 切割地砖时,不得在刚铺贴好的砖面层上操作。

3、 刚铺贴的砂浆抗压强度达 1.2MPa 时，方可上人进行操作,但必需着重油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。

# 六、 应着重的质量问题

1、 板块空鼓：基层清理不净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。

2、 踢脚板空鼓原因，除与地面相同外，还由于踢脚板背面粘结砂浆挤不到边角,造成边角空鼓。

3、 踢脚板出墙厚度不全都:由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不全都.因此在镶贴前,先检查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴.

4、 板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等,都造成层面被污染。

5、 有地漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必需在找标高、弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。

6、 地面铺贴不平，出现凹凸差：对地砖未进行预先选挑,砖的厚度不全都造成凹凸差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

7、 地面标高错误：原因是防水层过厚或结合层过厚。

交底人：	接受人：

年	月	日