东狮牌DSL脱硫催化剂

1、催化剂简介及应用范围

东狮牌DSL型脱硫催化剂是由东狮公司自主研发，主要用于高硫化氢场合的脱硫过程，其具有催化反应速率快,硫容量高,抗二氧化碳干扰能力强等特点,是一种新型的环保型脱硫催化剂。

东狮牌DSL型脱硫催化剂两大技术优势,一是催化剂以多活性金属为催化中心,按照合理配比稳定络合，无需再额外添加其他的络合剂,金属活性中心稳定，消耗量更低。二是采用了DSL-01型液体催化剂和 DSL-02型固体催化剂双络合剂配比组成，使多金属离子在脱硫过程中更加稳定,催化反应速率更快,副反应更少。

2、催化反应原理
2.1东狮牌DSL型脱硫催化剂以多活性金属为催化中心,采用双络合体系,催化反应速率更快,硫容量更高,抗干扰能力更强等特点。其催化反应原理如下：
气体中的H2S溶于脱硫液后,首先与脱硫液中的碱(或氨)反应:

[image: image1.png]H,S + NayCO, — NaHS + NaHCO,

H,S+NH, ¢ H,0 - NHHS + H,0




2.2催化反应

在催化剂作用下,生成的硫氢根在催化剂存在的条件下被氧化为单质硫。

[image: image2.png]2HS"+10,—2L525 L +H,0




2.3再生反应

为恢复溶液吸收硫化氢的能力,就必须对溶液进行再生。主要利用空气中的氧气将DSL由还原态氧化为氧化态,进而重复使用。

[image: image3.png]DSL{FR)—2—DSLEAMS)




3、产品优势特点
DSL脱硫催化剂是东狮公司自主研发的,它具有硫容高,副反应低,抗二氧化碳干扰强等特点。该催化剂稳定性好,催化活性高,使用过程中不再需要额外再补充络合剂。

(1)硫化氢脱除率高,一步反应的脱除率达到99%以上,处理过的尾气H2S浓度在可以控制在5ppm以下。

(2)应用范围广,可以处理各种含H2S气体,选择性高,抗二氧化碳干扰能力强。

(3)操作弹性大,能够适应原料气中H2S浓度、原料气流量从0~100%的大幅度波动变化。

(4)环境友好,没有三废产生,硫磺品质好,杂质少。

(5)经济性能高,占地面积小,投资费用少,日常运行成本低。

(6)运行可靠,独特的设计能够保证无堵塞现象发生，保证长周期稳定运行。

4、使用方法及注意事项

4.1使用方法

初始投加时,根据系统溶液总量配置好碱液,然后在系统中添加DSL-01型液体催化剂,DSL-02型固体催化剂可用脱盐水或者脱硫液溶解后加入到系统中,再补入一定量的脱盐水,将催化剂的浓度稀释到设计的浓度范围内，开启脱硫循环泵,使溶液混合均匀,同时检测溶液的PH值和电位值。确保溶液质量。

日常运行过程中,定期检测脱硫液的PH值和电位值,检测出口硫化氢的含量,根据工艺设计要求，定期向脱硫系统内补充催化剂,定期分析催化剂的含量，维持催化剂浓度在设计要求范围内。

4.2 注意事项

DSL-02型催化剂可以用脱盐水或者脱硫液进行溶解,完全溶解后添加到系统中,DSL-01型催化剂可直接加入到系统中。

日常纯碱或片碱和催化剂添加量可以根据每日的碱度和催化剂浓度检测结果进行适当调整。

[image: image4.png]



