L320N管线钢板，API5L X46PSL2中厚板，L320M钢板定轧，X46M钢板规格尺寸

L320N管线钢板对应API5L X46钢板，

L320N管线钢板执行标准：GB/T9711-2017

L320M钢板定轧：舞阳孙凡

管线钢板其中材质后面带的字母N、M、Q；分别为不带字母的是PSL1标准，后缀带字母N的是形变正火，后缀带字母M的交货状态是形变热处理（直缝焊、双面埋弧焊、高频焊、HFW ERW）；后缀字母带Q的是淬火+回火的交货状态；

管线钢执行标准：

API SPEC 5L——美国石油学会标准

GB/T9711——国内标准

管线钢牌号有：

质量等级：PSL1

热处理状态：热轧，正火，正火轧制，热机械轧制

L210/A，L245/B，L290/X42，L320/X46，L360/X52，L390/X56，LA15/X60，L450/X65，L485/X70

质量等级：PSL2

热处理状态：热轧

L245R/BR，L290R/X42R

热处理状态：正火，正火轧制

L245N/BN ，L290N/X42N，L320N/X46N，L360N/X52N，L390N/X56N，LA15N/X60N

热处理状态：热机械轧制

L245M/BM，L290M/X42M，L320M/X46M，L.36OM/X52N，L390M/X56M，L415M/X60M，L450M/X65M，L485M/X70M，L555M/X80M，L625M/X90M，L690M/XI00M，L830M/X120M

热处理状态：淬火+回火

L245Q/BQ，L290Q/X42Q，L320Q/X46Q，L360Q/X52Q，L390Q/X56Q，L415Q/X60Q，LA50Q/X65Q，L485Q/X70Q，L555Q/X80Q

2007年ISO与API联合发布管线钢管标准ISO 3183:2007/API Spec 5L（44版），做到了世界范围的标准一致。虽然由于美国提出的知识产权和贸易问题，2012年API终止了与ISO的合作，不再参与ISO标准的起草，以后也不发布采用ISO的标准。但是新版本的管线钢管标准仍然是ISO与API标准联合工作组共同合作延续产生的成果，内容除API会标和欧洲陆上管线钢管订货有关内容有差异外，其它内容全部一致。

ISO 3183:2012/API Spec 5L（45版）与上一版本相比，其主要技术变化是增加两个附录：欧洲陆上天然气管道PSL 2钢管订货（附录M）、螺纹和接箍计算公式以及导向弯曲和夏比冲击计算公式背景（附录P），其它在引用标准、制造工艺、性能指标、检验方法等方面也有一定的技术变化，以及大量的编辑性修改和文字表述调整。新版标准更加完善、科学。

我国在管线钢的应用和起步相对比较晚，在过去已经铺设的油、气管线绝大部分都采用的是Q235和16Mn牌号的钢。在“六五”期间，我国开始就按照API标准来研制X60、X65管线钢，并且成功地与进口的钢管一起用于管线的敷设。90年代初宝钢、武钢又相继开发了高强高韧性的X70管线钢，并在涩宁兰管道工程上得到成功应用。