BMn3-12锰白铜

乾福//金属//材料//供应//洽谈//①⑦⑦//④⑨⑦//⑦②②//⑧⑥BMn3-12锰白铜为电工铜镍合金,通常称为锰铜，具有高的电阻率和低的电阻温度系数，电阻长期稳定性高,对铜的热动势小。

2化学成份：

铜 Cu ：余量

镍+钴 Ni+Co：2.0～3.5

铅 Pb：≤0.020

磷 P：≤0.005

铝 Al：≤0.2

铁 Fe：0.20～0.50

锰 Mn：11.5～13.5

硅 Si ：0.1～0.3

锑 Sb ：≤0.002

硫 S ：≤0.020

砷 As ：≤0.005

碳 C：≤0.05

铋 Bi：≤0.002

镁 Mg：≤0.03

注：≤0.5(杂质)

乾福//金属//材料//供应//洽谈//①⑦⑦//④⑨⑦//⑦②②//⑧⑥力学性能：

抗拉强度 σb (MPa)：≥440

伸长率 δ10 (%)：≥12

注 ：线材的室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径0.1～1.0

4热处理规范

铸造温度1160～1175℃

退火温度700～750℃

热加工温度800～850℃

消除内应力的低温退火温度250～375℃。

BMn3-12铜镍锰合金BMn3-12中的锰含量一般不超过14%。在铜镍锰合金中可形成锰镍化和物而有某些沉淀硬化作用。锰的加入提高合金的强度、抗蚀性与弹性，且锰可消除合金中的过量碳的不良影响，改善其工艺性能。

BMn3-12热处理规范：铸造温度1160～1175℃;退火温度700～750℃;热加工温度800～850℃;消除内应力的低温退火温度250～375℃。

BMn3-12锰白铜特性及适用范围：为电工铜镍合金,通常称为锰铜，具有高的电阻率和低的电阻温度系数，电阻长期稳定性高。